1工程概述

1.1工程概况

“玉锦苑”位于某市一环路以内，武成大街与中道街交汇处。由某市青羊建委城镇房屋综合开发公司投资兴建。该建筑为6F+1层，全框架结构，独立柱基。我公司受建设单位委托，对该楼进行地基加固处理。

1.2施工方案及工程量

1.2.1工程量

| 项 目 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CFG桩施工 | m | 2133 |  |
| 桩间土石方开挖工程 | m3 | 718.8 |  |
| 褥垫层铺设 | ㎡ | 652.87 |  |
| 桩头处理 | 根 | 640 |  |
| 桩基开挖捡底 | ㎡ | 652.87 |  |

1.2.2地基处理设计概况

根据“地勘报告”和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79－2002)，CFG桩布置于基础范围内。

根据《玉锦苑地基加固方案设计及CFG桩位平面布置图》（成都兴蜀勘察基础工程公司，2005.8），该工程CFG桩桩径0.40m，桩长为2.5～4.9m，桩数为 640根。

1.2.3施工工艺

采用CK15-A（或B）振冲碎石桩机,形成桩径≥400mm;冲击锤重800kg;施工工艺流程为:

1.2.4 桩体材料和质量控制

1.2.4.1 桩身砼强度等级为C10，配合比为：水：水泥：细骨料：粗骨料：掺合剂=0.86：1.00：3.33：7.71：0.4；

1.2.4.2 桩位偏差小于10cm；垂直度偏差小于1.5％；

1.2.4.3 成孔应进入含卵石粘土层0.5cm，每次填料高度小于0.50m；

1.2.4.4 终孔条件:当每次填料冲击变形小于10cm,其锤击数大于3击时,可进行下一轮填料、冲击工序至终孔,并应按要求现场随机取样制作试块（试块强度检测报告见后附资料）；

1.2.4.5 详细记录各孔的深度、空孔长度等，详件后附《CFG桩施工记录》；

2施工概述

2.1施工依据

2.1.1《总平图》（大陆设计事务所）

2.1.2《玉锦苑工程岩土工程勘察报告》（成都兴蜀勘察基础工程公司，2005.6）

2.1.3《建筑桩基技术规范》（GBJ94-94）

2.1.4《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）

2.1.5《混凝土结构设计规范》（GBJ10-89）

2.1.6《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

2.1.7《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

2.1.8《建筑地基基础设计规范》（GB2002-04-01）

2.1.9现场条件

2.1.10《“玉锦苑”水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)地基加固方案及施工组织设计》

（成都兴蜀勘察基础工程公司，2005.8）

2.2工程工期

本工程于2005年11月23日正式开工，2006年元月9日全面完工。

2.3工程用材料量

| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.5＃普通硅酸盐水泥 | t | 60 |
| 2 | 粉煤灰 | m3 | 20 |
| 2 | 中粗砂 | m3 | 50 |
| 3 | 砾石2～8cm/≤3cm | m3 | 200170 |
| 4 | 大圆石15cm | m3 | 20 |

2.4施工机具

| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CK15-A(或B)型挤密碎石桩机 | 3台 |
| 2 | 砼搅拌机JZC350 | 1台 |
| 3 | 交流电焊机 | 1台 |
| 4 | 水准仪(S3)、经纬仪(T2) | 各1台 |
| 5 | 辅助用具 | 若干 |

2.3 主要控制措施

2.3.1质量保证措施

A原材料：水泥、钢筋等原材料进入施工现场均检查材质证明；

B施工期间，项目经理或技术负责人监督施工；

C施工中作好了各种原始数据的记录工作（见附件资料），为验收工作提供了依据。

2.2.2安全生产保障措施

A 各种劳动保护用品配置齐备；

B 现场设专职安全员，发现事故隐患则及时通知工长、项目经理，及时、妥善解决；

C 电器设备检修、电线割接，必须由专职电工进行，并由工地看守人员负责督促电器设备、电缆线等的防水、防雨、防破损工作；

D 施工现场禁止与工程无关人员进入；

E 非专职机具操作人员不得顶岗或独自操作，严禁酒后操作。

2.2.3文明施工保证措施

现场设专职工长，负责对现场工人的管理、协调工人的各种关系，杜绝不文明现象的发生；保证工程的文明施工，顺利完工。

3．工程质量评价

本工程对CFG桩施工进行了重点控制，施工质量满足规范、设计要求。

4. 结论

本工程严格按照设计文件和有关规范进行施工，经某市建筑工程质量检验测试站抽检6个检测点的复合地基承载能力为303Kpa，变形模量≥30Mpa，施工质量满足设计和规范要求。

# Text boxes

成孔至设计深度

测放桩位

铺设褥垫层

静载检测

基坑开挖

未达到控制高度

进入下一根桩施工

达到控制高度

终孔

冲击(至变形小于10cm)

填料(每次不多于一斗车)

振冲碎石桩机就位