说明：目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料，本节均以此为据。

- 材料要求

  - 凝土、混凝土外加剂和掺和料：缓凝剂、粉煤灰等，均应符合标准要求，其掺量应根据施工要求通过试验室确定。

  - 褥垫层材料：5～32mm碎石或级配砂石，均应符合标准要求。

- 施工机具

长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。

- 作业条件

  - 基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm，基槽宽度不小于50cm。

  - 长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修，保证浇筑过程顺利进行。

  - 检查电源、线路，并做好照明准备工作。

  - 配齐所有管理人员和施工人员，并对所有人员进行安全交底。

  - CFG桩施工前清整施工道路，保证混凝土运输通畅。

- 质量要求

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 | 设计要求 |  |
|  | 2 | 桩径 | mm | -20 |
|  | 3 | 桩身强度 | 设计要求 |  |
|  | 4 | 地基承载力 | 设计要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 桩身完整性 | 按基桩检测技术规范 |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  | 满堂布桩≤0.40D 条基布桩≤0.25D |
|  | 3 | 桩垂直度 | ％ | ≤1.5 |
|  | 4 | 桩长 | mm | +100 |
|  | 5 | 褥垫层夯填度 | ≤0.9 |  |
| 注：1.夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚体厚度的比值。 2.桩径允许偏差负值是指个别断面 |  |  |  |  |

- CFG桩复合地基施工流程图

设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。

单桩施工工艺流程：

钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。

- 操作工艺

  - 放线：施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线，四周交点用钢钎打入地下，按照桩位布置图统一进行测放桩位线，桩位中心点用钎子插入地下，并用白灰明示，桩位偏差小于2cm。

  - 成孔：长螺旋钻机成孔，应匀速钻进，避免形成螺旋孔；成孔深度在钻杆上应有明确标记，成孔深度误差不超过0.1m，确保桩端进入持力层深度大于200mm；垂直度偏差小于l%。

  - 混凝土灌注：成孔至设计深度后，现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆，并同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时，应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求；灌注混凝土之前，应检查管路是否顺畅稳固；每班第l根桩灌注前，应用水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm，混凝土埋钻高度大于1.0m；现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理；商品混凝土进场后应立即灌注(2h内)，严禁长时间搁置；保证桩身混凝土至少24h养护，避兔扰动；施工过程中应认真填写施工记录，每台班或每日留取试块l～2组。

  - 清土及剔桩：

      - 第一步清土在灌压桩施工完毕后立即将多余混凝土铲除；

      - 第二步在成桩后5d左右剔桩，避免因桩身强度较大时剔桩困难；

      - 清土采用小型机械设备及人工开挖、运输，避免断桩及对地基土的扰动；

      - 清土顶留至少20cm人工清除，找平；

      - 清槽后人工截桩，采用3根钢钎间隔120mm，沿径向楔入桩体，直至上部桩体断开，桩顶采用小钎修平；

      - 因剔桩造成桩顶开裂、断裂，按桩基混凝土接桩规定，断面凿毛，刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。

  - 褥垫层：

    - 复合地基施工、检测合格后，方可进行褥垫层施工；

    - 褥垫层材料使用5～32mm碎石或级配砂石;褥垫层虚铺22～24cm，采用平板振动仪振密，平板振动仪功率大于1500kW，压振3～5遍，控制振速，振实后的厚度与虚铺厚度之比小于0.93，干密度不作要求。

- 成品保护

  - 已成桩后严防重型机械行走或扰动，防止使桩头压松造成桩顶混凝土不成型、断桩。

  - 清土采用小型机械设备及人工开挖、运输，清土预留至少20cm人工清除、找平；避免断桩及对地基土的扰动。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600