- 施工准备

- 作业条件

  - 办完地基验槽及隐检手续。

  - 办完基槽验线验收手续。

  - 有混凝土配合比通知单、准备好试验用工具。

- 材料要求

  - 水泥：产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

  - 粗砂：有进场复验报告，符合标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52。

  - 石子：有出场复验报告，符合标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53。

  - 钢筋：产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告等。

- 施工机具

  - φ48架子管及相应卡具、组合小钢模、5cm木模、100×100方木、8#铅丝。

  - φ50插入式振捣器等。

- 质量要求

- 钢筋工程

- 模板工程

- 混凝土工程

注：(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。

- 工艺流程

垫层混凝土→基础钢筋绑扎→支杯基侧模、杯芯模板→钢筋隐检、模板预检→混凝土浇筑→拆除杯芯模板、侧模→混凝土养护

- 操作工艺

- 将基础十字控制线引到基槽下，故好控制桩，并核实其准确性。

- 垫层混凝土，振捣密实，表面抹平。

- 利用控制桩放施工控制线、基础边线到垫层面，复查地基垫层标高及中心线位置，无误后，绑扎基础钢筋。

- 自下往上支杯基第一层、第二层外侧模板并加固(所用材料、连接方式见图1-4).外褐模板一般用钢模现场拼制。

- 支撑杯芯模板，杯芯模板一般用木摸拼制，并在外侧刷隔离剂或用0.5mm厚薄铁板满包，四角做成小圆角。杯芯模打φ20、间距500mm小孔，利于排除浇筑混凝土时产生的气泡。

- 模板矫正，并整体加固。

- 办理钢筋隐检，模板预检手续。

- 分层浇筑混凝土。浇筑混凝土时，须防止杯芯摸板向上浮或向四周偏移，注意控制坍落度(最好控制在70～9Omm)及浇筑下料速度，在混凝土浇到高于上层侧模50cm左右时，稍作停顿，于混凝土初凝前，接着在杯芯四周对称均匀下料振捣。特别注意混凝土必须连续浇筑，在混凝土分层时须把握好初凝时间，保证基础的整体性。

- 杯芯模板拆除，视气温情况，在混凝土初凝后终凝前，将模板分体拆除或用撬棍撬动杯芯模用倒链拔出，需注意拆模时间，以免破坏杯口混凝土，井及时进行混凝土养护。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600