地面垫层采用灰土。

(1) 灰土拌合料用消石灰和粘土(或亚粘土、轻亚粘土)按设计比例拌制而成。

(2) 灰土垫层所用的消石灰应采用生石灰块，在使用前3～4d予以消解，并加以过筛，其粒径不得大于5mm。

所用的土不得含有有机杂质，使用前应予过筛，其粒径不得大于15mm。

(3) 灰土拌合料应比例准确、拌合均匀，并保持一定的湿度。

(4) 灰土拌合料应分层铺平夯实，每层虚铺厚度一般为150～250mm，夯实至100～150mm。夯实后的表面应平整，经适当晾干方可进行下道工序的施工。