地面垫层采用碎(卵)石垫层。

(1) 石子应采用强度均匀、级配适当和不风化的石子铺设而成。其厚度不宜小于60mm。石子的最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。

(2) 碎(卵)石垫层必须摊铺均匀，表面空隙应以粒径为5～25mm的细石子填缝，用辗压机辗压时，应适当洒水，一般辗压不应少于三遍，并压至不松动为止。