冬季施工一般要求：

做好冬期施工的各项准备工作，准备好冬期施工所需要的材料。

做好冬期施工的人员培训与交底。 分别对管理人员、操作人员进行冬期施工技术交底，使每一个人都清楚冬期施工的技术要求及做法，避免盲目施工。

密切注意天气变化，防止寒潮袭击，因此，要专人负责收听天气预报。

冬期砼工程施工要点：

(1) 对原材料的要求：砂石不能含有冰块，必要时可采用草包覆盖；对于搅拌用水，应根据气温情况予以考虑，如有必要，可采用热水搅拌砼，但最高温度不得高于80℃；水泥应堆放在室内。

(2) 砼的搅拌时间要充分。

(3) 砼的振捣时间要满足规范要求。

(4) 采用抗冻砼施工方法。在砼中掺加抗冻早强剂，以降低砼的结冰温度，以使砼在结冰前的强度达到抗冻临界强度；

(5) 采用蓄热法养护。这是冬期施工最关键的技术措施，对于基础及楼板，采用草包或麻袋2～3层，在砼凝固后及时覆盖；对于柱及墙板，也应采用草包包裹四周，利用其水化热， 使其缓慢降温。

(1) 冬季砖混结构施工的材料要求

1) 砖在砌筑前，应清除冰霜；

2) 砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制；

3) 石灰膏等应防止受冻。如遭冻结，应经融化后，方可使用；

4) 拌制砂浆所用的泵，不得含有冰块和直径大于1cm的冻结块；

5) 拌合砂浆时，水的温度不得超过80℃。

(2) 砖在正温下砌筑时，应适当洚水湿润。在负温下砌筑时，如浇水确有困难时，则必须适当增大砂浆稠度

(3) 每天浇筑后，应覆盖保温材料。

掺盐砂浆法

(1) 掺盐砂浆所用的盐类采用氯化钠为主。气温过低时，可掺用双盐(氯化钠和氯化钙)掺盐砂浆为掺盐量应符合下表要求：

┌───┬───────────┬──────┬────┬────┬───┐

│      │                      │ 等于和高于 │        │        │      │

│ 项次 │      日最低气温      │   -10℃    │-11-15℃│-16-20℃│-20℃ │

├───┼───┬───┬───┼──────┼────┼────┼───┤

│      │  单  │      │ 砌砖 │     3      │   5    │   7    │  -   │

│  1   │      │氯化钠├───┼──────┼────┼────┼───┤

│      │  盐  │      │ 砌石 │     4      │   7    │   10   │  -   │

├───┼───┼───┼───┼──────┼────┼────┼───┤

│      │  双  │氯化钠│      │     -      │   -    │   5    │  7   │

│  2   │      ├───┤ 砌砖 ├──────┼────┼────┼───┤

│      │  盐  │氯化钙│      │     -      │   -    │   2    │  3   │

└───┴───┴───┸───┴──────┴────┴────┴───┚

夏季施工技术措施

本工程历经  年夏季，对夏季的砼施工和砖墙施工除上述各项措施外，尚应注意：

(1) 根据天气气温的情况，如气温过高，应对砼掺加缓凝剂，保证砼的正常施工。

(2) 对于砼浇筑后的养护应高度重视，由专人负责浇水养护，保证砼不断水。

(3) 砖墙砌筑预先浇水。

(4) 对已经凝固的砼和砂浆不得加水后再用。