我公司承建的*********工程，根据工期要求，需进入冬季施工。为保证工程质量，特制定如下冬季施工方案及要求：

一、准备工作：

施工现场要严格按照《建设工程冬季施工规程》（JGJ104-97）规定的“当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工”的要求，对无措施和不能适应冬期施工要求的，一律不准施工。在进入11月10日前后，应有详细的日平均气温记录，随时掌握气温变化。

项目部应根据工程实际情况，做好充足的防冻物资准备，提前组织材料进场。对于施工现场的特殊物资（如：氧气瓶、乙炔气瓶、燃气罐等），应分类码放入库，并有专人保管。

施工前，做好冬季施工的技术和安全交底，确保工程质量及施工安全。

二、砼工程：

本工程采用商品砼，应提前通知砼搅拌站，做好充分的冬施准备。各种化学外加剂必须根据粗细骨料的品种，除做复试外，还应作出降低水灰比，使用低流动性的配合比。

施工现场应严格的控制商品砼的坍落度及和易性情况，经常不断的利用坍落度筒对进入现场的商品砼进行检查，设定专职人员管理，并做好详细记录，以便追溯检查，达不到要求的商品砼决不进入操作面上。项目部设专人对进场的砼进行测温，保证入模温度>5℃，并且在施工面上每100m2以内设置温度测试孔。每4小时测温一次并做好测温记录，如有异常现象及时通知相关单位，做加温措施。为保证砼能够在正常温度条件下达到原设计强度，在砼经过振捣后应随着搓实赶平，随着覆盖塑料布及矿岩棉被，要求矿岩棉被十字缝覆盖严密，并且压牢临边的保温覆盖应下垂超过梁的高度及板的厚度，同时绑扎牢固，避免刮风扬起覆盖物失去保温效果。保温养护时间≥7天，砼强度达到1.2N/mm2前，不得上人。

拆除模板要保证砼达到规范要求的强度，拆模后的砼表面温度与环境温度差大于20℃时，表面应覆盖保护，使其缓慢冷却。

冬季施工的砼试件留置，除按照常温要求外，还应注意下面问题：

检查砼表面是否受冻、粘连、是否有收缩裂缝、边角是否脱落等。

检查同条件养护试件的养护条件是否与施工现场结构养护条件一致。

试件的留置的其他要求严格按照下面的规定执行。

1、按规定留置足够的试件组数。

砼试件包括：标养试件、同条件（600℃c.d）试件、施工（拆模）试件、抗渗试件、备用试件等，以上试件都应按规范的规定和施工的需要留置。试件留置的组数应按砼结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）的规定，并根据工程实际情况确定。

2、试件要具有代表性。

同一代表批的试件应选择有代表性的一盘（或一车）留置，采用人工入模时，应预先搅拌均匀，避免超差。

不属同一代表批的试件应分批留置，不得以某一批代替。

3、试件的成型与拆模。

砼试件宜采用10cm×10cm的试模制作，当石子的粒径为5-25时，可采用15cm×15cm的试模制作。试模要干净、完整、尺寸准确、随时保养（刷润滑剂）。人工振捣的试件应分层浇制，振捣密实、表面平整。试件成型后，要用标签在试模上标明其所代表的楼号、楼层、部位、日期，并立即移至养护地点。拆模要及时，并不得有缺棱掉角。拆模后，应用毛笔将试件的代号标在试件上。试模应冲洗干净，妥善保管。

4、试件的养护与送试。

①  标准养护的试件。

标养试件应在标准温度20±2℃和相对湿度90％以上的环境下养护28天。拆模后应立即存放在规定的地点进行养护，冬期施工时试件严防受冻。冬施期内有条件的现场应设标准养护室，条件不具备时，应送实验室养护。现场存放标养试件必须保证规定的温度和湿度。

送实验室养护的标养试件，送试途中不得受振动颠簸，并做好保温，严防受冻。

②  同条件养护试件。

同条件养护试件应在砼浇筑地点制备并与结构实体进行同条件养护，冬施期应防止初期受冻，同条件养护试件应在规定时间内送试。

5、抗渗试件

有抗渗要求的砼应留置抗渗试件，抗渗试件应在试件标养28天后做抗渗试验，抗渗试件的养护要求与强度试件相同。

6、砂浆试件

砂浆试件应进行标准养护，留置的组数应符合要求，养护方法与砼试件相同。

7、试件的管理

施工现场应指定专人进行试件的制作、养护、送试和试模的保管工作，做到责任落实。项目技术负责人应加强监督指导，并应提供合格的养护条件，试件的强度或抗渗等级不得出现不合格，否则，将追究责任人的责任。

由于冬施夜晚气温较低，为保证砼的强度，应加强养护工作，对砼进行覆盖保温，防止砼出现受冻现象。

三、钢筋工程：

钢筋加工区应设置防雪挡风防护棚，并对钢筋要加强管理，定型钢筋、已预制成品钢筋分规格、型号分别存放在棚内。露天时钢筋用防渗漏的覆盖物，如彩条编织布、毡布封盖严密、牢固，防止雨、雪侵蚀。闪光对焊操作在棚内，电渣压力焊、电阻焊雨雪天气严禁施工，避免冷脆现象发生，当环境温度低于-20℃时，不宜进行各种焊接。

四、现场管理：

冬期施工加强安全操作意识，“三宝、四口”及临边应提前按照安全生产条例进行搭设，并且随时随地的进行检查。防止安全隐患存在，上人马路应经常检查，30cm一设防滑条，不能活动、不牢固，更不能缺少，发现缺少，立即修补齐。防护栏杆规范牢固，室内预留小洞口，用木板或钢板覆盖牢固。大洞口搭设规范的防护，雪后应立即清扫，防止雪化结冰，给施工带来不便。

现场生活用水管道，埋深于冰冻线以下，对于闸门水咀处应用机砖砌成砖井，高度没过闸门或水咀，然后用保温松散彩料覆盖保温，确保水源在冬施期间不影响使用。

冬季施工期间应加强施工现场积雪的清理，对于脚手架、上人坡道、操作面上的积雪要随时清理，以保证施工安全。施工现场的宿舍区应加强安全管理，注意防火，民工宿舍区内严禁使用电炉子、电热毯，不准使用煤炉取暖，防止煤气中毒。

施工现场应加强巡视，项目负责人负责，加强防火、防冻工作，保证施工现场安全。

五、冬季施工保证措施

（一）领导小组人员名单：

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- |
| 刘备 | 关羽 | 张飞 |

（二）领导小组职责：

- 合理安排冬季施工，保证进度、质量。

- 对于进入现场的材料进行检查，避免不合格品。

- 保证商品混凝土的入模温度。

- 组织专人进行测温，并有详细记录。

- 严格按照冬季施工方案和建筑工程冬季施工规程（JGJ104-97）进行施工。

（三）测温准备：

冬施期间的测温包括大气温度和混凝土温度。大气温度每天设专人进行记录，作为施工的依据。混凝土的测温根据现场情况，合理布置测温点，由专人负责，并有详细记录。

附：测温平面布置图

（四）材料准备：

及时与材料供应部门联系，根据施工现场实际情况备齐各种材料，包括彩条布、塑料布、草帘子等。进入现场的保温材料应存放在干燥的地方，严禁使用潮湿的塑料布、草帘子，防止混凝土受冻。

对于使用的商品混凝土，应及时与搅拌站联系，提前索要各种原材料的合格证及复试合格报告，进入现场的混凝土要逐车进行测温，严格禁止不合格的混凝土浇筑到工作面上。

（五）现场防风、覆盖措施：

本工程冬季施工部位为基础部分，挡风装置采用在上风口搭设1.2m高的脚手架，并有彩条布覆盖。

对于以施工完成的承台、地梁，根据施工进度及气温的预报情况，采用一层塑料布和两层草帘子的方法进行保温覆盖，以保证覆盖温度。（详见热工计算）

（六）热工计算：

根据冬季工程施工规程中规定，本工程采用综合蓄热法进行养护。

已知条件：根据气温情况分析，冷却期间的平均气温为2℃，混凝土结构表面的系数为M＝5，混凝土中所采用的普通硅酸盐水泥的系数为a＝178、b＝0.112。

1/b×ln（KM/a）＝5

1/0.112×ln（K×0.06）＝5

8.93×ln（K×0.06）＝5

ln（K×0.06）＝0.56

K×0.06＝1.75

K＝29.2

K×M＝29.2×5＝146＜200kJ/m3·h·K，满足要求。

混凝土构件覆盖详图：

通过热工计算以及对天气情况的分析，最后决定采用一层塑料布和两层草帘子进行覆盖养护。为保证温度，项目部将派专人对混凝土的温度进行检测，尤其是夜间温度，准备充足的保温材料，如发现混凝土温度不能满足要求，将立即采取措施，对混凝土构件进行覆盖养护。

本热工计算可根据现场实际情况进行修改，但不可少于热工计算的一层塑料布和二层草帘子。

六、临界强度的计算

根据规范要求，砼的临界强度为4mpa，由于本工程处于冬季施工，为保证施工质量，采用以下方法进行确定达到临界强度的具体时间。

根据砼在标准养护条件下的龄期强度数据，测得砼的立方体抗压强度f＝29.459e－1.989/D，其中D代表养护龄期。

根据施工现场每天对砼的测温记录，计算砼的养护龄期：

表一

| 温度T（℃） | 等效系数（aT） | 温度T（℃） | 等效系数（aT） | 温度T（℃） | 等效系数（aT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.77 | 6 | 0.43 | -3 | 0.21 |
| 14 | 0.73 | 5 | 0.40 | -4 | 0.20 |
| 13 | 0.68 | 4 | 0.37 | -5 | 0.18 |
| 12 | 0.64 | 3 | 0.35 | -6 | 0.16 |
| 11 | 0.61 | 2 | 0.32 | -7 | 0.15 |
| 10 | 0.57 | 1 | 0.30 | -8 | 0.14 |
| 9 | 0.53 | 0 | 0.27 | -9 | 0.13 |
| 8 | 0.50 | -1 | 0.25 | -10 | 0.12 |
| 7 | 0.46 | -2 | 0.23 | -11 | 0.11 |

根据表一提供的数据，根据公式：D＝aT×tT

tT：两次测温的间隔时间（单位：h）

aT：相邻两次测温的平均温度，根据表一查得aT值

现已知砼立方体抗压强度f=4mpa（临界强度），根据抗压强度的公式，反算出砼的养护龄期，确定砼达到临界强度的时间。