# 工程质量监理评估报告

# （基础分部工程）

# 工  程  名  称:××××××××××××

建  设  单  位:×××××××××有限公司

# 施  工  单  位:上海××××工程有限公司

勘  察  单  位:上海×××建筑设计院

设  计  单  位:上海×××××××建筑设计所

监  理  单  位:上海××××××监理有限公司

项 目 负责人:      ×  ×  ×

总监理工程师:       ×  ×  ×

以上系封面，以下为正文

××××工程基础分部工程质量评估报告

1  工程概况

1.1　工程名称:××××××

1.2　勘察单位:上海×××建筑设计院

1.3  设计单位:上海×××××建筑设计所

1.4  施工单位:上海×××××工程有限公司

1.5  监理单位:上海×××××监理有限公司

1.6  建设单位:上海×××××有限公司

1.7  建筑面积：房屋东西长23.64m，南北宽14.34m，建筑面积1079.61 m2

1.8  楼层结构：×层带阁楼斜屋面:1F高3.60m, 2F/3F高3.20m, 阁楼斜屋面高0.30~3.60m总高度××m。

1.9  外墙装饰：涂料

1.10  结构形式：钢筋混凝土构造柱砖房，底层餐厅有两榀框架。

2  评估依据

2.1  国家和上海市的法律、法规和行政规章，主要有：

《中华人民共和国建筑法》

《建筑工程质量管理条例》

《中华人民共和国合同法》

《工程建设监理规定》

《上海市建设工程监理管理暂行规定》（1999年7月16日上海市人民政府第79号令）

NEW《上海市建设工程监理管理暂行办法实施细则》（上海市建设和管理委员会2000年9月4日 沪建建<2000>第0514号 文件印发）

《上海市建设工程材料管理条例》（1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）

《关于提高本市住宅工程质量的若干暂行规定》（上海市建设委员会沪建建<1999>第0037号文件）

《关于加强住宅工程施工操作质量管理的通知》（上海市建设委员会沪建建<1999>第0854号）

《关于强化住宅工程施工质量控制的若干具体规定》（奉建发<1999>第102号文件）

2.2  国家和上海市现行的强制性技术标准，主要有：

国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ 300-88)

国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88)

国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202-83)

国家标准《砌体工程施工及验收规范》（GBJ50203-98）

国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－92）

推荐性行业标准《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》（JGJ/T13－94）

行业标准《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18－96）

上海市地方标准《建筑抗震设计规程》（DBJ08－9－92）

上海市地方标准《建筑抗震设计规程》（1996局部修订增补）（DBJ08－9－92）

上海市地方标准《地基基础设计规范》(DBJ 08-11-1999)

2.3  工程勘察设计文件

地质勘察资料

施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集

设计交底会议纪要、设计变更文件

建设单位提出的工程变更文件

2.4  合同

建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同

建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同

3  质量保证体系评估

3.1  建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，把关较严格。

3.2  委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比，试块均在监理见证下随机抽样制作，样本数符合规定，砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。

3.3  各分项、分部工程的施工，能严格把关，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有较完善的质量管理体系。

3.4  隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步，隐蔽验收资料基本齐全。

3.5  因为砂浆和混凝土试块的龄期未到，所以暂不评定砂浆、混凝土的强度等级。

4   质量保证资料核查表（基础分部）

| 序 | 项 目 名 称 | 份数 | 核 查 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | 钢材许可证/出厂合格证/试验报告 | 3/10/10 | 钢材许可证/出厂合格证/复试报告符合要求 |
| 2 |  | 焊接试验报告/焊条合格证 |  |  |
| 3 |  | 水泥准用证/出厂合格证/试验报告 | 1/1/1 | 水泥准用证/出厂合格证/复试报告符合要求 |
| 4 |  | 砖准用证/出厂合格证/试验报告 | 1/1/1 | 符合设计要求和上海市建材条例的规定 |
| 5 |  | 防水材料准用证/出厂合格证/试验报告 |  |  |
| 6 |  | 构件（混凝土预制方桩/多孔板）合格证 |  |  |
| 7.0 |  | 混凝土试块试验报告 |  |  |
| 7.1 |  | 预拌混凝土准用证/合格证 |  |  |
| 7.2 |  | 石子准用证/合格证/复试报告 | 1/1/1 | 符合设计要求和上海市建材条例的规定 |
| 7.3 |  | 砂子准用证/合格证/复试报告 | 1/1/1 | 符合设计要求和上海市建材条例的规定 |
| 7.4 |  | 混凝土级配报告 | 1 | 符合设计要求和施工规范的规定 |
| 8 |  | 砂浆试块试验报告 | 1 | 符合设计要求和施工规范的规定 |
| 8.1 |  | 砂浆级配报告 |  |  |
| 9 |  | 土工试验/打桩记录 | —— |  |
| 10 |  | 基础验槽记录 | 1 | 符合设计要求和施工规范的规定 |
| 11 |  | 结构吊装/结构验收记录 |  |  |
| 12 | 给排水 | 材料准用证/出厂合格证/ |  |  |
| 13 |  | 管道严密性试验记录 |  |  |
| 14 |  | 系统清洗记录 |  |  |
| 15 |  | 排水管灌水、通水试验记录 |  |  |
| 17 | 电气 | 材料许可证/合格证 |  |  |
| 18 |  | 试验调整记录 |  |  |
| 19 |  | 绝缘、接地电阻测试记录 |  |  |
| 序号7.1、7.2、7.3、7.4和8.1根据实际需要增列； 序号16、20~25 因未涉及 ，故从略 |
| 26 | 施工组织设计 | 1 | 符合要求 |
| 27 | 单位工程测量定位单 | 1 | 符合要求 |
| 28 | 沉降观测记录 | —— |  |
| 29 | 图纸会审纪要 | 1 | 符合要求 |
| 30 | 隐蔽工程验收单 | 1 | 符合要求 |
| 31 | 技术复核单 | 1 | 符合要求 |
| 32 | 质量事故报告 | —— | 无质量事故 |
| 33 | 施工日记 | 1本 | 符合要求 |
| 核查结果：齐全或基本齐全 现场监理负责人姓名：××× 项目总监理工程师姓名：××× 上海×××××监理有限公司 （盖 章） 200×年××月××日 |

5  分项工程施工质量状况

5.1  模板

5.1.1  经检查验收，模板具有足够的强度、刚度、撑拉杆件固定牢固稳定；

5.1.2  模板接缝不大于1.5 mm。模板上每处粘浆和漏涂隔离剂累计面积不大于1000 cm2。符合要求。

5.1.3  允许偏差项目

①轴线位移允许偏差5 mm。实测10点，有9在允许偏差范围内，占90 % ； ②标高允许偏差(5 mm。实测15点，有14/15在允许偏差范围内，占93.33%；③截面尺寸允许偏差(10 mm。实测15点，有14点在允许偏差范围内，占93.33%；

总共实测45点，有42点在允许偏差范围内，占93.33 %。

5.1.4  模板工程评定为合格（不参加评定）。

5.2  钢筋

5.2.1  钢筋的品种规格和质量符合设计要求和有关标准的规定，钢筋表面洁净、无损伤，油污、老锈。钢筋的规格，加工形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置都符合设计要求和施工规范规定。钢筋焊接由合格上岗证焊工操作，焊接头机械性能试验合格。保证项目符合要求。

5.2.3  钢筋绑扎缺扣，松扣的数量不超过应绑扎数量的10 % 。钢筋绑扎、弯钩形状和朝向、接头部位和搭接长度符合规定。箍筋数量符合设计要求，弯钩角度和平直段的长度基本符合施工规范。基本项目符合要求。

5.2.3  允许偏差项目

①骨架的宽度、高度允许偏差(5 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%； ②骨架长度允许偏差(10 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%； ③受力钢筋间距允许偏差(10 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%； ④箍筋构造筋间距允许偏差(20 mm，实测10点，有8点在允许偏差范围内，占80%； ⑤受力钢筋保护层允许偏差(10 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%；

总共实测50点，有44点在允许偏差范围内，占88 % 。

5.2.4  钢筋工程评定为合格。

5.3  混凝土

5.3.1  混凝土用水泥、水、骨料等符合设计要求和施工规范规定，混凝土按配合比、试验报告配制，原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理符合施工规定规范。保证项目符合要求。

5.3.2  混凝土振捣密实，每个检查处的蜂窝面积每一处不大于200cm2,累计不大于400cm2。无孔洞。每个检查件基本无露筋。基本无缝隙夹渣层。基本项目符合要求。

5.3.3  允许偏差项目

①轴线位移允许偏差15mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%；②标高允许偏差(10mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%；③截面尺寸允许偏差＋15~－10 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%；④表面平整度允许偏差8mm，实测10点，有8点在允许偏差范围内，占80%；

总共实测40点，有35点在允许偏差范围内，占87.5%。

5.3.4  混凝土工程评定为优良。

5.4  砖墙

5.4.1  砖砌体施工质量控制等级，设计单位未提出要求，由建设单位、施工企业、工程监理单位指定为A级；按现场实有的质量保证体系、砂浆及混凝土强度、砂浆拌合方式、砌筑工人技术等级等因素，可确定为A级。

5.4.2  砖为MU10非沪产标准粘土砖，M10水泥砂浆，符合设计要求和施工规范的规定。砌体砂浆密实饱满，抽查的水平灰缝砂浆饱满度均大于80%，灰缝横平竖直，外墙转角处设有钢筋混凝土构造柱，砌筑方式正确。保证项目符合要求。

5.4.3  经验收未发现3皮同缝，留槎做法符合施工规范，拉结筋长度及数量基本符合设计及规范规定，留置构造柱位置基本正确。基本项目符合要求。

5.4.4  允许偏差项目

轴线位置偏移允许偏差10mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%；

顶面标高允许偏差(15 mm，实测10点，有10点在允许偏差范围内，占100 %；

水平缝平直度允许偏差10 mm，实测10点，有10点在允许偏差范围内，占100 %；

表面平整度允许偏差10 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%；10皮砖累计厚度允许偏差(8 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90 %；

表面垂直度允许偏差10 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90%；10皮砖累计厚度允许偏差(8 mm，实测10点，有9点在允许偏差范围内，占90 %；

总共检测50点，有47点在允许偏差范围内，占94% 。

5.4.5  砌体工程评定为优良。

5.5  JCL梁和构造柱插筋

JCL梁的配筋、混凝土配合比和浇筑均符合设计及规范要求，混凝土内实外光，表面平整，截面尺寸、轴线位置和标高均在允许偏差范围内。

构造柱插筋基本到位，无太大的超差偏位。

JCL梁和构造柱插筋工程评定为优良。

5.6  水电预埋预留

水电预埋预留符合设计要求和施工规范规定，坐标位置及标高基本正确。预埋管、预留孔中心线位置偏移小于5mm，预留洞中心线位置偏移小于15mm。

6  基础分部工程质量评定表

| 序号 | 分项工程名称 | 项 数 | 其中优良项数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模 板 | 1 | —— | 合 格 |
| 2 | 钢 筋 | 1 | —— | 合 格 |
| 3 | 混 凝 土 | 1 | 1 | 优 良 |
| 4 | 砌 体 | 1 | 1 | 优 良 |
| 5 | JCL 梁 | 1 | 1 | 优 良 |
| 6 | 构造柱插筋 | 1 | 1 | 优 良 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | 6/5 | 4 |  |
| 现场监理师评定等级： 优 良 签名：××× 日期：2000/10/11 | 总监理工程师核定等级： 签名： 日期： | 最终等级（本栏目由项目监理负责人根据建设单位评定结果填写，请注明验收证明书号码）： |

7  监理评估结论

7.1  按照《关于提高本市住宅工程质量的若干暂行规定》（上海市建设委员会沪建建<1999>第0037号文件）、《关于加强住宅工程施工操作质量管理的通知》（上海市建设委员会沪建建<1999>第0854号）、《关于强化住宅工程施工质量控制的若干具体规定》（奉建发1999第102号文件）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)和《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83)、《地基基础设计规范》(DBJ08-11-99)、国家标准《砌体工程施工及验收规范》（GBJ50203-98）、国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－92）、推荐性行业标准《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》（JGJ/T13－94）、行业标准《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18－96）、上海市地方标准《建筑抗震设计规程》（DBJ08－9－92）、上海市地方标准《建筑抗震设计规程》（1996局部修订增补）（DBJ08－9－92）、上海市地方标准《地基基础设计规范》(DBJ 08-11-1999)的规定，××××基础分部工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定；

7.2质保资料基本齐全；

7.3工程观感质量良好；

7.4评估意见：综上所述，×××××基础分部工程满足验评标准优良等级，特评估为 优良工程，敬请 ××××建设工程质量监督站予以核验。

现场监理负责人  ×××

项目总监理工程师  ×××

上海××××监理有限公司

200×年××月××日