某隧道渗水处理方案

某隧道因裂隙水、承压水较多，局部地方施工时没有严格按规范操作，造成防水层破裂，水进入二衬混凝土。因两模混凝土交界处混凝土粘结不密实，出现少数施工缝有渗水现象。

针对渗水问题，隧道公司管理人员、技术干部研究采用以下整改方案：
1、有渗水的施工缝处凿深×宽为5cm×5cm的环形槽，在槽中央埋设φ20mm的PVC半管，将水引至边墙水沟，半管上8cm等间距打透水眼。

2、PVC半管上涂一层2cm厚的高强防渗剂，将施工缝内的渗水全部引到PVC排水管。

3、最后用高标号砂浆把施工缝抹平，与老混凝土圆顺。

4、若渗漏水非常严重的地方，要凿深槽检查，必要时打注浆孔注双液浆止水。

5、杜绝施工中存在的不按规范操作现象，严格安装防水板，严格分区防水。止水条或背贴式止水带安装好，请技术负责人检查合格后再向监理工程师报检，均验收通过后再浇灌混凝土。若初期支护上有尖锐物体和易造成防水层破坏的地方要进行处理。

崇遵高速公路第十二合同项目部隧道公司

2003．3．15