作业指导书-----碳纤维布

- 主要材料

1、碳纤维布应符合CECS 146：2003第3.2节和第3.3节规定的物理力学性能。

2、配套树脂类粘结材料应符合CECS 146：2003第3.2节和第3.3节规定的物理力学性能。

3、表面防护材料满足相关标准要求。

- 主要机具

降尘设备、角磨机、砂轮、吹风机、搅拌器、照明设备、卷尺、滚筒、毛刷、铁凿、铁锤

- 作业条件

1、认真阅读设计施工图，并组织技术交底、图纸会审和编制施工组织设计。

2、所有材料必须有检测报告、合格证。

3、根据设计施工图和材料计划，查实全部材料，使其配套齐备。

- 操作工艺

1、工艺流程

表面处理→涂刷底层树脂→找平处理→粘贴碳纤维布→表面防护

2、表面处理

⑴、按设计图纸在加固部位放线定位。

⑵、用铁凿打掉批荡层，对砼表面出现剥落、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予剔除，对较大面积的劣质层，经设计同意后用修复材料使表面修复平整。

⑶、对裂缝部位，经设计同意后对裂缝进行灌缝或封闭处理。

⑷、用角磨机、砂轮（砂纸）等工具，去除混凝土表面的浮浆、油污等杂质，构件基面的混凝土要打磨平整，转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状，圆弧半径不应小于20mm。

⑸、用吹风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。

3、刷底层树脂

⑴、按产品生产厂提供的工艺规定将主剂与固化剂先后置于容器中，用搅拌器搅拌均匀，根据现场实际气温决定用量，并严格控制使用时间。
    ⑵、用滚桶刷或毛刷将胶均匀涂抹于混凝土构件表面，厚度不超过0.4mm，并不得漏刷或有流淌、气泡，等胶固化后（固化时间视现场气温定，以手指触感干燥为宜，一般不小于2小时），再进行下一道工序。

4、用整平胶料找平

⑴、按产品生产厂提供的工艺规定配制找平材料。

⑵、混凝土表面凹陷部位应用刮刀嵌刮整平胶料修补填平，尽量减少高差。
    ⑶、转角的处理，应用整平胶料将其修补为光滑的圆弧，半径不小于20mm。
    ⑷、整平胶料须固化后（固化时间视现场气温而定，以手指触感干燥为宜，一般不小于2小时），方可再进行下一道工序。

5、粘贴碳纤维布

⑴、按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布。

⑵、将配制好的粘结胶均匀涂抹于需要粘贴部位的混凝土面上。

⑶、将碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置，采用用特制的滚筒或毛刷沿纤维方向多次滚压，挤齐气泡，使浸渍透碳纤维布，滚压时不得损伤碳纤维布。

⑷、多层粘贴时，逐层重复上述步骤，但应在碳纤维织物表面手指触干燥后立即进行下一层的粘贴。如超过60分钟，则应等12小时后，再行涂刷粘结剂粘贴下一层。

⑸、在最后一层碳纤维布表面应均匀涂抹浸渍树脂。

6、表面防护

当需要做表面防护时，应按有关标准的规定处理，并保证防护材料与碳纤维布之间有可靠的粘结。

- 质量标准

1、按CECS 146：2003中的第6.0.1至第6.0.6条的规定为准，严格遵守。

2、按公司自制质量验收表格进行验收。

- 成品保护

- 施工安全措施

1、新入场工人必须持证上岗，接受三级教育、安全技术交底，履行签字手续。

2、遵章守纪与班前安全活动记录。

3、凡进入施工现场的工人要按有关规定戴好安全帽、出入证。

4、现场施工人员应穿工作服，同时还须佩戴口罩和手套，施工人员严禁在现场吸烟。

5、严格按照规范要求搭设操作平台，高处（空）作业时要系好安全带。

6、电工必须持证上岗，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88进行操作。

7、碳纤维为导电材料，施工时应使其远离电气设备及电源，或采取可靠保护措施。

8、各种粘结剂应在其说明书规定的环境温度中密封储存，并远离火源，且避免日光直射。

9、粘结剂的配制应在室内进行，其操作环境及施工现场，均应保持良好通风。

10、各种粘结剂材料不得沾染生活水源。废弃物不得倒入下水道，应按环保要求集中处理。