5.1  路基填筑施工工艺框图

说明：路基填筑填料来源：本桩利用开挖料，填筑时采用分层摊铺、碾压的施工方法。

5.2   路面基层施工工艺框图

说明：

- HEC混凝土路面基层为6%水泥稳定碎石层，厚度10cm；

- 基层混合料采用强制式搅拌站集中拌制，15t自卸汽车运输；

- 水泥稳定碎石采用PY180平地机一层摊铺，3Y—12/15型压路机碾压；

- 碾压好的水泥稳定碎石层采取洒水养生。

5.3   路面面层施工工艺框图

说明：

- 隧道路面为HEC混凝土面板，厚度32cm，路拱横坡2%；

- HEC混凝土采用HZS25型拌和站集中拌制，MR4500型混凝土搅拌运输车运输；

- 路面混凝土选用HT6000型轨模式摊铺机铺筑，摊铺机不能铺料的边角部位采取人工铺料；

- 路面混凝土采取覆盖洒水养生；

- 采用刻纹机制作路面纹理，切缝机割锯缝槽，灌缝机填缝。

5.4  桥梁施工工艺框图和文字说明

5.4.1桥梁工程总体施工工艺框图

文字说明：

1、本框图为桥梁工程总体施工工艺流程框图，施工组织中对不同桥型细化了具体的施工方法，本节中分别示出了其施工工艺框图

2、桥面铺装及附属结构根据每座桥具体的施工图确定。

5.4.2磨子沟T型梁桥施工工艺框图

文字说明：

本框图为磨子沟普通混凝土T型梁桥施工工艺流程框图，具体施工工艺和方法详见桥梁工程施工方案。

5.4.3 桥梁钻孔灌注桩施工工艺框图

文字说明：本框图为磨子沟桥基础钻孔灌注桩施工工艺框图，施工时根据具体的地质及水文条件调整施工方法及工艺。

5.4.4 大奔流沟钢筋混凝土空心板桥施工工艺框图

文字说明：

本框图为大奔流沟钢筋混凝土空心板桥施工工艺流程框图，具体施工工艺和方法详见桥梁工程施工方案。

5.5 隧道施工工艺框图和文字说明

- 5.5.1洞口石方明挖及边坡支护

(1) 洞口石方明挖及边坡支护施工工艺框图

此图为洞口石方明挖及边坡支护施工工艺框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（3）部分。

(2) 边坡支护施工工序框图

此图为洞口边坡支护施工工艺框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（3）部分，其中钢丝绳防护网（RX-050型）在需要时施工。

5.5.2 隧道开挖及支护施工

（1）洞口仰拱段洞挖及支护施工工序框图

或

- 此图为洞口仰拱段洞挖及支护施工工艺框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（5）部分。框图中：施工一次注浆小导管，可进行4个循环洞挖，并保证搭接长度不小于1m。

- (2) 隧道洞身段开挖及支护施工程序框图

- 此图为洞身段洞挖及支护施工程序框图，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。Ⅲ类围岩及Ⅳ、Ⅴ类围岩初期支护施工工艺见以下框图。

(3) 洞身段初期支护施工工艺框图

A. Ⅲ类围岩段初期支护施工工艺框图

或

此图为洞身段Ⅲ类围岩初期支护施工工艺框图，初期支护在洞挖出渣后紧跟开挖面施工，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。

B. Ⅳ、Ⅴ类围岩段支护施工工艺框图

（a）大奔流沟隧道及景峰2#隧道支护施工工艺框图

此图为洞身段Ⅳ、Ⅴ类围岩支护施工工艺框图，在洞挖钻孔及装药的同时进行支护施工，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。

（b）景峰1#隧道支护施工工艺框图

此图为洞身段Ⅳ、Ⅴ类围岩支护施工工艺框图，因供风量限制，支护在洞挖出渣后进行施工，具体施工工艺和施工方法见1.3.4.1节第（6）部分。

5.6沿线设施施工工艺框图和文字说明

- 5.6.1护柱施工工艺流程图

- 此图为护柱施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。

- 5.6.2里程桩施工工艺流程图

- 此图为里程桩施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。

- 5.6.3百米桩施工工艺流程图

- 此图为百米桩施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。

- 5.6.4公路界碑施工工艺流程图

此图为公路界碑施工工艺流程图，具体施工工艺和施工方法见1.3.7节安全设施及预埋管线工程有关部分。

# Text boxes

桥面铺装

梁缝混凝土浇筑

T型梁安装

桥墩、台施工

T型梁预制、堆放

桥台后路基填筑

预制场的形成

桥墩、台基础开挖

对桥位进行测量、平整场地

桥梁施工人员、设备进场

台背回填

工程交付

竣工验收

防水处理

桥面铺装

梁、板缝混凝土浇筑

梁板运输、吊装

桥墩、台施工

梁板预制、堆放

桥台后路基填筑

预制场的形成

桥墩、台基础开挖

对桥位进行测量、平整场地

桥梁施工人员、设备进场

路基验收

路基整修

检验

结构物回填

碾压

填筑料摊铺

控制分层厚度

校对水准点

填筑料运输

填前碾压

铺筑试验路段

测量放线

防水处理

竣工验收

工程交付

台背回填

基础灌注桩施工

混凝土制备、检验和运输

平整场地

桩位测量放线

制作护筒

泥浆系统建造

埋设护筒

钻机就位

钻  孔

检查孔深、孔径、孔斜

清  孔

吊装钢筋笼

钢筋笼加工

安装导管

灌注混凝土

拆除护筒

检查验收

桥梁施工人员、设备进场

对桥位进行测量、平整场地

桥台基础开挖

预制场的形成

桥台后路基填筑

空心板预制、堆放

台帽混凝土浇筑

空心板吊装

板缝混凝土浇筑

桥面铺装

防水处理

竣工验收

工程交付

台背回填

基础垫层混凝土浇筑

基础、台身浆砌石砌筑

喷砼

搭架

施工准备

边坡支护

边坡开挖

截水沟开挖

测  量

验收交面

施工便道修筑

清理挖除

施工准备

或

压制缩缝

切、锯缩缝

安装传力杆、安装钢筋

安装胀缝、填缝板并检查

检查模板尺寸、位置、标高

砼拌制和运输

填缝与开通

拆模与养生

纹理制作

修整与光面

振   捣

摊   铺

安装轨模

基层准备

厂拌水泥稳定碎石混合料

摊铺混合料

养      生

接缝和调头处理

碾     压

整     形

施工放样

准备下承层

汽车运输

公路界碑预制

施工准备

检查验收

界碑埋设

碑孔开挖

测量放线先、线

汽车运输

百米桩预制

施工准备

检查验收

百米桩埋设

桩孔开挖

测量放线先、线

汽车运输

里程桩预制

施工准备

检查验收

里程桩埋设

桩孔开挖

测量放线先、线

汽车运输

护柱预制

施工准备

检查验收

护柱安装

护座施工

测量放线先、线

养

护

排水孔

拆架

锚

杆

施 工

防护网锚杆施工

钢丝绳网挂网

洞口封锚

小导管注浆

弱爆破开挖

喷纤维砼5cm

型钢钢架

系统锚杆

钢架加固

仰拱砼浇筑

锁脚锚杆

喷 纤维 砼20cm

仰拱开挖

支护准备

测量布孔

预加固、钻孔

装药爆破

仰拱开挖支护

通风排烟

支护准备

通风排水

出渣

初期支护

超前勘探

贯通

清底

验收交面

进、出口明挖

施工准备

洞口削坡支护

弱爆破开挖、出渣

超前锚杆

格栅钢架加固

系统锚杆

格栅钢架架立

喷钢纤维砼5CM

喷钢纤维砼20CM

喷砼及钢架准备

钢筋网

系统锚杆

开挖面钻孔

开挖面装药

现场撤退

喷C30砼

准备、钻孔…

地质素描

喷C30砼

钢筋网

系统锚杆

隧道开挖、出渣