15     路基、路面基层与路面

15.1  一 般 规 定

15.1.1  隧道内路基、路面基层和路面的材料、施工和质量要求，应满足现行的《公路路基施工技术规范(JTJ033－86)》、《公路路面基层施工技术规范(JTJ034－93)》、《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97－86)》、《沥青路面施工及验收规范(GBJ92－86)》及《公路工程质量检验评定标准(JTJ071－94)》的有关规定，并符合本章要求。

15.1.2   隧道进、出口外50m范围内路基、路面基层和路面的施工方法，应与洞内施工相同。

15.1.3   隧道内应采用满足施工要求的配套机械设备施工。

15.1.4  应尽可能就地取材，所用材料应满足相应规范要求。

15.1.5  路面基层和路面在施工以前，应根据设计类型，通过铺筑试验段确定施工配合比、控制参数、松铺系数等。

15.1.6  路基、路面基层和路面各工序管理应符合下列规定：

15.1.6.1  必须在上道工序验收合格后，才可进入下道工序。

15.1.6.2  交验时必须具备施工单位的自检、互检、专检手续、完整的施工交接记录、标高和坡度复核及其他各种测试记录。

15.1.6.3  如发现受检资料不符合要求，必须补全改正，否则不予验收。

15.1.6.4  在最后一道工序(路面)未完成时，或未达到设计强度之前，不得开放交通。

15.2  路     基

15.2.1  路基排水的施工应符合本规范10章规定，并符合下列规范定：

15.2.1.1  盲沟、有管渗沟以及掺水滤层的回填与夯实，应满足路基施工压实度要求。

15.2.1.2  路基通过暗河、溶洞时，应采用桥涵跨越，并进行加回处理，亦可按本规范14.4节有关条款处理。

15.2.1.3  渗水滤层应采用质地坚硬且纯净的砂砾石、碎石或隧道石质弃渣等材料铺设，渣体粒径不宜大于15cm，滤层厚度宜为10～20cm 。

15.2.1.4  开挖中央水沟时，严格控制装药量，不得损坏隧道已有衬砌或其它设施。

15.2.1.5  路基施工应与疏通横向盲沟、侧沟和中央水沟同时进行。做到排水沟顺直，坡度均匀；排水管接头平顺、稳固；排水系统内不积水，排水流畅。

15.2.2  硬质路段的超挖部分应先清除软石和杂物，再用坚硬碎(砾)石材料或混凝土填补平整，并碾压密实。硬质岩欠挖路段，宜进行浅孔爆破松动，并应挖至设计标高处。

15.2.3  在软弱围岩及断面破碎地带应先清除软石和淤泥，再用硬质碎石、砂砾、片石等换填，并按设计要求的密度和平整度分层碾压，达到路基设计标高为止。

15.2.4  仰拱地段应清除虚渣，并用浆砌片石或混凝土回填至路基设计标高。

15.3  路 面 基 层

15.3.1  路面基层应满足下列基本要求：

15.3.1.1  具有良好的稳定性、足够的强度和适宜的刚度。

15.3.1.2  排水系统良好。

15.3.1.3  平整、密实。基层路拱与路面路拱一致。

15.3.1.4  几何尺寸符合设计要求。

15.3.2  路面基层施工前应做下列准备工作：

15.3.2.1  选择与路面基层类型相适应的施工机械。

15.3.2.2  根据路面基层类型选用的基层材料，应满足选用材料的有关规定。

15.3.3  路面基层为二灰碎石、二灰矿渣时，施工应符合下列要求：

15.3.3.1  石灰质量(如钙镁含量、消解后的残渣含量、细度)应符合设计要求。

15.3.3.2  矿渣的凿径不应大于30mm，并要求崩解稳定，具有一定级配，不含杂质。矿渣重量在混合料中应占80%～85%。

15.3.3.4  二灰稳定级配集料用作基层时，碎石最大粒径不应超过30mm，压碎值不应大于26%，扁平细条颗粒含量不超过20%，并不得含粘土杂物及有害物质。集料的重量应占混合料80%～85%。作底基层时，集料最大粒径不应超过40mm。

15.3.3.5  配料必须准确，拌和均匀，摊铺平整。

15.3.3.6  用12～15t压路面碾压时，每层压实厚度不应超过15cm；用18～20t压路机时，每层压实厚度不应超过20cm。当压实厚度超过上述规定时，应分层铺筑压实，每层最小压实厚度应为10cm。

15.3.4  路面基层为级配碎(砾)石时，施工应符合一列要求：

(1)级配碎石作基层时，碎石的最大粒径不应超过30mm。作底基层时，碎石的最大粒径不应超过40mm。压碎值不大于26%。

级配砾石作基层时，砾石的最大粒径不应超过40mm。作底基时，砾石的最大粒径不应超过50mm。压碎值不大于30%。

(2)配料必须准确，且拌和均匀，无粗细颗粒离析现象。

(3)人工摊铺时，松铺系数为1.4～1.5；机械摊铺时，松铺系数为1.25～1.35。

(4)用12t以上压路机时，每层压实厚度不宜超过15～18cm，用重型振动压路机时，每层压实度宜为20～23cm。

(5)严禁压路机在已完成碾压或正在碾压的路段上调头和刹车。

(6)两次作业的衔接处，应搭接拌和。第一段拌和后留5～8m暂不碾压，暂不碾压，第二段施工时，对前段留下未压部分重新拌和，并与第二段一起碾压，依此类推，直到完成。

15.3.5  路面基层为水泥稳定碎石碴时，施工应符合下列要求：

(1)不得使用快硬水泥、早强水泥及受潮变质水泥；

(2)碎石碴的压碎值不大于30%，且应有一定级配；

(3)施工要求按本章15.3.3条办理。

15.3.6  隧道内路面基层宜全幅摊铺施工；若有车辆通行，可采用半幅施工方法，但中缝对接应平整密实。

15.3.7  路面基层施工质量应满足几何尺寸允许偏差和质量标准(见表15.3.7)。

路面基层竣工外形的合格标准值              表15.3.7

| 项目 | 厚度 (mm) |  | 宽度 (mm) | 横坡度 (%) | 平整度(mm) | 纵坡高程(mm) | 压实度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值 | 单个值 |  |  |  |  |  |
| 底基层 | -10 | -25 | +0以上 | ±0.3 | 15 | +5,-15 | 设计值 |
| 基层 | -8 | -15 | +0以上 | ±0.3 | 10 | +5,-10 | 设计值 |

注：表中适用于高速公路或一级公路隧道。

15.4  路    面

15.4.1  隧道路面质量应满足15.4.1中的规定值，并符合下列要求：

15.4.1.1  结构密实，路面平整，达到设计强度，并具有良好的耐久性、抗磨耗性和抗滑性。

15.4.1.2  不透水，抗水性好，有良好的排水系统。

15.4.1.3  抗腐蚀能力强，漫反射率高，颜色明亮，易修补。

15.4.1.4  严寒地区的隧道路面，其表面应保证有足够的粗糙度。

15.4.1.5  两则路缘每隔10m设置泄水孔；洞内渗水较多的区段，泄水孔间距可取5m。泄水孔及水箅应平整，其标高不得高于路缘。

水泥混凝土板竣工外形的合格标准值               表15.4.1

| 项 目 | 抗 折 强 度 (MPa ) | 平 整 度 (mm) | 相 邻 板 高 差 (mm) | 纵 坡 高 程 (mm) | 横 坡 (%) | 厚 度 (mm) | 宽 度 (mm) | 两 缩 缝 间 长 度 (mm) | 拉 毛 压 槽 深 度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 格 标 准 值 | 不的 小合 于格 规强 定度 | 3 | ±2 | ±5 | ±0.15 | ±5 | 1/2000 | ±10 | 1～2 |

15.4.2  隧道路面施工应符合下列要求：

15.4.2.1  模板高度应与混凝土板设计厚度一致。厚度小于22cm时，可一次性浇注，厚度大于22cm时，可分成二次浇注，下部厚度为总厚度的3/5。严禁在刚做好的面层上洒水和撒水泥。

15.4.2.2  捣实应从边角起开始。先用插入式振捣器振捣，每一位置持续振捣时间不少于20s；再用平板振捣器纵横交错全面振捣，同一位置振捣时间不宜少于30s。

15.4.2.3  纵缝(纵向缩缝和纵向施工缝)拉杆宜设在板厚中央，临近横缝时纵缝拉杆间距可适当调整。

15.4.2.4  横向缩缝宜用假缝形式，当混凝土达到设计强度的25%～30%时，应采用切缝机进行切割。横向缩缝与其他横向缝距离不得小于2m。

15.4.2.5  横向缝的传力杆长度的一半应固定于混凝土中，另一半沥青，允许滑动。传力杆与缝壁垂直，且与中线平行，并应与支承体一起安设。

15.4.2.6  隧道处于不良地质地段时，洞内衬砌相隔一定距离应设置沉降缝。水泥混凝土路面的横向施工缝、缩缝和胀缝应结合洞内衬砌沉降缝设置。

15.4.2.7  填缝前应清除砂石杂物，待养生期满后及时注入填缝材料。填缝注入深度宜为3～4cm，夏季施工时注入填缝料宜与面板高度齐平，冬季施工时填缝料宜稍低于水泥混凝土面板高度。应选用粘结力强、弹性好的填缝料。

15.4.2.8  路面拉毛压槽必须使用专用工具，并在水泥浆硬结前做好。拉毛时严禁水泥浆体剥离路面，不得形成水泥渣。

15.4.3  洞内铺筑复合式路面时，必须待水泥混凝土板达到80%设计强度后可在其上铺筑沥青混凝土罩层。沥青路面的施工和质量要求应按现行的《沥青路面施工及验收规范》执行。