7  施工支护

7.1  一般规定

7.1.1  施工支护应配合开挖及时施作，确保施工安全。

7.1.2  选择支护方式时，应优先采用锚杆、喷射混凝土或锚喷联合作为临时支护。在软弱围岩中采用锚喷支护时，应根据地质条件结合辅助施工方法综合考虑。

7.1.3  对不同类别的围岩，应采用不同结构型式的施工支护。

7.1.3.1  Ⅵ类围岩可不支护，Ⅴ类围岩支护时，宜采用局部喷混凝土或局部锚杆。为防止岩爆和局部落石，可局部加栓钢筋网。

7.1.3.2  Ⅳ～Ⅲ类围岩可采用锚杆、锚杆挂网、喷混凝土或锚喷联合支护。Ⅲ类围岩必要时可加设钢架。

7.1.3.3  Ⅱ～Ⅰ类围岩宜采用锚喷挂网的联合支护形式，并可结合辅助施工方法进行施工支护。

7.1.3.4  当地质条件差，围岩不稳定时，可采用构件支撑。

7.1.4  施作锚杆、喷射混凝土和构件支撑时，应作好记录。

7.2  锚杆施工

7.2.1  采用系统锚杆作为衬砌结构的一部分时，应符合设计要求和《公路隧道设计规范(JTJ026—89)》第7章有关规定。

7.2.2  锚杆安设作业应在初喷混凝土后及时进行。

7.2.3  锚杆施工和准备工作如下：

(1)检查锚杆材料、类型、规格、质量以及性能是否与设计相符；

(2)根据锚杆类型、规格及围岩情况选择钻孔机具；

(3)采用砂浆锚杆时，应按设计要求截取杆体，并整直、除锈和除油；

(4)采用楔缝式锚杆时，应检查杆体长度，楔缝、楔块、螺母与螺栓的尺寸和配合情况。

7.2.4  钻孔前应根据设计要求定出孔位，作出标记，孔位允许偏差为±15mm。

7.2.5  钻孔应符合以下要求：

7.2.5.1  钻孔应圆而直，钻孔方向宜尽量与岩层主要结构面垂直；

7.2.5.2  水泥砂浆锚杆孔径应大于杆体直径15mm；其它型式锚杆孔径应符合设计要求。

7.2.5.3  钻孔深度应满足下列要求：

(1)水泥砂浆锚杆孔深允许偏差为±50mm；

(2)楔缝式锚杆孔深不应不于杆体有效长度，且不应大于杆体有效长度30mm。

(3)树指锚杆和早强药包锚杆孔深应与杆体长度配合恰当。

7.2.6  普通水泥砂浆锚杆的施工要求如下：

7.2.6.1  砂浆配合比(质量比)：水泥∶砂∶水宜为1∶1～1.5∶(0.45～0.5)，砂的粒径不宜大于3mm。

7.2.6.2  砂浆应拌和均匀，随拌随用，一次拌和的砂浆应在初凝前用完。

7.2.6.3  灌浆作业应遵守以下规定：

(1)注浆开始或中途暂停超过30min时，应用水润滑灌浆罐及其管路。

(2)注浆孔口压力不得大于0.4MPa。

(3)注浆管应插至距孔底5～10cm处，随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出，随即迅速将杆体插入，锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。若孔口无砂流出，应将杆体拔重新注浆。

7.2.6.4  锚杆安设后不得随意敲击，其端部3天内不得悬挂重物。

7.2.7  早强水泥砂浆锚杆的施工要求如下：

(1)早强水泥砂浆锚杆施工应遵守本节7.2.6条规定；

(2)早强水泥砂浆锚杆采用硫铝酸盐早强水泥交掺早强剂；

(3)注浆作业开始或中途停止超过30min时，应测定砂浆坍落度，其值小于10mm时，不得注入罐内使用。

7.2.8  楔缝锚杆(包括胀壳式锚杆)的施工要求如下

(1)楔缝式锚杆安装前，应将杆体与部件(楔子、胀壳、托钣)组装好；锚杆插入钻孔时楔子不得偏斜或脱落，锚头必须楔冯，保证锚固可靠；安设杆体后应立即上好托钣，拧紧螺帽。锚杆施加预张拉力时，其拧紧力矩不应小于100N·M。

(2)打紧楔块时不得损坏丝扣。

(3)楔缝锚杆一昼夜后应再次紧固，以后还要定期检查，如发现有松驰情况，应再行紧固。

(4)楔缝式锚杆只能作为临时支护，如作为永久支护应补注水泥浆或水泥砂浆。

7.2.9  树脂锚杆的放工要求如下：

(1)安装前应检查树脂卷质量，变质者不得使用。

(2)安装时用杆体将树脂卷送入孔底，用搅拌器搅拌树脂时应缓缓推进杆体，搅拌时间一般为30s。搅拌完毕后将孔口处杆件临时固定，15min后可安装托钣。

7.2.10  早强药包锚杆的施工应遵守本节7.2.2条、7.2.3条、7.2.5条规定。将药包推入孔内要配备专门工具，中途药包不得破裂。锚杆杆体插入时应注意旋转，使药包充分搅拌。

7.2.11  在有水地段，采用普通水泥砂浆锚杆时，如遇孔内流水，应在附近另行钻孔后再安设锚杆，亦可采用速凝早强药包锚杆或采用锚管锚杆向围岩压浆止水。

7.2.12  锚杆钻孔可采用一般凿岩机械当在土层中钻孔时，宜采用干式排渣的回旋式钻机。注浆可采用风动牛角泵，也可使用挤压式注浆泵。

7.2.13  锚杆宜采用II级钢筋制作。灌浆锚杆且采用螺纹钢筋，杆体直径以16～22mm为宜。楔缝锚杆的杆体直径以16～25mm为宜。

7.3  喷射混凝土

7.3.1  应根据对喷射混凝土的质量要求和作业条件的要求，以及现场的维修养护能力等选定喷射方式，同时尚应考虑对粉尘和回弹量的限制程度。

7.3.2  喷射混凝土、砂浆材料应符合下列要求：

(1)水泥  应优先采用普通硅酸盐水泥，也可采用矿渣硅酸盐水泥；在软弱围岩中宜选用早强水泥。水泥标号不得低于425号，使用前应做强度复醒试验。

(2)速凝剂  必须采用质量合格的产品。应注意保管，不使其变质。使用前应做速效果试验，要求初凝不超过5min，终凝不超过10min。应根据水泥品种、水灰比等，通过试验确定速凝剂的最佳掺量，并应在使用时准备计量

(3)砂  喷射混凝土应采用硬质洁净的中砂或粗砂，细度模数宜大于2.5，含水率一般为5%～7%，使用前应一律过筛。

(4)石料  采用坚硬耐久的碎石或卵石，粒径不宜大于15mm，钢纤维喷射混凝土的碎石粒不应大于10mm，且级配良好。当使用碱性速凝剂时，石料不得含活性二氧化硅。

(5)水  水质应符合工程用水的有关标准，水中不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。

(6)采用钢纤维喷射混凝土时，其钢纤维可用普通碳素钢，其抗拉强度不得低于308MPa，且不得有油渍及明显的锈蚀，钢纤维直径宜为0.3～0.5mm，长度宜为20～25mm，且不得大于25mm。钢纤维含量宜为混合料质量的3%～6%。钢纤维喷射混凝土强度等级不应低于C20.

7.3.3  喷射混凝土配合比应通过试验选定，满足设计强度和喷射工艺的要求。也可参照下列数据选择：

灰骨比1：4～1：5

骨料含砂率45%～60%

水灰比0.4～0.5

应增大混凝土与岩石的粘结力和减少回弹，初喷时，水泥：砂：石应取1：2：(1.5～2)。

软弱围岩条件下可考虑提高喷射混凝土强度等级。

7.3.4  混合料应拌和均匀，随拌随用，并采用强制搅拌机在短时间内完成，严禁受潮。

7.3.5  喷射混凝土的配合比及拌和均匀性每班检查不得少于两次。喷射混凝土材料计量，一般应以质量计算，其允许误差为；

水泥与速凝剂各为2%；砂与石料各为5%。

7.3.6  喷射混凝土作业应符合下列要求：

(1)在喷高压混凝土之前，应用水或高压风管将岩壁面的份尘和物冲洗干净。

(2)喷射中发现松动石块或遮挡喷射混凝土的物体时，应及时清除。

(3)喷射作业应分段、分片由下而上顺序进行，每段长度不宜超过6m。

(4)一次喷射厚度应根据设计厚度和喷射部位确定，初喷厚度不得小于4～6cm。

(5)喷射作业应以适当厚度分层进行，后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝后间隔1h以上且初喷表面已蒙上粉尘时，受喷面应用高压气体、水清洗干净。岩面有较大凹洼时，应结合初喷予以找平。

(6)回弹率应予控制，拱部不超过40%，边墙不超过30%，挂钢筋网后，回弹率限制可放宽5%。应尽量采用经过验证的新技术，减少回弹率，回弹物不得重新用作喷射混凝土材料。

(7)喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护，养护时间一般不少于7d。

7.3.7  喷射混凝土作业需紧跟开挖面时，下次爆破距喷混凝土作业完成时间的间隔，不得小于4h。

7.3.8  冬季施工时，喷射作业区的气温不应低于5℃。在结冰的层面上不得喷射混凝土。混凝土强度未达到6MPa前，不得受冻。混合料应提前运进洞内。

7.3.9  采用钢筋网喷射混凝土时，可在岩面喷射一层混凝土后再进行钢筋网的铺设，并在锚杆安设后进行。钢筋网的铺设应符合下列要求：

(1)钢筋使用前应清除锈蚀；

(2)钢筋网应随受喷面的起伏铺设，与受喷面的间隙一般不大于3cm；

(3)钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固，在喷射混凝土时不得晃动。

7.3.10  采用钢架喷射混凝土时，钢架的型式、制作和架设应符合下列要求：

(1)钢架支撑可选用H型钢、工字钢、U型钢、钢轨、钢管或钢筋格栅等制作。钢架如工尺寸等应符合设计要求。

(2)钢架支撑必须具有必要的强度和刚度，刚架的设计强度，应保证能单独承受2～4m高的松动岩柱重量其形状应与开挖断面相适应。

(3)支撑接应由螺栓连接牢靠，当作为衬砌骨架时，接头应焊接。

(4)格栅钢架的主筋材料应用Ⅱ级钢筋或Ⅰ级钢筋，直径不小于22mm，联系钢筋可根据具体情况选用。

(5)钢管钢架应在钢管上设置注浆孔，架设后应注满水泥砂浆。

(6)钢架应按设计位置架设，钢架之间必须用纵向钢筋联接，拱脚必须放在牢固的基础上。钢架与围岩应尽量靠近，但应留2～3cm间隙作混凝土保护层。当钢架和围岩之间隙过大时应设垫块。如钢架支撑作为衬砌混凝土骨架时，应用预制混凝土资助板或填块固定牢靠。

(7) 钢架应垂直于隧道中线，上下、左右允许偏差±cm，钢架倾斜度不得大于2。。拱脚标高不足时，不得用土、石回填，而应设置钢板进行调整必要时可用混凝土加固基底，拱脚高度应低于上半断面底线15～20cm，当拱脚处围岩承载力不够时，应向围岩方向加大拱脚接触面积。

(8)当钢架喷射混凝土作为永久性支护结构时，钢架与围岩之间的间隙必须用喷射混凝土充填密实，间隙过大时，可用钢楔或混凝土楔块项紧，其点数单侧不得少于8个。喷射混凝土应由两侧拱脚向上对称喷射，并将钢架覆盖。

7.3.11  有水地段喷射混凝土时应采取以下措施：

(1)当涌水点不多时，用开缝摩擦锚杆进行导水处理后再喷射；当涌水范围大时，设树枝状排水导管后再喷射；当涌水严重时，可设置泄水孔，边排水边喷射。

(2)改变配合经，增加水水泥用量先喷干混合料，待其与涌水融合后，再逐渐加水喷射。喷射时由远而近，逐渐向涌水点逼近，然后在涌水点安设导管，将水引出，再在导管附近喷射。

7.3.12  砂层地段喷射混凝土时应采取以下措施：

(1)紧巾砂层铺挂细钢筋网，并用φ22mm环向钢筋压紧；

(2)在正式喷射前应适当减小喷射机的工作气压，先喷射一层加大速凝剂掺量的水泥帮派浆，再喷射混凝土。

7.3.13  喷射混凝土施工配套机具应符合以下要求：

(1)机具密封性能良好；

(2)输送连续、均匀、允许输送的最大骨料粒径为25mm；

(3)输送距离(干混合料)应满足使用要求；

(4)输料管应个有良好的耐磨性能；

(5)生产能力(干混合料)为3～5m3/h ；

(6)混合料的拌和应休用强制式搅拌机；

(7)供水设施应保证喷头处的水压为0.15 ～0.2MPa。

7.3.14  喷射机使用过程中应遵守下列规定：

(1)对喷射机应随时保养维修，使之经常处于不漏气、不堵塞的良好工作状态。

(2)喷射机的工作气压应控制在0.1～0.15MPa。可根据喷出料束情况适当调节气压。喷头处的水压应大于气压(干时节时水压应比气压高0.05 ～0.1 MPa左右)。

(3)喷头与受喷面宜垂直，距离应与工作气压相适应，以0.6～1.2 m为宜。有钢筋网时，喷射距离可小于0.6m，喷射角度可稍偏一些，喷射混凝土应覆盖钢筋网2cm 以上。

(4)严格控制水灰比，喷到岩面上的混凝土应湿润光泽，粘塑性好，无干斑或滑移流淌现象。

(5)控制喷层厚度，使其均匀，操作时喷头应不停且缓慢地作横向环形移动，循序渐进。

(6)作业完成后，喷射机和输料管内的积料必须及时清除干净。

(7)突然断水或断料时，喷头应迅速移离喷射面，严禁用高压气体、水冲击尚未终凝的混凝土。

(8)喷射作业人员必须穿戴安全防护用品。

7.4   锚喷支护的质量要求

7.4.1  喷射混凝土抗压强度检查应按下列要求进行：

7.4.1.1  隧道(2车道隧道)每10延米，至少在拱脚部和边墙各取一组试样，材料或配合比变更时另取一组，每组至少取三个试块进行抗压试验。

7.4.1.2  满足以下条件者为合格，否则为不合格。

(1)同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值，不低于设计强度或C20。

(2)任意一组试块抗压强度平均值，不得低于设计强度的80%。

(3)同批试块为3～5组时，低于设计强度的试块组数不得多于1组；试块为6～16组时，不得多于2组；17组以上，不得多于总组数的15%。

7.4.1.3  检查不合时，应查明原因并采取措施，可用加厚喷层或增设锚杆的办法予以补强。

7.4.2  喷层与围岩粘结情况的检查，可用锤敲击，如有空响应凿除喷层，洗净重喷。必要时应进行粘结力测试。

7.4.3  喷层厚度检查可分喷射过程和支护完成后两个阶段进行，喷射时可插入长度比设计厚度长5cm的铁丝，纵、横向1～2m设一根，作施工控制用。支护完成后每10延米至少检查一个断面，再从拱顶中线起每隔2m凿孔检查一个点。每个断面拱、墙分别统计，全部检查孔处喷层厚度应有60%以上不小于设计厚度，平均厚度不得小于设计厚度，最小厚度不小于设计厚度1/2。

7.4.4  当发现喷混凝土表面有裂缝、脱落、露筋、渗透漏水等情况时，应予修补，凿除喷层重喷或进行整治。

7.4.5  锚杆安设后每300根至少选择3根作为1组进行抗拨力试验，围岩条件或原材料变更时另作1组。同组锚杆28天的抗拨力平均值应满足设计要求；每根锚杆的抗拨力最低值不得小于设计设计值的90%。

7.4.6  锚喷支护施工时，一般应做以下几项施工记录：

(1)锚喷支护施工记录(见附录C)；

(2)喷射混凝土强度、厚度、外观尺寸，锚杆锚固力或抗拨力等项检查和试验应制定相应报告表，准确记录(锚喷支护有关的试验和测定方法见附录D)；

(3)按设计要求进行的监控量测记录；

(4)在地质条件复杂地段应提供地质素描资料；

(5)隐蔽工程报告表。

7.5   构件支护

7.5.1  构件支护适用于分部开挖、导坑开挖。

7.5.2  构件支护应根据围岩条件、隧道开挖断面的尺寸、埋深、开挖方式、开挖方法、构件支护的施作时间等进设计。

7.5.3  构件支护可使用型钢、木、钢木混合及钢筋混凝土预制构件等材料。

7.5.4  构件支护的结构应符合下列要求：

7.5.4.1  支护结构型式及其接头，应简单牢固，方便装拆；构件应多次周转使用，并尽可能定型化。

7.5.4.2  构件支护相互之间应用纵撑连接牢固，构成整体。

7.5.4.3  当构件支护施工区段很短或可能发生纵向荷载时。应设置纵向斜撑，以防支护倾倒。

7.5.5  钢架支护的结构型式及架设可按本章7.3.10条办理。

7.5.6  木支护主要用于临时性应急支护，使用时应符合下列要求：

(1)木支护的梁、柱等主要圆木杆件，细头直径应不小于20cm(跨度大于4m时应不小于25cm)，其其连接杆细头直径可采用12～15cm；木板厚度不宜小于5cm。

(2)支护应采用质地坚固、有弹性、无节疤之木料。脆硬的木料不宜使用，腐配及的木材严禁使用。

7.6  构件支护的架设

7.6.1  构件支护的架设应符合下列要求：

7.6.1.1  应根据中线、水平、坑道断面和预留沉落量等将构件支护架设在中线方向的垂直面上，并力求整齐。同时，支护之间应纵向连接牢固，构成整体。

7.6.1.2  支护与围岩间用板、楔块或背柴顶紧，并填塞密实。

7.6.1.3  应根据地质条件采取不致使支护产生下沉的措施。支护柱脚下虚渣必须清除，地层松软时应加设垫板或垫托梁，必要时可用混凝土加固地基。

7.6.1.4  导坑支护可用半框架式。松软地层具有底压力时应增设底梁，在洞口的导坑支护排架，应伸出洞外3～5m以上，并设纵护予以加固。

7.6.1.5  构件支护构架的架设间距，宜取80～120cm，松软破碎地段可适当加密。

7.6.1.6  在开挖漏斗时，应对该处下导坑支护进行临时加固，松软地层中的漏斗孔采用框架支护，并将框架外四周空隙填塞紧密。

7.6.1.7  拱部扩大采用扇形构架支护时，应配合开挖分部架设，并随挖随护。如采用纵梁，应考虑施作衬砌时便于拆除，不得灌筑于衬砌之中。

7.6.2  抑拱开挖前，应架设横撑顶紧两侧墙脚，防上边墙内挤。横护间距可采用1.0～1.2m，横撑应待仰拱混凝土达到设计强度70%时才能拆除。

7.6.3  采用先拱后墙法施工时，应符合下列要求：

7.6.3.1  在洞口地段和松软地层开挖中层或落底前，必须用卡口梁加木楔顶紧拱脚，其间距一般为120cm，或在拱脚设锚杆，防止拱脚内移。

7.6.3.2  在松软破碎的围岩中挖马口，应设置斜撑、立柱等支顶拱脚，马口岩壁临空面均应撑稳。当岩层层理向隧道内倾斜时，应采取措施防止岩层顺层滑坍。

7.6.4  构件支护的加强及抽换应满足下列要求：

7.6.4.1  支护应有专人经常进行检查，特别是每次放炮后。如发现杆件有破裂、倾斜、弯扭、变形以及接头松脱、填塞漏空等异常时，应立即用安全而可靠的方法进行加固处理。

7.6.4.2  支护变形非常明显必须抽换时，应从未端起逐排抽换。并应本着“先顶后拆”的原则进行，防上围岩松动坍塌。

7.6.4.3  如施工中短期停止工作时，应将各部支护架设至开挖面。

7.6.4.4  开挖中层或落底前需拆除下导坑支护时，应由里向外倒退拆除。

7.6.5  各部分支护的架设、修复和拆除，应由专人及时进行检查和验收。