7     路基压实

7.1  一 般 规 定

7.1.1  路堤、路堑和路堤基底均应进行压实。土质路堤(含土石路堤)的压实度应不低于表7.1.1的标准。

                         土质路堤压实度标准                  表7.1.1
	填挖类型
	路面底面计起

深度范围(cm)
	压实度(%)

	
	
	高速公路、一级公路
	其他公路

	路

堤
	上路床
	0～30
	≥95
	≥93

	
	下路床
	30～80
	≥95
	≥93

	
	上路堤
	80～150
	≥93
	≥90

	
	下路堤
	＞150
	≥90
	≥90

	零填及路堑路床
	0～30
	≥95
	≥93


  注：①表列压实度以部颁《公路土工试验规程》重型击实试验法为准；

      ②对于铺筑中级或低级路面的三、四级公路路基，允许采用表9.7.4.1轻型      击实试验法求得的路基压实标准；

      ③其他等级公路，修建高级路面时，其压实标准，应采用高速公路、一级公路的规定值；

      ④特殊干旱地区的压实度标准可降低2%～3%；

      ⑤多雨潮湿地区的粘性土，其压实度标准按9.7节规定执行；

      ⑥用灌砂法、灌水(水袋)法检查压实度时，取土样的底面位置为每一压实层底部；用环刀法试验时，环刀中部处于压实层厚的1/2深度；用核子仪试验时，应根据其类型，按说明书要求办理。

7.1.2  路基土的压实最佳含水量及最大干密度以及其他指标应在路基修筑半个月前，在取土地点取具有代表性的土样进行击实试验确定。击实试验操作方法按现行部颁《公路土工试验规程》进行。每一种土至少应取一组土样试验。施工中如发现土质有变化，应及时补做全部土工试验。

7.1.3  土质路基的压实度试验方法可采用灌砂法、环刀法、蜡封法、灌水法(水袋法)或核子密度湿度仪(简称核子仪)法。采用核子仪法时，应先进行标定和对比试验。

7.1.4  每一压实层均应检验压实度，合格后方可填筑其上一层。否则应查明原因，采取措施进行补压。检验频率每2000m2检验8点，不足200m2时，至少应检验两点，检验标准，必须每点都符合表7.1.1的规定，必要时可根据需要增加检验点。

7.1.5  填石路堤(包括分层填筑岩块及倾填爆破石块)的紧密程度在规定范围内，以通过12t以上振动压路机进行压实试验，当压实层顶面稳定，不再下沉(无轮迹)时，可判为密实状态。

7.1.6  土质路床顶面压实完成后应进行弯沉检验。检验汽车的轮重(或轴重)及弯沉允许值按照设计规定执行。检验频率应为每一幅双车道每50m四点，左右两后轮隙下各一点。路床顶面的检测弯沉值在考虑季节影响之后应符合设计要求。当设计提供为路基回弹模量时，则应采用设计规范规定的换算公式，计算设计要求的弯沉值
[image: image1.wmf]0

l

。

7.1.7  对填石及土石路堤如设计规定需在路床顶面进行强度试验时，应按照设计规定办理。

7.1.8  土质路床顶面检验的压实度和弯沉值均满足要求。如仅有一项满足要求时，应找出原因，予以处理。

7.2  填方地段基底的压实

7.2.1  路堤基底应在填筑前进行压实。高速公路、一级公路和二级公路路堤基底的压实度不应小于85%；当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。

7.3  压实机械的要求与选择

7.3.1  路基工程应采用机械压实。压实机械的选择应根据工程规模、场地大小、填料种类、压实度要求、气候条件、压实机械效率等因素综合考虑确定。

7.3.2  各种土适宜的碾压机械参见表7.3.2。

                           各种土质适宜的碾压机械                表7.3.2
	          土 的 类 别
机械名称
	细粒土
	砂类土
	砾石土
	巨粒土
	备    注

	6～8t两轮光轮压路机
	A
	A
	A
	A
	用于预压整平

	12～8t三轮光轮压路机
	A
	A
	A
	B
	最常使用

	25～50t轮胎压路机
	A
	A
	A
	A
	最常使用

	羊足碾
	A
	C或B
	C
	C
	粉、粘土质砂可用

	振动压路机
	B
	A
	A
	A
	最常使用

	凸块式振动压路机
	A
	A
	A
	A
	最宜使用于含水量较高的细粒土

	手扶式振动压路机
	B
	A
	A
	C
	用于狭窄地点

	振动平板夯
	B
	A
	A
	B或C
	用于狭窄地点，机械质量800kg的可用于巨粒土

	手扶式振动夯
	A
	A
	A
	B
	用于狭窄地点

	夯锤(板)
	A
	A
	A
	A
	夯击影响深度最大

	推土机、铲运机
	A
	A
	A
	A
	仅用于摊平土层和预压


注：①表中符号：A代表适用；B代表无适当的机械时可用；C代表不适用。

    ②土的类别按《公路土工试验规程》的规定划分。

    ③对特殊土和黄土(CLY)、膨胀(CHE)、盐渍土等的压实机械选择可按细粒土考虑。

    ④自行式压路机宜用于一般路堤路堑基底的换填等的压实，宜采用直线式进退运行；

    ⑤羊足碾(包括凸块式碾、条式碾)应有光轮压路机配合使用。
7.4  填方路堤的压实

7.4.1  细粒土、砂类土和砾石土不论采用何种压实机械，均应在该种土的最佳含水量±2%以内压实，当土的实际含水量不位于上述范围内时，应均匀加水或将土摊开、晾干，使达到上述要求后方可进行压实。运输上路的土在摊平后，其含水量若按近于压实最佳含水量时，就应迅速压实。

7.4.2  当需要对土采和人工加水时，达到压实最佳含量所需要的加水量可按式(7.4.2)估算：

                         
[image: image2.wmf]0

0

1

)

(

w

Q

w

w

m

+

-

=

                      (7.4.2)

式中：  
[image: image3.wmf]m

 ——所需加水量(kg)；

        
[image: image4.wmf]0

w

 ——土原来的含水量(以小数计)；

       
[image: image5.wmf]w

 ——土的压实最佳含水量(以小数计)；

        
[image: image6.wmf]Q

——需要加水的土的质量(kg)。

需要加水的宜在取土的前一天浇洒在取土坑内的表面使其均匀渗透入土中，也可将土运至路堤上后，用水车均匀、适量地浇洒在土中，并用拌和设备拌和均匀。

7.4.3  各种压实机具碾压不同土类的适宜厚度和所需压实遍数与填土的实际含水理(在7.4.1 条规定的范围内)及所要求的压实度大小有关，应根据要求的压实度按照3.5节所作试验路段的试验结果确定。

7.4.4  用铲运机、推土机和自卸汽车推运土料填筑路堤时，应平整每层填土，且自中线向两边设置2%～4%的横向坡度，及时碾压，雨季施工时更应注意。

7.4.5  压路机碾压路基时应按下列规定进行：

7.4.5.1  碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查，符合要求后方可进行碾压。

7.4.5.2  压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。若控制压实遍数超过10遍，应考虑减少填土层厚。经压实度检验合格后方可转入下道工序。不合格处应进行补压后再做检验，一直达到合格为止。

7.4.5.3  高速公路和一级公路路基填土压实宜采用振动路压路机或35～50t轮胎压路机进行。采用振动压路机碾压时，第一遍应不振动静压，然且先慢后快，由弱振至强振。

7.4.5.4  各种压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速，最大速度不宜超过4km/h；碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行；横向接头对振动压路机一般重叠0.4～0.5m。对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2，前后相邻两区段(碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段)宜纵向重叠1.0～1.5m。应达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。

使用夯锤压实时，首遍各夯位宜紧靠，如有间隙，则不得大于15cm，次遍夯位应压在首遍夯位的缝隙上，如此连续夯实直至达到规定的压实度。
7.5  路堑路基的压实

7.5.1  零填及路堑路床的压实，应符合表7.1.1的规定。换填超过30cm时，按表列数值90%的标准执行。
7.6  桥涵及其他构造物处填土的压实

7.6.1  桥台背后、涵洞两侧与项部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填土均应分层压实，分层检查，检查频率每50m2检验1点，不足时50m2至少检验1点，每点都应合格，每一压实层松铺厚度不宜超过20cm。

涵洞两侧的填土与压实和桥台背后与锥坡的填土与压实对称或同时进行。

7.6.2  各种填土的压实尽量采用小型的手扶振动夯或手扶振动压路机；但涵顶填土50cm内应采用轻型静载压路机压实，以达到规定的压实度为准。

7.6.3  高速公路和一级公路的桥台、涵身背后和涵洞顶部的填土压实度标准，从填方基底或涵洞顶部至路床顶面的均为95%；其他公路为93%。
7.7  填石路堤的压实

7.7.1  填石路堤在压实之前，应用大型推土机摊铺平整，个别不平处，应用人工配合以细石屑找平。

7.7.2  填石路堤均应压实并宜选用工作质量12t以上的重型振动压路机、工作质量2.5t以上的夯锤或25t以上的轮胎压路机压(夯)实。当缺乏上述的压实机具时，可采用重型静载光轮压路机压实并减少每层填筑厚度和减小石料粒径，其适宜的压实厚度应根据试验确定，但不得大于50cm。采用重型振动压路机或夯锤压实填石路堤时，可加厚至1.0m。

填石路堤压实时的操作要求，应先压两侧(即靠路肩部分)后压中间，压实路线对于轮碾应纵向互相平行，反复碾压。对夯锤应成弧形，当夯实密度程度达到要求后，再向后移动一夯锤位置。行与行之间应重叠40～50cm；前后相邻区段应重叠100～150cm。其余注意事项应按照7.4.5.3款和7.4.5.4款的规定办理。

7.7.3  填石路堤压实到所要求的紧密程度所需的碾压或夯压的遍数经过试验确定。

采用生锤夯实时，可按重锤下落时不下沉而发生弹跳现象(即可按7.1.5条的规定)进行压实度检验。

7.7.4  填石路堤使用各种压实机具压实时的注意事项与压实填土路基相同。

7.7.5  填石路堤顶面至路床顶面下30～50cm(高速公路及一级公路为50cm，其他公路30cm)范围内应填筑符合路床要求的土(表5.1.5的规定)，并应按7.1、7.3和7.4节的有关规定予以压实。

7.8  土石路堤的压实

7.8.1  土石路堤的压实方法与技术要求，应根据混合料中巨粒土的含量多少，分别按照7.4节或7.7.1条和7.7.2条的规定办理。

7.8.2  土石路堤压实度可采用灌砂法和水袋法检测。其标准干容重应根据每种填料的不同含石量的最大干容重作出标准干密度曲线，然后根据试坑挖取试样的含石量，从标准干溶重曲线上查出对应的标准干密度。

当采用灌砂法或水袋法检验有困难时，可按7.1.5条的规定进行检验。

如几种填料混合填筑，则应从试坑挖取的试样中计算各种填料的比例，利用混合填料中几种填料的标准干容重曲线查得对应的标准干容重，用加权平均的计算方法，计算所挖试坑的标准干容重。

7.8.3  土石路堤的压实度标准，可采用灌砂法或水袋法检验并应符合7.1.1的规定。当按7.1.5条的规定方法检验时，应按该条的规定判定压实度是否合格。

7.9  高填方路堤的压实

7.9.1  高填方路堤的基底应按照3.4节的规定进行场地清理，并应按照设计要求的基底承压强度进行压实，设计无要求时，基底的压实度宜不小于90%，当地基松软仅依靠对原土压实不能满足设计要求的承压强度时，应进行地基改善加固处理，以达到设计要求。

7.9.2  高填方路堤的基底处于陡峻山坡或谷底时，应按照5.2节的规定进行挖台阶处理，并严格分层填筑分层压实。当场地狭窄时，压实工作宜采用小型的手扶式振动压路机或振动夯进行。当场地较宽广时宜采用自行式自重是12t以上的振动压路机碾压。

7.9.3  高填方路分层压实松铺厚度与一般公路填方相同，应根据填筑材料类别和压实机具性能按照7.4节的规定确定。

7.9.4  高填方路堤的压实度必须满足7.1.1的规定。

7.9.5  高填方路堤的压实度检验方法应根据填料类别，按照7.1节的有关的规定办理。









_1023005547.unknown

_1023005548.unknown

_1023005545.unknown

_1023005546.unknown

_1023005323.unknown

_1023005544.unknown

