地下改性沥青油毡(SBS)防水层施工

1  范围

本工艺标准适用于高聚物改性沥青油毡地下防水层工程施工。

2  施工准备

2.1  材料及要求

2.1.1  高聚物改性沥青油毡防水卷材

2.1.1.1  规格：见表3-6。

高聚物改性沥青油毡防水卷材规格               表3-6

| 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度(m) |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | ≥1000 | 20 |
| 3.0 | ≥1000 | 10 |
| 4.0 | ≥1000 | 10 |
| 5.0 | ≥1000 | 10 |

2.1.1.2  技术性能：见表3-7。

高聚物改性沥青油毡防水卷材技术性能             表3-7

|  |  |  | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚酯胎 | 麻布胎 | 聚乙烯胎 | 坡纤胎 |
|  | 拉力 | N | ≥400 | ≥500 | ≥50 | ≥200 |
|  | 延伸率 | % | ≥30 | ≥5 | ≥200 | ≥50 |
| 耐热度 |  |  | 85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动 |  |  |  |
| 低温柔性 |  |  | -15℃绕规定直径圆棒，无裂纹 |  |  |  |
| 不透水性 |  | 压力/保持时间 | 0.2MPa/30min |  |  |  |

2.1.2  配套材料：

2.1.2.1  氯丁橡胶沥青胶粘剂：氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。

2.1.2.2  橡胶沥青乳液：用于卷材粘结。

2.1.2.3  橡胶沥青嵌缝膏：用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。

2.1.2.4  汽油、二甲苯等：用于清洗工具及污染部位。

2.2  主要用具：

2.2.1  清理用具：高压吹风机、小平铲、笤帚。

2.2.2  操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管（铁、塑料）、划（放）线用品。

2.3  作业条件：

2.3.1  施工前审核图纸，编制防水工程施工方案，并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工，操作人员持证上岗。

2.3.2  铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕，并经养护后干燥，含水率不大于9%；基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。

2.3.3  防水层施工涂底胶前（冷底子油），应将基层表面清理干净。

2.3.4  施工用材料均为易燃，因而应准备好相应的消防器材。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 基层清理 | → | 涂刷基层处理剂 | → | 铺贴附加层 | → | 热熔铺贴卷材 | → | 热熔封边 | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 做保护层 |  |  |
| --- | --- | --- |

3.2  基层清理：施工前将验收合格的基层清理干净。

3.3  涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂，涂刷应均匀，不透底。

3.4  铺贴附加层：管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

3.5  铺贴卷材：将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用φ30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪，加热基层与卷材交接处，喷枪距加热面保持300mm左右的距离，往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓滚动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，满贴法搭接宽度为80mm，条粘法搭接宽度为100mm。

3.6  热熔封边：卷材搭接缝处用喷枪加热，压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。

3.7  保护层施工：平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层；立面防水层施工完，应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。

4  质量标准

4.1  保证项目

4.1.1  高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用，应有合格的出厂证明。

4.1.2  卷材防水层特殊部位的细部作法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

4.1.3  防水层严禁有破损和渗漏现象。

4.2  基本项目：

4.2.1  基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。

4.2.2  改性沥青胶粘剂涂刷应均匀，不得有漏刷、透底和麻点等现象。

4.2.3  卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求；分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。

4.2.4  卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

5  成品保护

5.1  地下卷材防水层部位预埋的管道，在施工中不得碰损和堵塞杂物。

5.2  卷材防水层铺贴完成后，应及时做好保护层，防止结构施工碰损防水层；外贴防水层施工完后，应按设计砌好防护墙。

5.3  卷材平面防水层施工，不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。

6  应注意的质量问题

6.1  卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小，接头处的粘结不密实，接槎损坏、空鼓；施工操作中应按程序弹标准线，使与卷材规格相符，操作中齐线铺贴，使卷材接长边不小于100mm，短边不小于150mm。

6.2  空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓；铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓；施工时基层应充分干燥，卷材铺设应均匀压实。

6.3  管根处防水层粘贴不良：清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良；施工时清理应彻底干净，注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

6.4  渗漏：转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作；保护好接槎卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的质量。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  防水卷材应有产品合格证，现场取样复试合格资料。

7.2  胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。

7.3  隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。