清水砖墙勾缝施工

1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑的清水砖墙勾缝的施工。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具：

2.1.1  水泥：325号普通水泥或矿渣水泥，应用于同品种、同标号、同批号进场的水泥。

2.1.2  砂：细砂，使用前过2mm。孔径的筛或纱绷筛。

2.1.3  粉煤灰：细度过0.08mm方孔筛，其筛余量不大于5%，可取代部分水泥使用。

2.1.4  主要机具：扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平锹、铁板、笤帚等。

2.2  作业条件：

2.2.1  结构工程已完成，并经过质量验收，达到合格标准，安装好门窗框。

2.2.2  搭好脚手架（或吊栏），搞好安全防护。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 弹线找规矩 | → | 开缝、补缝 | → | 门窗四周塞缝 | → | 墙面浇水 | → | 勾缝 | → |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清扫墙面 | → | 找补漏缝 | → | 清理墙面 |  |  |  |  |  |

3.2  墙脚手眼：如采用单排外脚手架时，应随落架子，随堵脚手眼，首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净，并洒水湿润，再用与原砖墙相同颜色的砖，补砌脚手眼。

3.3  弹线找规矩：从上往下顺其立缝吊垂直，并用粉线将垂直线弹在墙上，作为垂直线的规矩，水平缝则以砖的上下楞弹线控制，凡在线外的砖棱，均用扁凿子剔去，对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆，刷在修补的灰层上，使其颜色一致。

3.4  门窗四周塞缝及补砌砖窗台：勾缝前，将门窗四周塞缝作为一道工序，用1∶3水泥砂浆将缝堵严、塞实。深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理，按设计要求的材料填塞，同时应将窗台上被碰坏，碰掉的砖补砌好，一起勾好缝。

3.5  墙面勾缝前应浇水，润湿墙面。

3.6  勾缝：

3.6.1  拌合砂浆：勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5（水泥∶砂），或2∶1∶3（水泥∶粉煤灰∶砂），应注意随用随拌，不可使用过夜灰。

3.6.2  勾缝顺序应由上而下，先勾水平缝，后勾立缝。

勾水平缝时用长溜子，左手拿托灰板，右手拿溜子，将灰板顶在要勾的缝口下边，右手用溜子将砂浆塞入缝内，灰浆不能太稀，自右向左喂灰，随勾随移动托灰板，勾完一段后，用溜子在砖缝内左右拉推移动，使缝内的砂浆压实，压光，深浅一致。

勾立缝时用短溜子，可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中，也可将托灰板靠在墙边，用短溜子将砂浆送入缝中，使溜子在缝中上下移动，将缝内的砂浆压实，且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时，一般勾凹缝深度为4～5mm。

3.6.3  墙面清扫：每步架勾完缝后，要用笤帚把墙面清扫干净，应顺缝清扫，先扫水平缝，后扫竖缝，并不断抖掸笤帚上的砂浆，减少污染。

3.6.4  墙面勾缝应做到横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正，阴角立缝应左右分明，窗台虎头砖要勾三面缝，转角处应勾方正。

3.6.5  防止丢漏缝，应重新复找一次，在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方，如有丢、漏缝，应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。

3.6.6  天气干燥时，对已勾好的缝浇水养护。

4  质量标准

4.1  粘结牢固，压实抹光，无开裂等缺陷。

4.2  横平竖直，交接处平顺，深浅宽窄一致，无丢缝。

4.3  灰缝颜色一致，砖面洁净。

5  成品保护

5.1  勾缝时溅落的灰浆，要随时清扫干净，不准在架子上往下倒砂浆及其它杂物，以免溅脏墙面。

5.2  填塞铝合金门窗框时不要乱撕保护膜，勾缝时砂浆不要污染门窗框。

5.3  垂直运料的高车架周围，要用塑料薄膜或席子围档，防止砂浆污染墙面。

5.4  落架子以前，先将脚手板上的砂浆污物清理干净。

6  应注意的质量问题

6.1  横竖缝接槎不平：勾竖缝时没有与横缝接好槎，没有认真反复勾压，扫缝时没有把横竖缝清扫干净。

6.2  门窗框周围塞灰不严：没将门窗框后塞所作为一道工序严格要求，施工时不认真，勾灰时只顾表面，没往里塞。

6.3  缝子深浅不一致：灰缝划得深浅不一，操作不认真，技术不熟练。

6.4  存在窄缝及瞎缝：勾缝前没有认真检查，没有对窄缝和瞎缝进行开缝处理。

6.5  缝子漏勾：腰线、过梁、勒脚第一皮砖及门窗膀砖墙侧面经常漏勾，操作者应反复查找，发现漏勾及时补勾。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  原材料的材质证明及试验报告。

7.2  水泥出厂合格证。

7.3  质量检验评定记录。