木材表面施涂溶剂型混色涂料施工

1  范围

本工艺标准适用于一般建筑木门窗和木料表面的普通、中级施涂溶剂型混色涂料工程。

2  施工准备

2.l  材料要求：

2.1.1  涂料：光油、清油、铅油、调合漆（磁性调合漆、油性调合漆）、漆片等。

2.1.2  填充料：石膏、大白、地板黄、红土子、黑烟子、纤维素等。

2.1.3  稀释剂：汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。

2.1.4  催干剂：钴催干剂等液体料。

2.2  主要机具：

2.2.1  油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子（掏刷门窗扇上下口不易涂刷部位的工具）、铜丝箩、砂纸、砂布、腻子板、钢皮刮板、橡皮刮板、小油桶、油勺、半截大桶、水桶、钢丝钳子、小锤子、钢丝刷、高凳和脚手板、安全带等。

2.3  作业条件：

2.3.1  施工环境应通风良好，湿作业已完并具备一定的强度，环境比较干燥。

2.3.2  大面积施工前应事先做样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

2.3.3  施工前应对木门窗等木材外形进行检查，有变形不合格者，应拆换。木材制品含水率不大于12%。

2.3.4  操作应认真进行交接检查工作，并对遗留问题进行妥善处理。

2.3.5  刷末道油漆前，必须将玻璃全部安装好。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 基层处理 | → | 刷底子油 (操清油→抹腻子→磨砂纸) | → |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 刷第一遍油漆 (刷铅油→抹腻子→磨砂纸→装玻璃) | → | 刷第二遍油漆 (刷铅油→擦玻璃、磨砂纸) |
| --- | --- | --- |

| → | 刷最后一遍油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上是木门窗和木料表面施涂溶剂型混色涂料中级做法的工艺流程。如果是普通级涂料工程，其做法与本工艺流程基本相同，所不同之处，除少刷一遍油漆外，只找补腻子，不满刮腻子。

3.2  基层处理：清扫、起钉子、除油污、刮灰土，刮时不要刮出木毛并防止刮坏抹灰面层；铲去脂囊，将脂迹刮净，流松香的节疤挖掉，较大的脂囊应用木纹相同的材料用胶镶嵌；磨砂纸，先磨线角后磨四口平面，顺水纹打磨，有小活翘皮用小刀撕掉，有重皮的地方用小钉子打牢固；点漆片，在水节疤和油迹处，用酒精漆片点刷。

3.3  刷底子油：

3.3.1  操清油一遍：清油用汽油、光油配制，略加一些红土子（避免漏刷不好区分），先从框上部左边开始顺木纹涂刷，框边涂油不得碰到墙面上，厚薄要均匀，框上部刚好后，再刷亮子。

刷窗扇时，如两扇窗应先刷左扇后刷右扇；三扇窗应最后刷中间一扇。窗扇外面全部刷完后，用挺钩勾住不可关闭，然后再刷里面。

刷门时先刷亮子再刷门框，门扇的背面刷完后用木楔将门扇固定，最后刷门扇的正面。全部刷完后，检查一下有无遗漏，并注意里外门窗油漆分色是否正确，并将小五金等处沾染的油漆擦净，此道工序亦可在框或扇安装前完成。

3.3.2  抹腻子：腻子的重量配合比为石膏粉∶熟桐油∶水=20∶7∶50。待操作的清油干透后。将钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处，用石膏油腻子刮抹平整，腻子要横抹竖起，将腻子刮入钉孔或裂纹内。如接缝或裂纹较宽、孔洞较大时，可用开刀将腻子挤入缝洞内，使腻子嵌入后刮平、收净，表面上的腻子要刮光，无野腻子、残渣。上下冒头、榫头等处均应抹到。

3.3.3  磨砂纸：腻子干透后，用1号砂纸打磨，磨法与底层磨砂纸相同，注意不要磨穿油膜并保护好棱角，不留野腻子痕迹。磨完后应打扫干净，并用潮布将磨下粉末擦净。

3.4  刷第一遍油漆：

3.4.1  刷铅油：先将色铅油、光油、清油、汽油、煤油等（冬季可加入适量催干剂）混合在一起搅拌过箩，其重量配合比为铅油50%、光油10%、清油8%、汽油20%、煤油10%；可使用红、黄、蓝、白、黑铅油调配成各种所需颜色的铅油涂料，其稠度以达到盖底、不流淌、不显刷痕为准。厚薄要均匀。一樘门或窗刷完后，应上下左右观察检查一下，有无漏刷、流坠、裹楞及透底，最后将窗扇打开钩上挺钩；木门扇下口要用木楔固定。

3.4.2  抹腻子：待铅油平透后，对于底腻子收缩或残缺处，再用石膏腻子刮抹一次，要求与做法同前。

3.4.3  磨砂纸：等腻子干透后，用1号以下的砂纸打磨，要求与做法同前。磨好后用潮布将粉末擦净。

3.4.4  装玻璃：详见玻璃安装工艺标准。

3.5  刷第二遍油漆：

3.5.1  刷铅油：同前。

3.5.2  擦玻璃、磨砂纸、用潮布将玻璃内外擦干净。注意不得损伤油灰表面和八字角。然后用l号砂纸或旧细砂纸轻磨一遍。方法同前，不要把底油磨穿，要保护好棱角。再用潮布将磨下的粉末擦净。使用新砂纸时，须将两张砂纸对磨，把粗大砂粒磨掉，防止磨砂纸时把油膜划破。

3.6  刷最后一遍油漆：刷油方法向前。但由于调合漆粘度较大，涂刷时要多刷多理，要注意刷油饱满，刷油动作要敏捷，不流不坠。光亮均匀、色泽一致。在玻璃油灰上刷油，应等油灰达到一定强度后方可进行。刷完油漆后要立即仔细检查一遍，如发现有毛病应及时修整。最后用挺钩或木楔子将门窗固定好。

3.7  冬期施工：室内应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般油漆施工的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60%，不得突然变化。同时应设专人负责开关门窗，以利通风排除湿气。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  油漆工程等级和材料品种质量应符合设计要求和有关标准的规定。

4.1.2  油漆工程严禁脱皮、漏刷。

4.2  基本项目，见表9-35。

|  | 木料表面施涂溶剂型混色涂料的基本项目 | 表9-35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 项 目 | 普通油漆 | 中级油漆 |
| 1 | 透底、流坠、皱皮 | 大 面 无 | 大面无。小面明显处无 |
| 2 | 光亮和光滑 | 大面光亮、光滑 | 光亮、光滑均匀一致 |
| 3 | 分色裹楞 | 大面无。小面允许偏差2mm | 大面无。小面允许偏差1mm |
| 4 | 装饰线、分色线平直 | 偏差不大于2mm | 偏差不大于1mm |