外墙内保温工程-水泥聚苯板外墙内保温  分项工程质量技术交底卡

GD2301003

| 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 分部工程 |  |
| 交底部位 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 交 底 内 容 交 底 内 容 | - 施工准备 - 作业条件 - 先剔除墙面原结构上的各种杂物，包括水泥浆及模板等。 - 用杠尺顺一下所要贴石膏板的一整面墙的平整度及垂直度，用以确定所要贴板的厚度是否会对别的工序有其他的影响，确定是否要剔凿，如需要必须在水泥聚苯板施工之前进行。 - 材料要求 - 水泥聚苯板尺寸：长×宽×厚=9OO×600×50mm。 - EC-6型砂浆粘结剂及EC-l型表面处理胶浆，EC-5型聚合物砂浆。 - 中碱玻纤布。 - 施工机具 杠尺及弹子板、抹子及开刀、橡皮锤等。 - 质量要求 - 主控项目 - 保温板的规格和各项技术指标以及粘结剂的质量均须符合有关标准。 - 保温板与结构墙面必须粘接牢固，无松动现象，保温墙表面平整，无起皮、起皱及裂缝现象。 - 空气层厚度不得小于20mm或设计要求。 - 一般项目 - 板间拼缝宽为5±lmm，板缝必须用粘结剂挤实刮平，粘结牢固。 - 玻纤网布条要贴平，粘实，阴阳角处应拐过100mm。 - 墙面腻子应刮平整，表面无裂缝、起皮及透底现象。 - 保温板安装的允许偏差： 项目; 允许偏差（mm）; 检查方法. 表面平整度; 3; 用2m靠尺和楔形塞尺检查. 立面垂直度; 3; 用2m托线板检查. 阴阳角垂直; 3; 用2m托线板检查. 阴阳角方正; 3; 用200m方尺和楔形塞尺检查. 接缝高差; 1.5; 用支尺和楔形塞尺检查. - 工艺流程 墙面清理及剔凿平整→墙面的冲筋及各粘点的布置→在保温板上所要求粘贴条抹灰施工→向墙面贴板，同时保持平整及阴角的方正，条板间的咬口等→板缝的处理，一般采用贴布处理及贴布前的刮平处理、贴布后的覆盖抹灰→对于不同的材质，不同的部位如阴面(西面墙及北面墙)所采用的防潮处理措施。 - 操作工艺 - 基层清理 将主体结构墙面上的砂浆及原结构上的木模板等及时清理干净。 - 水泥聚苯板的粘贴 - 在墙体表面上用EC-6型砂浆粘结剂做成宽度小于30mm厚度为10mm的9OO×600条带，留有50mm的排气口。 - 粘结点成两排分布，每排5个，粘结面积不小于板面积的20%。 - 板缝用EC-6型胶嵌缝处理，要求达到与板面平整一致。 - 面层：在水泥聚苯板上抹EC-6型胶后横向满贴玻纤布一遍，如果遇到卫生间处采用水泥聚苯板保温，此时在贴完玻纤布后，抹6mm厚EC-5型聚合物砂浆(即可以防止水分进人，起到保温效果)。 - 在建筑物西侧或北侧，为防止结露先刷一遍弹性沥青防水胶，再做粘贴玻纤布等后序工序。 - 在两道墙交接处要使组砌的水泥聚苯板相互咬搓，同时做一遍玻纤布的附加层，防止墙面裂缝。 - 成品保护 在水泥聚苯板上墙后粘结未达到强度前严禁碰动水泥聚苯板。以免为将来的空裂造成隐 患。 - 应注意的质量问题 - 由于大量的组砌，可能不平整，一般在贴玻纤布前，要求处理一下接缝。可以用刨子刮一下接缝，达到尽量平滑，再贴玻纤布，防止造成面层的空鼓。 - 两个面相交时，一定要注意组砌水泥聚苯板的咬搓。同时外侧另附一层玻纤布。 |

专业技术负责人：					交底人：				接受人：