外墙涂料工程    分项工程质量技术交底卡

GD2301003

| 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 分部工程 |  |
| 交底部位 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 交 底 内 容 交 底 内 容 | - 施工准备 - 作业条件 - 墙面已基本干燥，基层含水率不得大于10%。 - 门窗已安装完毕。 - 进行外墙作业的外脚手架已搭设完成。 - 材料准备 涂料、填充料、颜料等。 - 施工机具 小漆桶、高凳，橡皮刮板、腻子托板、开刀、腻子槽、砂纸、滚筒、刷子、排笔、棉丝等。 - 质量要求 溶剂型涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。 项; 序; 检查项目; 允许偏差或允许值. 主控项目; 1; 涂料品种、型号、性能等; 第10.3.2条. 2; 涂饰颜色和图案; 第10.3.3条. 3; 涂饰综合质量; 第10.3.4条. 4; 基层处理; 第10.3.5条. 一般项目; 1; 与其他材料和设备衔接处界面应清晰; 第10.3.8条. 2; 色漆涂饰质量及允许偏差(mm); 颜色; 普通涂饰; 均匀一致. 高级涂饰; 均匀一致. 光泽、光滑; 普通涂饰; 光泽基本均匀 光滑无挡手感. 高级涂饰; 光泽基本均匀 光滑. 刷纹; 普通涂饰; 刷纹通顺. 高级涂饰; 无刷纹. 裹棱、流坠、皱皮; 普通涂饰; 明显处不允许. 高级涂饰; 不允许. 装饰线、分色线直线度; 普通涂饰; 2mm. 高级涂饰; 1mm. 3; 清漆涂饰质量; 颜色; 普通涂饰; 基本一致. 高级涂饰; 均匀一致. 木纹; 普通涂饰; 棕眼刮平、木纹清楚. 高级涂饰; 棕眼刮平、木纹清楚. 光泽、光滑; 普通涂饰; 光泽基本均匀 光滑无挡手感. 高级涂饰; 光泽基本均匀 光滑. 刷纹; 普通涂饰; 无刷纹. 高级涂饰; 无刷纹. 一般项目; 3; 清漆涂饰质量; 裹棱、流坠、皱皮; 普通涂饰; 明显处不允许. 高级涂饰; 不允许. - 工艺流程 基层处理→打底找平→打磨→封底漆→第一遍涂料施工→修补第二遍涂料→第三遍涂料施工→检查验收 - 施工工艺 - 基层清理对基层表面进行作业前的验收，表面须洁净坚固，对混凝土表面地浮浆等进行清理，对砂浆基层，要仔细检查是否存在空鼓及裂缝现象；基层要求含水率在10%以下，如无条件测试可用手感进行估测。潮气太大不能施工，必须待干后方可施工；对墙面的阴阳角、窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收；将进行作业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护，避免污染。 - 嵌缝对混凝土墙面出现裂缝，应先在裂缝部位刷一遍掺胶水泥浆，然后使用粘按石膏刮抹。 - 刮防水腻子找平。对混凝土墙面刮防水腻子找平，要求与基层粘结牢固，无分层空鼓现象，待干燥后用砂纸打磨，手感无杂质进行下一道工序。 - 封底漆。在干净的基层上，先喷涂(或滚涂)一遍封底漆，增加与基层的结合力，防止浮碱。 - 涂刷第一遍涂料。将桶内涂料用筛网进行过滤后喷涂第一遍，从上至下均匀地进行。 - 防水腻子修补打磨。第一遍涂料完成后，再对墙面进行一次细致的防水腻子修补工作，主要是针对阴阳角和局部的坑凹部位。然后再用300～400目砂纸上下左右均匀打磨，手感效果良好即可。 - 第二遍涂抹。喷涂同第一遍。 - 第三遍涂抹。检查第二遍喷涂对墙面所出现的缺陷及时修改和处理，进行第三遍喷涂。 - 检查验收。对完成后的墙面涂料进行彻底的检查，重点检查阴阳角及门窗洞口无误后报验收。 - 涂料清理。将楼层内所有的涂料及防护采用的材料及时清理出现场，并将遗漏的涂料进行清理做好现场文明施工。 - 成品保护 - 施涂时首先清理好周围环境，防止尘土飞扬而影响涂饰质量。 - 不得污染窗台、门窗玻璃等已完成的分项工程。 - 涂饰墙面完工后，要妥善保护，不得磕碰污染墙面。 - 安全措施 - 所有工人应严格执行并遵守安全操作规程，加强职业健康安全意识，上架施工时佩戴个人防护用品。尤其注意要系好安全带。 - 外架使用前应对整个架体进行检查和检修，验收合格后方可使用。 - 在脚手架上施工，面砖及小型工具等应放在不易掉落的地方，以免高空落物伤人。 - 施工时不得出现立体交叉作业。 |

专业技术负责人：					交底人：				接受人：