地砖工程    分项工程质量技术交底卡

GD2301003

| 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 分部工程 |  |
| 交底部位 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 交 底 内 容 交 底 内 容 交 底 内 容 | - 施工准备 - 作业条件 - 墙上四周弹好+0.5m水平控制线。 - 地面防水层已经做完，室内墙面润湿作业已经做完。 - 穿楼地面的管洞已经堵严塞实。 - 楼地面垫层已经做完。 - 板块应预先用水浸湿，并码放好，铺时达到表面无明水。 - 复杂的地面施工前，应绘制施工大样图，并做出样板间，经检查合格后，方可大面积施工。 - 材料要求 - 水泥：32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 - 砂：粗砂或中砂，含泥量不大于3%，过8mm孔径的筛子。 - 面砖：进场验收合格后，在施工前应进行挑选，将有质量缺陷的先剔除，然后将面砖按大中小三类挑选后分别码放在垫木上。色号不同的严禁混用，选砖用木条钉方框模子，拆包后块块进行套选，长、宽、厚不得超过±lmm，平整度用直尺检查。 - 施工机具 小水桶、半截桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。 - 质量要求 质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）的规定。 项; 序; 检查项目; 允许偏差或允许值. 主控项目; 1; 块材质量; 第6.2.7条. 2; 面层与下一层结合; 第6.2.8条. 一 般 项 目; 1; 面层表面质量; 第6.2.9条. 2; 邻接处镶边用料; 第6.2.10条. 3; 踢脚线质量; 第6.2.11条. 4; 楼梯踏步质量; 第6.2.12条. 5; 面层表面坡度; 第6.2.13条. 6; 允许偏差; 表面平整度; 缸砖; 4.0mm. 水泥花砖; 3.0mm. 陶瓷棉砖、陶瓷地砖; 2.0mm. 缝格平直; 3.0mm. 接缝高低差; 陶瓷棉砖、陶瓷地砖、水泥花砖; 0.5mm. 缸砖; 1.5mm. 水泥花砖; 0.5mm. 踢脚线上口平直; 陶瓷棉砖、陶瓷地砖、水泥花砖; 3.0mm. 缸砖; 4.0mm. 板块间隙宽度; 2.0mm. - 工艺流程 基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装 - 操作工艺 - 基层处理、定标高 - 将基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净，有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水冲洗干净。 - 根据+0.5m水平控制线和设计图纸找出板面标高。 - 弹控制线 - 先根据排砖图确定铺砌的缝隙宽度。 - 根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。注意该十字线与墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行，同时注意开间方向的控制线是否与走廊的纵向控制线平行，不平行时应调整至平行。以避免在门口位置的分色砖出现大小头。 注：排砖原则： - 开间方向要对称（垂直门口方向分中）； - 破活尽量排在远离门口及隐蔽处，如：暖气罩下面； - 为了排整砖，可以用分色砖调整； - 与走廊的砖缝尽量对上，对不上时可以在门口处用分色砖分隔； - 根据排砖原则画出排砖图，有地漏的房间应注意坡度、坡向。 - 铺砖 为了找好位置和标离，应从门口开始，纵向先铺2～3行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里面向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线，操作程序是： - 铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水润湿，晾干后表面无明水时，方可使用。 - 找平层上洒水润湿，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4～0.5）涂刷面积不要过大，铺多少刷多少； - 结合层的厚度：一般采用水泥砂浆结合层，厚度为10～25mm；铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线3～4mm为宜，铺好后用大杠尺刮平，再用抹子拍实找平（铺设面积不得过大）。 - 结合层拌和：干硬性砂浆，配合比为1:3（体积比），应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜。 - 铺贴时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆：找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺贴，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实，与地漏相接处，用云石机将砖加工与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺贴。 - 拨缝、修整：铺完2～3行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。 - 勾缝、擦缝 面层铺贴应在24h后进行勾缝、擦缝的工作，并应采用同一品种、同强度等级、同颜色的水泥，或用专门的嵌缝材料。 - 勾缝：用l：l水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。 - 擦缝：如设计要求缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。 - 养护 铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。 - 镶贴踢脚板 踢脚板用砖，一般采用与地面块材同品种、同规格、不同颜色的材料，踢脚板的缝与地面缝形成骑马缝，铺设时应在房间的两端头阴角处各镶贴一块砖，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此砖上楞为标准挂线，开始铺贴，砖背面朝上抹粘结砂浆（配合比1:2水泥砂浆），使砂浆粘满整块砖为宜，及时粘贴在墙上，砖上楞要跟线井立即拍实，随之将挤出的砂浆刮撑，将面层清洗干净（在粘贴前，砖块要浸水晒干，墙面刷水润湿）。 - 成品保护 - 在铺贴板块操作过程中，对以安装好的门框、管道都要加以保护，如门框钉装保护铁皮，运灰车采用窄车等。 - 切割地砖时，不得在刚铺贴好的砖面层上操作。 - 刚铺贴的砂浆抗压强度达1.2MPa时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。 - 应注意的质量问题 - 板块空鼓：基层清理不净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大、风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素都是导致空鼓的原因。 - 踢脚板空鼓原因，除与地面相同外，还因为踢脚板背面粘结砂浆挤不到边角，造成边角空鼓。 - 踢脚板出墙厚度不一致：由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差，踢脚板镶贴时按水平线控制，所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前，先检查墙面平整度，进行处理后再进行镶贴。 - 板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等，都造成层面被污染。 - 有地漏的房间倒坡：做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高、弹线时找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛水。 - 地面铺贴不平，出现高低差：对地砖未进行预先选挑，砖的厚度不一致造成高低差，或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。 - 地面标高错误：多出现在厕浴间。原因是防水层过厚或结合层过厚。 - 厕浴间泛水过小或局部倒坡：地漏安装过高或+0.5m水平控制线不准。 |

专业技术负责人：					交底人：				接受人：