砼钻芯取样试验报告

编号：C-31-

| 试验单位 | 宜昌市公路工程质量检测中心 | 施工单位 | 宜昌市宏发路桥公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 宜巴公路珍珠路至龙泉山庄改建工程 | 试验规程 | JTJ-053-94 |
| 样品名称 | ф100砼芯样 | 试验日期 | 2005.12.8 |

| 试样编号 | 桩号及位置 |  | 芯样直径(cm) | 芯样长度(cm) | 极限荷载（KN） | 芯样劈裂抗拉强度（MPa） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+350 |  | 10 | 24.5 | 169 | 5.38 |  |
| 2 | K1+500 |  | 10 | 23.6 | 165 | 5.25 |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                            复核：                      日期：

锚杆拉拔试验报告单

编号：C-32-□□□□-□□□□

| 试验单位 |  | 合同号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 |  | 试验规程 |  |
| 试样来源 |  | 试验日期 |  |

| 序号 | 工程部位 | 锚杆编号 | 锚杆直径 | 锚杆长度 | 钢筋直径 | 试验最大拉拔力 | 锚杆极限承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附锚杆拉拔试验P-S曲线图

试验：                             主任：                      监理：

沥青密度与相对密度试验

编号: C-33－□□□□－□□□□

| 试验单位 |  | 合 同 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  | 试 验 规 程 | # JTJ052-2000 |
| 样品来源 |  | 试 验 日 期 |  |
| 施工路段 |  | 代表数量 |  |
| 生产厂家 |  | 测定温度 |  |

| 试样编号 | 比重瓶质量m１ (g) |  | 比重瓶与盛满水计质量m２(g) | 比重瓶与盛满试样合计质量m３(g) | 比重瓶与沥青试样合计质量m４(g) | 比重瓶与试样和水合计质量m５(g) | 比重瓶与沥青试样合计质量m６(g) | 比重瓶与试样和水合计质量m７(g) | 水的 密度(g/cm３) | 沥青密度或相 对密度 (g/cm３) | 平均值 (g/cm３) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                             主任：                      监理：

沥青针入度、延度、软化点试验

编号: C-34－□□□□－□□□□

| 试验单位 |  | 合 同 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 试 验 规 程 | # JTJ052-2000 |
| 样品来源 |  | 试 验 日 期 |  |

沥青针入度试验记录

| 沥青名称 |  |  | 试 样 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁杆总量 |  |  | 温度及时间 |  |  |  |  |  |
| 试验次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 针 入 度 值 平均针入度值备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青软化点试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青名称 |  |  | 试验编号 |  |  |  | 加热介质 |  |
| 试 验 次 数 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| 起 始 温 度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升 温 速 度 ℃/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软 化 点 温 度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 均 软 化 点 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青延度试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青名称 |  |  | 试样编号 |  |  |  |  |  |
| 试验温度℃ |  |  | 延伸速度 |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 延 伸值(cm) 平均延度(cm) 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

沥青薄膜加热试验

编号: C-35－□□□□－□□□□

| 试验单位 |  |  |  | 合 同 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 试 验 规 程 | # JTJ052-2000 |
| 样品来源 |  |  |  | 试 验 日 期 |  |
| 试 样 编 号 |  |  |  |  |  |
| 试验后质量损失 |  |  | 试样器质量 (g) |  |  |
|  |  |  | 加热前盛样器与试样合计质量 (g) |  |  |
|  |  |  | 加热后盛样器与试样合计质量 (g) |  |  |
|  |  |  | 热损失质量 (%) |  |  |
| 残留针入度与原试样 针入度比值 |  |  | 加热前原试样针入度 (0.1mm) |  |  |
|  |  |  | 加热后残留物针入度 (0.1mm) |  |  |
|  |  |  | 残留物针入度比 (%) |  |  |
| 残留物软化点增值 |  |  | 加热前软化点 (℃) |  |  |
|  |  |  | 加热后软化点 (℃) |  |  |
|  |  |  | 软化点增值 (℃) |  |  |
| 加热试验粘度比 |  |  | 加热前60 ℃粘度 (Pa.S) |  |  |
|  |  |  | 加热后60 ℃粘度 (Pa.S) |  |  |
|  |  |  | 加热前60 ℃粘度比 |  |  |
| 沥 青 老 化 指 数 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

沥青与矿料的粘附性试验

编号: C-36-□□□□-□□□□

| 试验单位 |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 试 验 规 程 | # JTJ052-2000 |  |  |
| 样品来源 |  |  |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |
| 试样编号 | 试验方法 |  |  | 集料粒径 (mm)) | 沥青剥落面积及程度描述 |  |  | 粘附性等级 | 平均值 |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

沥青标准稠度试验

编号: C-37-□□□□-□□□□

| 试验： 主任： 监理： | 试验单位 |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品名称 |  |  |  | 试 验 规 程 |  | # JTJ052-2000 |  |  |
|  | 样品来源 |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |  |
| 试件编号 |  | 试样流出初读数(ml) |  | 试样流出50ml时读数(ml) |  | 试样粘度 (S) |  | 平均值 (S) |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沥青混合料马歇尔稳定度试验

编号: C-38－□□□□－□□□□

| 试验单位 |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 试 验 规 程 |  |  | # JTJ052-2000 |  |  |  |
| 样品来源 |  |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 混 合 料 类 型 |  |  |  |  |  | 沥 青 种 类 |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青用量 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 件 尺 寸 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 均 值 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件密度(g/cm３) |  |  |  | 实 际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 理 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空 隙 率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿料间空隙率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青体积百分率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥 青 饱 和 度 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马歇尔 稳定度 |  | 压力计度数 (0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 荷 载 (KN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳定度 (KN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 值 (0.01mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马歇尔模数 (KN/mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浸水残留稳定度 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空饱水残留稳定度 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

沥青混合料中沥青含量试验(离心法)

编号：C-39-1－□□□□－□□□□

| 试验单位 |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 试 验 规 程 | # JTJ052-2000 |  |  |  |  |
| 样品来源 |  |  |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料种类： |  |  |  | 沥青含量 （％） |  |  |  | 试样总质量(g) |  |  |  |
| 试 样 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 值 |  |
| 混合料中矿料部分 总质量 | 容器中留下的集料干燥质量 （g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆环形滤纸在试验前后的增重 （g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏入抽提液中的矿粉质量 |  | 过滤法 |  | 泄漏入抽提液中矿粉质量 (g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧法 |  | 抽提液的总量 (ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 取出的燃烧干燥的抽提液数量 （ml） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坩埚中的燃烧干燥的残渣质量 (g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泄漏入抽提液中矿粉质量 (g) |  |  |  |  |  |  |
| 混合料中沥青含量 | 沥青混合料总质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青混合料中矿粉部分总质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青混合料中沥青含量 (％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油石比 | 沥青混合料总质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青混合料中矿粉部分总质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青混合料石油比 （％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

沥青混合料中沥青含量试验（抽提仪法）

编号：C-39-2－□□□□－□□□□

| 试验单位 |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 试 验 规 程 |  | # JTJ052-2000 |  |  |
| 样品来源 |  |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |  |
| 沥青混合料种类: |  |  |  | 沥青含量(%) |  | 试样总质量(g): |  |  |  |
| 试样编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| 试样的质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 |
| 试样中的水份质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤纸筒及脱脂棉质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽提后矿料的质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽提后粘附有矿粉的滤纸筒和脱脂棉质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽提溶液 中的矿粉 质 量 |  | 10ml 试验部分抽提溶液中矿粉的质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽提液的全部体积 (ml) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用于量测部分的抽提液体积 (ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 样 的 沥 青 含 量 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

压实沥青混合料试件的密度试验(蜡封法)

编号：C-40-□□□□-□□□□

| 试验单位 |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 试 验 规 程 |  | # JTJ052-2000 |  |  |  |  |
| 样品来源 |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 样 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常湿下石蜡与 水的相对密度 |  | 重物的空中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重物的水中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜡封后重物的空中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜡封后重物的水中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石蜡与水的相对密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件毛体积密度 |  | 试件的空中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜡封试件的空中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜡封试件的水中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常温下石蜡与水的相对密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常温下水的密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试件的毛体积密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂石粉后测得的 试件毛体积密度 |  | 试件的空中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜡封试件的空中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜡封试件的水中质量 (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常温下石蜡与水的相对密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试件涂滑石粉后的空中质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑石粉与水的相对密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常温下水的密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试件的毛体积密度 (g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

压实沥青混合料试件的密度试验(表干法)

编号: C-41-□□□□－□□□□

| 试验单位 |  | 合 同 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 试 验 规 程 | # JTJ052-2000 |
| 样品来源 |  | 试 验 日 期 |  |

| 沥青混合料种类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试 样 编 号 |  |  |  |
| 常湿下石蜡与 水的相对密度 | 干燥试件的空中质量 (g) |  |  |
|  | 试件的水中质量 (g) |  |  |
|  | 试件的表干质量 (g) |  |  |
|  | 试件的吸水率 (%) |  |  |
| 试件毛体积 密 度 | 干燥试件的空中质量 (g) |  |  |
|  | 试件的水中质量 (g) |  |  |
|  | 试件的表干质量 (g) |  |  |
|  | 常温下水的密度 (g/cm3) |  |  |
|  | 试件的毛体积密度 (g/cm3) |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

摆动仪测定路面抗滑值试验

编号: C-42－□□□□－□□□□

| 试验： 主任： 监理： 试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 规 程 |  |  |  | # JTJ059-95 |  |  |
| 样品来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 路面类型 |  |  |  |  |  |  |  | 天气类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  | 气温(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 桩号 | 测点距中桩位置左(+)右(-)(m) | 摆 值 BPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路表潮湿状态下的 温度 （℃） | 温度 修正值 |  | 标准温度20℃时摆值 | 摆值 平均值 |
|  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 摆值平均值= 标准值= 变异系数= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

路表回弹弯沉测定记录表

标段：                     施工单位：                        路幅：

测定日期：   年  月  日    气温：   ℃    路表温度：   ℃    编号：C-43-□□□□-□□

| 桩 号 | 百(千)分表读数及外观等级 |  |  |  | 弯 沉 值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左轮 | 外观 | 右轮 | 外观 | 左轮 | 右轮 | 平均值 |  |

试验：                         主任：                      监理：

手工铺砂法测定路面构造深度试验

编号: C-44-□□□□-□□□□

| 试验单位 |  |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 试 验 规 程 |  |  | # JTJ059-95 |  |  |
| 样品来源 |  |  |  |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |  |  |
|  | 测点桩号 | 测点位置 距中桩(m) 左(-)右(+) |  |  | 砂体积 | 摊 平 砂 直 径 (mm) |  |  |  |  | 构造深度(TD) (mm) | 构造深度平均值(mm) |
|  |  |  |  |  | (cm3) | 上下方向 |  | 左右方向 | 平均值 |  |  |  |
|  | TD平均值= mm标准值= mm变异系数= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

基层钻芯取样试报告

取芯日期：

标段：       施工单位：         试验日期：       编号：C-45-□□□□－□□□□

| 结构层名称类型 检验范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 水泥 水泥标号 剂量 铺筑范围 石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测力环系数 骨料最大粒径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 桩 号 | 距中 (m) | 龄期 (d) | 取芯 试件高 度(cm) | 直径 (mm) | 抗压 荷载 (KN) | 抗压 强度 (MPa) | 描 述 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

年    月份材料试验统计表

承包单位：                                                                               编号：C-46-□□□□-□□□□

| 试验材料名称及规格 | 代表数量 | 试验项目 | 试件数量 | 试验结果 | 试验编号 | 相应分项工程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表：                  技术负责人：                试验室主任：             统计截止日期：        年     月     日

混凝土（砂浆）试块试压报告目录表

单位工程名称                                                第  页共  页

编号：C-47-□□□□-□□□□

| 序号 | 试验编号 | 制作日期 | 部位名称 | 混凝土（砂浆）强度 |  |  |  | 达到设计强度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 图纸要求 | 施工使用 | fcu，7 | fcu，28 |  |  |

桩检（声测）成果汇总表

共    页  第    页

编号：C-48-□□□□-□□□□

| 序 号 | 桩 号 或 桥 名 | 基桩 编号 | 自 检（抽检）桩 类 型 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桩 数 （合计） | I类桩 （根） | II类桩 （根） | III类桩（根） | 优良率（%） |  |

试验：                         主任：                      监理：

混凝土试件强度汇总表

共    页  第    页

编号：C-49-□□□□-□□□□

| 序 号 | 部位 | 组数 | 设计标号（MPa） | 龄期（天） | 试验 日期 | 试验强度（MPa） | 试验报告单 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验：                         主任：                      监理：

水泥砂浆试件试验强度汇总表

共    页  第    页

编号：C-50-□□□□-□□□□

| 序号 | 部位 | 组数 | 设计标号（MPa） | 龄期（天） | 试验日期 | 试验强度（MPa） | 试验报告单 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验：                         主任：                      监理：

材料试验汇总表

共    页  第    页

编号：C-51-□□□□-□□□□

| 序号 | 材料名称及规格 | 产地 | 用于工程 部位 | 试验日期 | 试验结果 | 代表数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验：                         主任：                      监理：

压实度合格率自(抽)检汇总表

工程名称：                                                 编号：C-52-□□□□-□□□□

| 取 样 桩 号 | 层厚(cm) | 距设计顶面高度(m) | 点数(个) | 最大值(%) | 最小值(%) | 压实度评定值(%) | 压实标准(%) | 合格率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验：                         主任：                      监理：

路基顶面及路床（挖方段）弯沉值汇总表

工程名称：                                      编号：C-53-□□□□-□□□□

| 桩号 | 弯 沉 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值（L） | 标准值（S） | 代表值（Lr） |

试验：                         主任：                      监理：

土的承载比试验汇总表

工程名称：                                            编号：C-54-□□□□-□□□□

| 样品名称 | 样品来源 | CBR值（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CBR（c=2.5mm） | CBR（c=5.0mm） |

试验：                         主任：                      监理：

土的击实试验汇总表

工程名称：                                      编号：C-55-□□□□-□□□□

| 样品名称 | 样品来源 | 最佳含水量（%） | 最大干密度（g/cm2） |
| --- | --- | --- | --- |

试验：                         主任：                      监理：

核子仪对比试验汇总表

工程名称：                                      编号：C-56-□□□□-□□□□

| 核子仪法 |  |  | 灌砂法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水量（%） | 湿容量（g/cm2） | 压实度（%） | 含水量（%） | 湿容量（g/cm2） | 压实度（%） |
| 压实度关系式： |  |  |  |  |  |

试验：                         主任：                      监理：

路面回弹弯沉测定汇总表

工程名称：                                               编号：C-57-□□□□-□□□□

| 桩号 | 弯沉值 | 备注 | 桩号 | 弯沉值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验：                         主任：                      监理：

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600