预应力管桩工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010402 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 成 品 桩 质 量 |  | 外观 |  |  | 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm） 管壁厚度（mm） 桩尖中心线（mm） 顶面平整度（mm） 桩体弯曲 |  |  | ±5 ±5 <2 10 <1/1000L |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接桩：焊缝质量 电焊结束后停歇时间（min） 上下节平面偏差(min) 节点弯曲矢高 |  |  |  |  | 第5.5.4-2条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >1.0 <10 <1/1000L |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 停锤标准 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩顶标高(mm) |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |