混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91钢筋混凝土盖板涵基础 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月19日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场山砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 63 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 9小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                填表人                    监理工程师

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月23日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月24日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开运水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月25日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开运水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用不水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月26日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开运水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.0 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 4.5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月28日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开运水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.3 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 6小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月29日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开运水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月30日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开运水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞混凝土台帽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月31日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 27℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.5 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 4.5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月1日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 5.5小时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人