混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91钢筋混凝土盖板涵基础 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月19日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场山砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.1、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 63 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~16时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月23日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.0、4.3、4.5 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 22.4 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 9时~14时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月24日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.4、4.3 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 23 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~15时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月25日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用不水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.8、4.2 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月26日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.0、4.7、4.4 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月28日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.3、4.9、4.0 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月29日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.1、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年8月31日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 郎家营石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 郎家营石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.5、3.8、4.4 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11.5时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月1日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.2、4.5 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 23 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~15时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月7日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.5、４.3、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 10 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 14时~18时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+715涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月8日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 27℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.2、4.5 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 14时~16时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞混凝土台帽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月12日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.3、4.7、4.5 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12.3 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 14时~18时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞混凝土台帽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月13日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.3、4.9、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12.3 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~15时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+715涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月17日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.5、4.8、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+715涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月18日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.9、4.6、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞混凝土台帽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月21日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.4、4.5、4.1 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 12.3 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~15时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+715涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月22日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.2、4.5 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~10时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月24日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.9、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 30 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~16时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月25日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.8、4.3 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 30 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~10时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞基础混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月27日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.6、4.9 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 63 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~16时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+715涵洞钢筋混凝土盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月29日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 27℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C30 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 98-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 369 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1180 |  |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 320 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 635 |  |  |  | 172 |  | 0 |  |  | 172 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.9、4.4、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 8 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞基础混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月29日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.7、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 63 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~15时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞基础混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月30日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.5、4.9 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 63 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~17时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年9月30日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.5、4.7、4.8 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 26 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月1日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.7、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 30 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞基础混凝土浇筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月1日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.5、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 63 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~15时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月2日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.4、4.3、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 30 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月3日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.8、4.2 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 30 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月4日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.3、4.5 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 26 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月5日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.9、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 22 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 检查井、雨水暗沟砼盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月19日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 444 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 209 |  | 0 |  |  | 209 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.5、4.9、4.2 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K5+202.91涵洞台帽混凝土浇筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月19日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 444 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 209 |  | 0 |  |  | 209 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.2、4.7、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 检查井、雨水暗沟砼盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月24日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 444 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 209 |  | 0 |  |  | 209 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.9、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 检查井、雨水暗沟砼盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月25日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 444 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 209 |  | 0 |  |  | 209 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.4、4.3 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 检查井、雨水暗沟砼盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月26日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 444 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 209 |  | 0 |  |  | 209 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.3、4.7、4.8 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 检查井、雨水暗沟砼盖板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月27日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 27℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 444 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 209 |  | 0 |  |  | 209 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.6、4.2、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月28日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 29℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.9、4.4 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 23 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月29日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.1、4.4 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月30日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 27℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.8、4.9、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 20 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~11时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟渠混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年10月31日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 云南开远水泥股份有限公司 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.1、4.8、4.9 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 暗沟盖板混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年11月11日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 3.5、4.2、4.7 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 暗沟盖板混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年11月12日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.1、4.8、4.9 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 暗沟盖板混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年11月13日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 27℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 3.6、3.8、4.9 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 暗沟盖板混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年11月14日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 28℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.7、4.2、4.0 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 暗沟盖板混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年11月15日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 409 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1211 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 296 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 570 |  |  |  | 139 |  | 0 |  |  | 139 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.1、4.5、3.9 |  | 出盘温度℃ |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年11月15日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 26℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 3.71、4.2、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 22 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波

混凝土浇注记录

施工单位：北京城建道桥工程有限公司

| 工程名称 |  |  | 昆明呈贡新城区前新路网前元路市政工程 |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | K4+020~K4+340外沟混凝土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  | 2006年11月16日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 27℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  | C15 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  | 91-W-06-6-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米用量（kg） |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  | 水 泥 | 陆良县滇东水泥厂 |  |  |  | 270 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 石 子 | 马金铺石场碎石 |  |  |  | 1140 |  |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 422 |
|  |  |  |  | 砂 子 | 马金铺石场机砂 |  |  |  | 760 |  |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 281 |
|  |  |  |  | 水 | 地下生活用水 |  |  |  | 192 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  | 掺合料 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外加剂 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 4.1、3.8、4.6 |  | 出盘温度℃ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 21 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  | 8时~12时 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 1组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人   王继龙            填表人   杨继文      监理工程师      李波