附一、施工物资试验项目与取样规定

| 序号 | 材料名称及 相关标准、规范代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 泥 |  |  |  |  |  | （1）硅酸盐水泥 （2）普通硅酸盐水泥 （3）矿渣硅酸盐水泥 （4）粉煤灰硅酸盐水泥 （5）火山灰质硅酸盐水泥 （6）复合硅酸盐水泥 （GB175—1999） （GB1344—1999） （GB12958—1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：安定性 凝结时间 强度 其他：细度 烧失量 三氧化硫 火碱含量 氯化物 放射性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）散装水泥： ①对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过500t。 ②随机从不少于3个车罐中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 （2）袋装水泥： ①对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过200t ②随机从不少于20袋中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （7）砌筑水泥 （GB3183—1997） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：安定性 凝结时间 强度 泌水性（砌筑工 程） 其他：细度、流动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （8）高铝水泥 （GB201—2000） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：强度 凝结时间 细度 其他：化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一水泥厂、同一类型、同一编号的水泥，120t为一取样单位，不足120t也按一取样单位计。 （2）取样要有代表性，可从20袋中各取等量样品，总量至少15kg。 注：水泥取样后，超过45天使用时须重新取样试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （9）快硬硅酸盐水泥 （GB199—90） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：强度 凝结时间 安定性 其他：细度 氧化镁 三氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一水泥厂、同一类型、同一编号的水泥，400t为一取样单位，不足400t也按一取样单位计。 （2）取样要有代表性，可从20袋中各取等量样品，总量至少14kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 掺合料 |  |  |  |  |  | （1）粉煤灰 （GB1596—91） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：细度 烧失量 需水量比 其他：含水量 三氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以连续供应相同等级的不超过200t为一验收批，每批取试样一组（不少于1kg）。 （2）散装灰取样，从不同部位取15份试样，每份1~3kg，混合拌匀按四分法缩取出1kg 送试（平均样）（3）袋装灰取样，从每批任抽10袋，每袋不少于1kg，按上述方法取平均样1kg送试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2）天然沸石粉 （GBJ/T112—97） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：细度 需水量比 吸铵值 其他：水泥胶砂28天抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以相同等级的沸石粉每120t为一验收批，不足120t也按一批计。每一验收批取样一组（不少于1kg）。 （2）袋装粉取样时，应从每批中任抽10袋，每袋中各取样不得少于1kg，按四分法缩取平均试样。 （3）散装沸石粉取样时，应从不同部位取10份试样，每份不少于1kg。然后缩取平样试样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 材料名称及相关标准、规范代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 砂 （GB50204-2002） （JGJ52-92） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：筛分析 含泥量 泥块含量 其他：密度 有害物质含量 坚固性 碱活性检验 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以同一产地，同一规格每400m3或600t为一验收批，不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组（20kg）。 （2）当质量比较稳定，进料量较大时，可定期检验。 （3）取样部位应均匀分布，在料堆上从8个不同部位抽取等量试样（每份11kg）。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 碎石或卵石 （GB50204-2002） （JGJ53-92） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：筛分析含泥量 泥块含量 针片状颗粒含量 压碎指标 其他：密度 有害物质含量 坚固性 碱活性检验 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以同一产地，同一规格每400m3或600t为一验收批，不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 （2）当质量比较稳定，进料量较大时，可定期检验。 （3）一组试样40kg（最大粒径10、16、20mm）或80kg（最大粒径31.5、40mm）取样部位应均匀分布，在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15份（料堆的顶部、中部、底部）。每份5-40kg,然后缩分到40kg或80kg送试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土拌合用水 （JGJ63-89） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：PH值 氯离子含量 其他：不溶物 硫化物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）取样数量为23L （2）取样方法：井水、钻孔水和自来水应放水冲洗管道后采集：江湖水应在中心位或水面下500mm处采集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 轻 集 料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻粗集料 （GB/T17431.1.2-1998) |  |  |  |  |  |  | 必试：筛分析 堆积密度 吸水率 筒压强度 粒型系数 其他：软化系数 有害物质含量 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以同一品种、同一密度等级为每200m3为一验收批，不足200m3也按一批计，。 （2）试样可以从料堆自上到下不同部位，不同方向任选10点（袋装料应从10袋中抽取）应避免取离析的及面层的材料。 （3）初次抽取的试样量应不少于10份，其总料应多于试验用料量的1倍。拌合均匀后，按四分法缩分到试验所需的用料量；轻粗集料为50L（以必试项目计），轻细集料为10L（以必试项目计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻细集料 （GB/T17431.12-1998） |  |  |  |  |  |  | 必试：筛分析 堆积密度 其他：同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑生石灰 （JC/T479-1992） |  |  |  |  |  |  | 必试：—— 其他：CaO+MgO含量 末消化残渣含量 CO2含量产浆量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以同一厂家、同一类别、同一等级不超过100t为一批验收批。 （2）从不同部位选取，取样点不少于12个，每个点不少于2kg，缩分至9kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑生石灰粉（JC/T481-1992） |  |  |  |  |  |  | 必试：—— 其他：CaO+MgO含量 细度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以同一生产厂、同一类别、等级不超过100t为一验收批。 （2）从本批中随机抽取10袋样品，总量不少于500g，缩分至1kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑消石灰 （JC/T480-1992） |  |  |  |  |  |  | 必试：—— 其他：CaO+MgO含量 游离水 体积安定性 细度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以同一生产厂、同一类别、等级不超过100t为一验收批。 （2）从本批中随机抽取10袋样品，从每袋中抽取500g，混匀后缩分至1kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料名称及 相关标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 建筑石膏 （GB9776-88） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：细度 凝结时间 其他：抗折强度 标准稠度用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）以同一生产厂、同一等级的石膏200t为一验收批，不足200t也按1批计 （2）样品经四分法缩分至0.2kg送试。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 砌 墙 砖 和 砌 块 |  |  |  |  |  |  | （1）烧结普通砖 （GB/T5101-1998） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度 其他：抗风化、泛霜 石灰暴裂、抗冻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每15万块为一验收批，不足15万块也按一批计。 （2）每一验收批随机抽取验样一组。 （10块） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （2）烧结多孔砖 （GB13544-2000） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度 其他：冻融、泛霜 石灰爆裂、吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每3.5万块-15万块为一验收批，不足3.5万块也按一批计。 （2）每一验收批随机抽取试样一组。（10块） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （3）烧结空心砖，空心砌块 （GB13545-92） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度（大面、条面） 其他：密度、冻融、泛霜、石灰爆裂吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每3万块为一验收批，不足3万块也按一批计。 （2）每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中，随机抽取抗压浊度实验式样一组（5块）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （4）非烧结普通砖 （JC422-1991） （1996） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度、抗折强度 其他：抗冻性、吸水率、耐水性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每5万块为一验收批，不足5万块也按一批计。 （2）每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中，随机抽取抗压浊度实验式样一组（10块）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （5）粉煤灰砖 （JC239-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度、抗折强度 其他：干燥收缩、抗冻性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每10万块为一验收批，不足10万块也按一批计。 （2）每一验收批随机抽取试样一组。（20块） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （6）粉煤灰砌块 （JC238-1991） （1996） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度 其他：密度、炭化、抗冻、干缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每200m3为一验收批，不足200m3也按一批计。 （2）每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中，随机抽取式样一组（3块），将其切割成边长200mm的立方体式样进行抗压强度实验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （7）蒸压灰砂砖 （GB11945-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度、抗折强度 其他：密度、抗冻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每10万块为一验收批，不足10万块也按一批计。 （2）每一验收批随机抽取试样一组。（10块） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （8）蒸压灰砂空心砖 （JC/T637-1996） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度 其他：抗冻性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每10万块砖为一验收批，不足10万块也按一批计。 （2）从外观合格的砖样中，用随机抽取法抽取2组10块（NF砖为2组20块）进行抗压强度试验和抗冻性试验。 注：NF为规格代号，尺寸为240×115×53mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （9）普通混凝土空心砌块 （GB8239-1997） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度 其他：密度和空心率、含水率、吸水率、抗冻、抗压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每1万块为一验收批，不足1万块也按1批计。 （2）每批从尺寸偏差和外观质量检查合格的砖中随机抽取抗压强度实验式样一组（5块）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （10）轻集料混凝土小型空心砌块 （GB15229-94） （GB/T4111-1997） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗压强度 其他：密度等级、干缩率和相对含水率、抗冻性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （11）蒸压加气混凝土砌块 （GB/T11968-1997） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：立方体抗压强度 干体积密度 其他：干燥收缩 抗冻性 导热性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同品种、同规格、同等级的砌块，以1000块为一批，以1000块为一验收批，不足1000块也按一批计。 （2）从尺寸偏差与外观检验合格的砌块中，随机抽取砌块，制作3组试件进行立方体抗压强度试验，制作3组试件作干体积密度检验。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 材料名称及相关标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 钢 材 |  |  |  |  |  | 碳素结构钢 （GB700-88） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：拉伸试验（屈服点、抗拉 强度、伸长率）弯曲试验 其他：断面收缩率、硬度、冲击、化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 （2）每一验收批取一组试件（拉伸、弯曲各1个） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （2）钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 （GB1499-1998） （GB2975-1998） （GB/T2101-89） （3）钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 （GB13013-91） （GB/T2975-1998） （GB/T2101-89） （4）钢筋混凝土用余热处理钢筋 （GB13014-91） （GB/T2975-1998） （GB/T2101-89） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）弯曲试验 其他：反向弯曲 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 （2）每一验收批取一组试件（拉伸2个、弯曲2个） （3）在任选的2根钢筋切取。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （5）低碳钢热轧圆盘条 （GB/T701-1997） （GB/T2975-1998） （GB/T2101-89） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）弯曲试验 其他：化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 （2）每一验收批取一组试件，其中拉伸1个、弯曲2个（取自不同盘） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （6）冷轧带肋钢筋 （GB13788-2000） （GB/T2975-1998） （GB/T2101-89） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）弯曲试验 其他：松弛率 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一牌号、同一规格、同一生产工艺、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 （2）每一检验批取拉伸试件1个（逐盘），弯曲试件2个（每批），松弛试件1件（定期）。 （3）在每（任）盘中的任意一端截去500mm后切取。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （7）冷轧扭钢筋 （JC3046-1998） （GB/T2975-1998） （GB/T2101-89） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率） 弯曲试验、重量节距 厚度 其他：—— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班每10t为一验收批，不足10t也按一批计。 （2）每批取弯曲试件1个、拉伸试件2个，重量、节距、厚度各3个。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （8）预应力混凝土用钢丝 （GB/T5223-1995） （GB/T2103-88） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 伸长率 弯曲试验 其他：屈服强度 松弛率 （每季度抽验） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一牌号、同一规格、同一生产工艺制度的钢丝组成，每批重量不大于60t。 （2）钢丝的检验应按（GB/T2103）的规定执行。在每盘钢丝的两端进行抗拉强度、弯曲和伸长率的试验。屈服强度和松弛率实验每季度抽验一次，每次至少3根。 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料名称及相关标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢 材 |  |  |  |  |  |  | （9）中强度预应力混凝土用钢丝 （YB/T156-1999） （GB/T2103-88） （GB/T10120-96） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 伸长率 反复弯曲 其他：规定非比例伸长应力 松弛率 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）钢丝应成批验收，每批由同一牌号、同一规格、同一强度等级、同一生产工艺制度的钢丝组成。每批重量不大于60t。 （2）每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、伸长率、反复弯曲的检验。 （3）规定非比例伸长应力和松弛率试验，每季度抽检一次，每次不少于3根。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (10)预应力混土用用钢棒 （GB/T111—1997） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度、伸长率、平直度 其他：规定非比例伸长应力、松弛率 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）钢棒应成批验收，每批由同一牌号、同一外形、同一公称截面尺寸、同一热处理制度加工的钢棒组成。 （2）不论交货状态是盘卷或直条，试件均在端部取样，各试验项目取样数量均为1根。 （3）批量划分按交货状态和公称直径而定（盘卷：≤13mm，批量为≤5盘）；（直条：≤13mm，批量为≤1000条；>13 mm～<26mm ，批量为≤200条；≥26mm，批量为≤100条）。 注：以上批量划分仅适用于必试项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （11）预应力混凝土用钢绞线 （GB/T5224—1995） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率、松弛率、尺寸测量 其他：弹性模量 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）预应力用钢绞线应成批验收，每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制度的钢绞线组成，每批重量不大于60t。 （2）从每批钢绞线中任取3盘，从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根进行表面质量、直径偏差、捻距和力学性能试验。如每批少于3盘，则应逐盘进行上述检验。屈服和松弛试验每季度抽检一次，每次不少于一根。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （12）预应力混凝土用低合金钢丝 （YB/T038—93） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试： ①拔丝用盘条： 抗拉强度 伸长率 冷弯 ②钢丝： 抗拉强度 伸长率 反复弯曲 应力松弛 其他：—— |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）拔丝用盘条：见本表10—（5）（低碳热扎圆盘条） （2）钢丝： ①每批钢丝应由同一牌号、同一形状、同一尺寸、同一交货状态的钢丝组成。 ②从每批中抽查5％，但不少于5盘进行形状、尺寸和表面检查。 ③从上述检查合格的钢丝中抽取5％，优质钢抽取10％，不少于3盘，拉伸实验每盘一个（任意端）；不少于5盘，反复弯曲试验每盘一个（任意端去掉500mm后取样）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （13）一般用途低碳钢丝 （GB/T343—94） (GB/T2103—88) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度、180度弯曲试验次数、伸长率（标距100mm） 其他：—— |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）每批钢丝应由同一尺寸、同一层锌层级别、同一交货状态的钢丝组成。 （2）从每批中抽查5％，但不少于5盘进行形状、尺寸和表面检查。 （3）从上述检查合格的钢丝中抽取5％，优质钢抽取10％，不少于3盘，拉伸试验、反复弯曲试验每盘各一个（任意端）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 材料料名称及相关标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  | 级批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 钢筋连接 |  |  |  |  |  | 焊接： (GB50204—2002) (JGJ/T27—2001) (JGJ18—96) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班前焊（工艺性能试验）在工程开工或每批钢筋正式焊接前，应进行现场条件下的焊接性能试验。试验合格后方可正式生产。试件数量及要求见以下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）钢筋电阻点焊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试： 抗拉强度 抗剪强度 弯曲试验 |  |  |  |  |  |  |  | （1）电阻点焊制品 1）钢筋焊接骨架： ①凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类制品，且每200件为一验收批，一周内不足200件的也按一批计； ②试件应从成品中切取，当所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸时，或受力钢筋大于8mm时，可在生产过程中焊接试验网片，从中切取试件。 试件尺寸见图： 图 钢筋焊接试验网片与试件 （ａ）焊接试验网片简图；（b）钢筋焊点抗剪试件；（c）钢筋焊点拉伸试件。 ③由几种钢筋直径组合的焊接骨架，应对每种组合做力学性能检验；热轧钢筋焊点，应作抗剪试验，试件数量3件；冷拔低碳钢丝焊点，应作抗剪试验及对较小的钢筋作拉伸试验，试件数量3件。 2）钢筋焊接网； ①凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类制品，每批不应大于30t，或每200件为一验收批，一周内不足30t或200件的也按一批计； ②试件应从成品中切取； 冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝焊点应作拉伸试验，试件数量1件，横向试件数量1件；冷轧带肋钢筋焊点应作弯曲试验，纵向试件数量1件，横向试件数量1件；热轧钢筋、冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝的焊点应作抗剪试验，试件数量3件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料名称及 相关标准规范代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | （2）钢筋闪光对焊接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 弯曲试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内，可在一周内累计计算；累计仍不足300个接头，也按一批计。 （2）力学性能试验时，试件应从成品中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。 （3）焊接等长预应力钢筋（包括螺丝杆与钢筋）。可按生产条件作模拟试件。 （4）螺丝端杆接头可只做拉伸试验。 （5）若初试结果不符合要求时，可随机再取双倍数量试件进行复试。 （6）当模拟试件实验结果不符合要求时，复试应从成品中切取，其数量和要求与初试时相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）钢筋电弧焊接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）工厂焊接条件下：同钢筋级别300个接头为一验收批。（2）在现场安装条件下：每一至二层楼同接头形式、同钢筋级别的接头300个为一验收批。不足300个接头也按一批计。 （3）试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验。 （4）装配式结构节点的焊接接头可按生产条件制造模拟试件。 （5）当初试结果不符合要求时，应再取6个试件进行复试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）钢筋电渣压力焊接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）一般构筑物中以300个同级别钢筋接头作为一验收批。 （2）在现浇钢筋混凝土多层结构中，应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一验收批，不足300个接头也按一批计。 （3）试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验。 （4）当初试结果不符合要求时应再取6个试件进行复试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）钢筋气压焊接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 弯曲试验（梁、板的水平筋连接） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）一般构筑物中以300个接头作为一验收批。 （2）在现浇钢筋混凝土房屋结构中，同一楼层中应以300个头作为一验收批，不足300个接头也按一批计。 （3）试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸实验；在梁、板的水平钢筋连接中，应另取3个试件做弯曲试验。 （4）当初试结果不符合要求时，应再取6个试件进行复试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 材料名称 及相关标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 钢筋连接 |  |  |  |  |  |  | （6）预埋件钢筋Ｔ型接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）预埋件钢筋埋弧压力焊，同类型预埋件一周内累计每300件时为一验收批，不足300个接头也按一批计。每批随机切取3个试件做拉伸试验。 （2）当初试结果不符合规定时，再取6个试件进行复试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械连接包括 （1）锥螺纹连接 （2）套筒挤压接头 （3）镦粗直螺纹钢筋接头 (GB50204—2002) (JGJ107—96) (JGJ108—96) (JGJ109—96) (JGJ/T3057—1999) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）工艺检验： 在正式施工前，按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根，同时对应截取按接头试件的母材，进行抗拉强度试验。 （2）现场检验： 接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批，其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时，验收批接头数量可扩大一倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 防水材料 |  |  |  |  |  |  | （1）沥青防水卷材 （GB50207-2002） （GB50208-2002） ①石油沥青纸胎油毡、油纸（GB326—89） ②石油沥青玻璃纤维胎油毡（GB/T14686—93）③石油沥青玻璃布胎油毡（JC/T84—1996） ④铝箔面油毡（JC/T504—1992）（1996）（JC/T690—1998） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：纵向拉力 耐热度 柔度 不透水性 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  | （1） 以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷，100~499卷抽4卷，100卷宗以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 （2）将试样卷材切除距外层卷头2500mm顺纵向截取600mm的2块全幅卷材送试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 材料名称 及相关标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 防水材料 |  |  |  |  |  |  | （2）高聚物改性沥青防水卷材： （GB50207—2002） （GB50208—2002） ①改性沥青聚乙烯胎防水卷材 （JC/T633—1996） ②弹性体改性沥青防水卷材 （GB18242—2000） ③塑性体改性沥青防水卷材 （GB18243-2000） ④沥青复合胎柔性防水卷材 (JC/T690—1998) ⑤自粘橡胶沥青防水卷材 (JC/T840—1999) ⑥聚合物改性沥青复合脂防水总材 （DBJ01—53—2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：拉力 最大拉力时延伸率 不透水性 柔度 耐热度 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同序号12.（1）规定 （2）将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块。一块作物理性能检验用，另一块备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （3）合成高分子防水卷材 （GB50207—2002） （GB50208—2002） - 聚氯乙烯防水卷材 （GB12952—91） ②氯化聚乙烯防水卷材（GB12952—91） ③三元丁橡胶防水卷材（JC/T645—1996） ④氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材（JC/T684—1997） ⑤高分子防水材料(第一部分片材) （GB18173.1—2000） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：断裂拉伸强度 扯断伸长率 不透水性 低温弯折性 其他：胶粘剂性能 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同序号12.（1）规定 （2）将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （4）沥青基防水涂料 （GB50207—2002） （GB50208—2002） （GB3186—82） - 溶剂型橡胶沥青防水涂料（JC/T852—1999） - 水性沥青基防水涂料（JC408-91） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：固体含量 不透水性 低温柔度 耐热度 延伸率 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一生产厂每5t产品为一验收批，不足5t也按一批计。 （2）随机抽取，抽样数应不低于n2（n是产品的桶数）。 （3）从已检的桶内不同部位，取相同量的样品，混合均匀后取两份样品，分别装入样品容器中，样品溶器应留有约5%的空隙，盖严，并将样品容器外部擦干净立即作好标志。一份试验用，一份备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 材料名称 及相关标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组批原则及取样规定 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 管 材 |  |  |  |  |  |  | （1）建筑排水用硬聚氯乙烯管材 （GB/T5836.1—92） （GB2828—87） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：—— 其他：纵向回缩率 扁平试验 拉伸屈服强度 断裂伸长率 落锤冲击试验 维卡软化温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一生产厂，同一原料、配方和工艺的情况下生产的同一规格的管材，每30t为一验收批，不足30t也按一批计。 （2）在计数合格的产品中随机抽取3根试样，进行纵向回缩率和扁平试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （2）建筑排水用硬聚氯乙烯管件 （GB/T583.2—92） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：—— 其他：烘箱试验 坠落试验 卡软化温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一生产厂，同一原料，配方和工艺情况下生产的同一规格的管件，每5000件为一验收批，不足5000件也按一批计。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （3）给水用硬聚氯乙烯（PVC—V）管材（GB/T10002.1—1996） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：生活饮用给水管材的卫生性能 其他：纵向回缩率 二氯甲烷浸渍液压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一生产厂，同一批原料，同一配方和工艺情况下生产的同规格的管材，每100t为一验收批，不足100t也按一批计。 （2）抽样方案见下表： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （4）给水用聚乙烯（PE）管材 （GB/TK13663—2000） （GB/T17219—98） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：生活饮用给水管材的卫生性能 其他：静液压强度（80℃） 断裂伸长率 氧化诱导时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批量范围 （N） |  |  | 样本大小 （n） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤150 151—280 280—500 501—1200 1201—3200 3201—10000 |  |  | 8 13 20 32 50 80 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 卫生陶瓷 （GB/T6952—1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必试：—— 其他：冲击功能 吸水率 抗龟裂试验 水封试验 污水排放试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）同一生厂，同种产品，同一级别500—3000件为一验收批，不足500件也按一批计。 （2）每批随机抽取3件用于冲击功能试验，3件用于污水排放试验，其他试验项目各取1件。 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程代号 |  |  |  |  |  | 分部工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程代号 |  |  | 子分部工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 01 |  |  |  |  |  | 地 基 与 基 础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 无支护土方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土方开挖，土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  | 有支护土方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排桩，降水，排水，地下连续墙，锚杆，土钉墙，水泥土桩，沉井与沉箱，钢及混凝土支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  | 地基及基础处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰土地基，砂和砂石地基，碎砖三合土地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，重锤夯实地基，强夯地基，振冲地基，砂桩地基，预压地基，高压喷射注浆地基、土和灰土挤密桩地基、注浆地基、水泥粉煤灰碎石桩地基，夯实水泥土桩地基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚杆静压桩及静力压桩、预应力离心管桩，钢筋混凝土预制桩，钢桩 ，混凝土灌注桩（成孔，钢筋笼，清孔，水下混凝土灌注） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  | 地下防水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，金属板防水层，塑料板防水层，细部构造、喷锚支护 ，复合式衬砌，地下连续墙，盾构法隧道；渗排水，盲沟排水，隧道，坑道排水；预注浆，后注浆，衬砌裂缝注浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  | 混凝土基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 模板，钢筋，混凝土，后浇带混凝土，混凝土结构缝处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  | 砌体基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砖砌体，混凝土砌块砌体，配筋砌体，石砌体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  | 劲钢（管）混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 劲钢（管）焊接，劲钢（管）与钢筋的连接，混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  | 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊接钢结构，栓接钢结构，钢结构制作，钢结构安装，钢结涂装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |
| 02 |  |  |  |  |  | 主 体 结 构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 模板，钢筋，混凝土，预应力，现浇结构，装配式结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  | 劲钢（管）混凝土结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 劲钢（管）焊接，螺栓连接，劲钢（管）与钢筋的连接，劲钢（管）制作，安装，混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  | 砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，填充墙砌体，配筋砖砌体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  | 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，单层钢结构安装，多层及高层钢结构安装，钢结构涂装，钢构件组装，钢构件预拼装，钢网架结构安装，压型金属板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  | 木结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方木和原木结构，胶和木结构，轻型木结构，木构件防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  | 网架和索膜结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 网架制作 ，网架安装，索膜安装，网架防火、防腐涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |
| 03 |  |  |  |  |  | 建 筑 装 饰 装 修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体面层：基层，水泥混凝土面层，水泥砂浆面层，水磨石面层，防油渗面层，水泥钢（铁）屑面层，不发火（防爆的）面层，板块面层；基层，砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层）、大理石面层和花岗岩面层、预制板块 面层（预制水泥混凝土、水磨石板块面层）、料石面层（条石、块石面层）、塑料板面层、活动地板面层、地毯面层；木竹面层：基层、实木地板面层（条材、块材面层）、实木复合地板面层（条材，块材面层），中密度（强化）复合地板面层（条材面层），竹地板面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程代号 |  |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程代号 |  |  |  | 子分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  | 建 筑 装 饰 装 修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般抹灰，装饰抹灰，清水砌全勾缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 木门窗制作与安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暗龙骨吊顶，明龙骨吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  | 轻质隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 板材隔墙、骨架隔离、活动隔墙、玻璃隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 饰面板 （砖） |  |  |  |  |  |  |  |  | 饰面板安装，饰面砖粘贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  | 幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃幕墙，金属幕墙，石材幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 涂饰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  | 裱糊与软包 |  |  |  |  |  |  |  |  | 裱糊、软包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 细部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 橱柜制作与安装，窗帘盒，窗台板和暖气罩制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | 建 筑 屋 面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 卷材防水屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温层，找平层，卷材防水层，细部构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 涂膜防水屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 刚性防水屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 细石混凝土防水，密封材料嵌缝，细部构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板屋面，细部构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  | 隔热屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 架空屋面，蓄水屋面，种植屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  | 建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 室内给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备安装，管道防腐，绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 室内排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 室内热水供应系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及配件安装，辅助设备安装，防腐，绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 卫生器具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  | 室内采暖系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及配件安装，辅助设备及散热器安装，金属辐射安装，低温热水地板辐射采暖系统安装，系统水压试及调试、防腐、绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 室外给水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  | 给水管道安装，消防水泵接合器及室外消火栓安装，管沟及井室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  | 室外排水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水管道安装，排水管沟与井池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 室外供热管网 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及配件安装，系统水压试验及调试，防腐，绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  | 建筑中水系统及游泳池系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑中水系统管道及辅助设备安装，游泳池水系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 供热锅炉及辅助设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件安装，烘炉，煮炉和试运行，换热站安装，防腐，绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |  |
| 分部工程代号 |  |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程代号 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  | 建 筑 电 气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 室外电气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 架空线路及杆上电气设备安装，变压器，箱式变电所安装，成套配电柜，控制柜（屏，台）和动力，照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线，电缆导管和线槽敷设，电线，电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具，航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑照明通电试动行，接地装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器，箱式变电所安装，成套配电柜，控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，裸母线、封闭母线，插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 供电干线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 母线，封闭母线，插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线，电缆导管和线槽敷设，电线，电缆插管和线槽敷线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 电气动力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套配电柜，控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及安装，低压电动机，电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线，电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座，开关，风扇安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  | 电气功照明安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套配电柜，控制柜（屏，台）和动力，照明配电箱（盘）安装，电线，电缆导管和线槽敷设，电线，电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座，开关，风扇安装，建筑照明通电试运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 备用和不间断电源安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套配电柜，控制柜（屏，台）和动力，照明配电箱（盘）安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线，封闭母线，插接式母线安装，电线，电缆导管和线槽敷设，电线，电缆导管和线槽敷线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，接地装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  | 防雷及接地 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑手等电位连接，接闪器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  | 智 能 建 筑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 通信网络系安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信系统，卫星及有线电视系统，公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 办公自动化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算机网络系统，信息平台及办公自动化应用软件，网络安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 建筑设备监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 空调与通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 火灾报警及消防联动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |  |
| 分部工程代号 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程代号 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 07 |  |  |  |  |  | 智 能 建 筑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  | 安全防范系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电视监控系统，入侵报警系统，巡更系统，出入口控制（门禁）系统，停车管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缆线敷设和终接，机柜，机架，配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  | 智能化集成系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集成系统网络，实时数据库，信息安全，功能接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 电源与接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能建筑电源，防雷及接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  | 环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空间环境，室内空调环境，视觉照明环境，电磁环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 住宅（小区）智能化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾自动报警消防联动系统，安全防范系统（含电视监控系统，入侵报警系统，巡更系统，门禁系统，楼宇对讲系统，住户对讲呼救系统，停车管理系统）物业管理系统（多表现场计量及与远程传输系统，建筑设备监控系统，公共广播系统，小区网络及信息服务系统，物业办公自动化系统），智能家庭信息平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应单独组卷 |  |
| 08 |  |  |  |  |  | 通 风 与 空 调 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 送排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风管与配件制作：部件制作：风管系统安装，空气处理设备安装：消声设备制作与安装，风管与设备防腐：内机安装：系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风管与配件制作：部件制作：风管系统安装，防排烟风口，常闭正压风口与设备安装；风管与设备防腐；风机安装：系统调式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；除尘器与排污设备安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 空调风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐；风机安装，风管与设备绝热；系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  | 净化空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装；风管与设备绝热；高效过滤器安装；系统调式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  | 制冷设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制冷机组安装；制冷剂管道及配件安装；制冷附属设备安装；管道及设备的防腐与绝热；系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  | 空调水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道冷热（媒）水系统安装；冷却水系统安装；冷凝水系统安装；阀门及部件安装；冷却塔安装；水泵及附属设备安装；管道与设备的防腐与绝热；系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  | 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬持装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 液压电梯安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，平衡重，安全部件，悬持装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  | 自动扶梯自动人行道安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |