二、饰面砖工程

- 施工顺序

饰面砖施工顺序为：基层抹灰→结合层抹灰→弹线分格→做饰面砖砖灰饼→贴饰面砖→勾缝。

- 饰面砖施工要求

- 基层为砖墙应清理干净墙面上残余砂浆块、灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润，基层为混凝土墙应剔凿胀模的地方，清洗油污，太光滑的墙面要凿毛，或用掺107胶的水泥细砂浆做小拉毛墙或刷界面处理剂。

- 打底时要分层进行，每层厚度宜5~7mm。

- 底层灰６～７成干时，按图纸要求，结合实际和饰面砖规格进行排砖、弹线。

- 正式镶贴前应贴标准点，用废饰面砖，用做灰饼的混合砂浆粘在墙上，用以控制整个镶贴饰面砖表面的平整度。

- 垫底尺，计算好最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低１cm左右，以此为依据放好底尺，要求水平、安稳。

- 镶贴饰面砖前，面砖应浸泡２小时以上，然后取出晾干待用。

- 粘砖应自下向上粘贴，要求灰浆饱满，亏灰时，要取下重粘，要求随时用靠尺检查平整度，随粘随检查，同时要保证缝宽一致，接缝平直。

- 镶贴完，自检无空鼓、不平、不直后，用棉丝擦净，然后用白水泥擦缝，将缝子的素浆擦匀，砖面擦净，并做好成品保护。

- 饰面砖施工技术措施

- 粘贴前要对地面砖进行选，凡外形歪斜、缺棱、掉角、翘角、裂缝、颜色不均匀的应剔除。

- 在施工过程中，浸泡饰面砖应用洁净水，粘贴饰面砖的砂浆，应使用干净的原材料进行拌制，粘贴应密实，砖缝应嵌塞严密，砖面应擦洗干净。

- 饰面砖粘贴前一定要浸泡透，将有隐伤的挑出，尽量使用和易性、保水性好的砂浆粘贴。操作时不要用力敲击砖面，防止产生    ，并随时将砖面上的砂浆擦洗干净。

- 当饰面砖墙面有空鼓和脱落时，应取下饰面砖，铲去原有粘结砂浆，采用１０７胶聚合物水尼砂浆粘贴修补。

- 从对称轴向两侧测量墙面尺寸，然后根据墙瓷砖的尺寸计算砖缝宽度，安排破活位置，非整砖行排在次要部位，绘出排砖图。

- 按墙面排砖图，每相隔５块瓷砖弹一砖缝控制线，需要破活的位置加弹控制线，若墙面瓷砖的模数相同，应将墙面砖缝控制线对准。

- 饰面砖施工质量标准

- 所用材料的品种、规格、颜色、图案与设计要求符合。

- 饰面砖与底层、底层与基层结合牢固，无空鼓、活动现象。

- 表面整洁，颜色一致，不得有翘曲、缺损、缺棱掉角、裂纹和变色、污点、砂浆流痕、光泽受损失现象，突出的管线、支承物等部位镶贴的饰面砖，应套割吻合。

- 踢脚线表面出墙厚度要一致。

- 饰面砖工程质量允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直 | 2 | 用2m托线板检查 |
| 2 | 表面平整 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阳角方正 | ２ | 用200mm方尺检查 |
| 4 | 接缝平直 | 2 | 拉5m线检查 |
| 5 | 踢脚上口平直 | ２ | 拉5m线检查 |
| ６ | 接缝高低 | 0.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| ７ | 接缝宽度 | ＋0.5 | 用尺检查 |

(四)饰面砖质量程序控制

收

板块材料准备,出具质量证明

学习图纸和技术资料

技术资料

基层交接检查

基层清理干净

克服上一道工序弊病的补救措施

基层光滑表面应凿毛

基层放线,测量标高

板块选料

板块用水浸湿至表面无明水再用

中间抽查

常温养护七昼夜,使其在湿润的条件下硬化

材料合格证

中间验收记录

自检记录

质量评定记录

施工记录

学习操作规程和质量标准

书面交底

操作人员参加

办理基层隐蔽验收\签证

注意踢板上口平直

确保设计排液体坡

分段铺砌

粘贴紧密,防止脱落

防止空鼓,裂缝

注意表面平整及横竖线条

执行验评标准

不合格的处理(返工作)

自检

清理现场,文明施工

准备工作

技术交底

施  工

质量评定

资料整理