中国航天第708研究所科研办公楼工程

关于涂料墙面产生空鼓开裂的处理措施

中国航天第708所科研办公楼在进行内装饰施工阶段，发现南楼3-5F、北楼3-6F的墙体装饰面局部有空裂现象，经过仔细的检查分析，空、裂主要分两种情况：一种是墙体抹灰层空鼓开裂；另一种是抹灰层不空裂，而腻子层空裂。为保证工程质量，现同业主、监理方和装修分包方共同协商制定以下整改措施：

一、对于抹灰层空裂的处理方法：

1、全面检查抹灰层，找出空裂部位，并做好标识和记录；

2、用云石机将空裂部位的抹灰层切开，轻轻剔除空裂抹灰层，在剔凿过程中要特别注意不要力度过大、过猛，造成周围和墙体另一面出现新的空裂现象。

3、剔除抹灰层之后，对墙体抹灰基层进行清理、湿润；

4、抹底灰前，将墙体基层再进行浇水湿润，然后抹一层掺有881胶的水泥砂浆，厚度约为3mm，881胶掺量为水泥用量10%，水泥砂浆配比1:3；

5、待水泥胶灰开始初凝时抹底子灰，底子灰配比为1:3水泥砂浆，抹灰厚度控制在7mm左右，不宜过厚，抹完后，将表面搓毛。

6、第二天待底灰终凝之后，再抹面层，面层配比为1:2.5水泥砂浆，表面原浆压实，不得用干水泥收面或涂刷水泥浆。

7、抹完灰后对修补部位加强养护，设专人进行养护，养护时不得污染或损坏四周已刮完腻子的部位。

8、养护一周后，再进行复查，没有空裂时再交给粉刷工刮腻子进行下一道工序施工。

9、刮腻子前在抹灰基层涂刷一遍108胶，不得涂刷清漆。

10、修补后的抹灰层与原抹灰层交接部位贴纸带，以防止裂隙发生和扩展，影响到面层。

11、修补后的抹灰层部位粘贴网格布，与原未空裂的部位搭接，搭接宽度不小于100mm。

12、其后做法按装饰做法执行。

二、对于腻子层空裂的处理办法：

- 查找腻子层空鼓开裂的部位，对所有刮完腻子的墙面进行全数检查，对产生空鼓开裂的部位，做好标识与记录，并要求工人用云石机对该部位腻子进行切割，切割时尽量控制切割深度，尽可能减少对抹灰层破坏，然后将腻子层全部铲除；

- 将铲除腻子的部位清理干净后涂刷一遍108胶；

- 墙面贴网嵌缝。要求对腻子层偏厚的部位，先用粉刷石膏分层进行找平，然后进行墙面贴网嵌缝，用网格布+108胶+少许石膏粘结牢固；

- 对墙面刮腻子找平，要求与基层粘接牢固，无分层空鼓现象，待干燥后用砂纸进行打磨，手感无杂质进行下一道工序。

航天科技集团第708所科研办公楼基建办：

北京京航联工程建设监理有限公司：

北京大兴建筑工程总公司：

深圳维业装饰设计有限公司：

2005年5月22日