5.1冬雨季的施工安排

根据本工程的实际情况和工期安排，冬季进行桥梁下部结构施工，雨季照常施工，冬、雨季施工必须严格按冬雨季施工措施进行。

5.2雨季施工措施

5.2.1保持工地排水设施畅通，加强工地施工道路养护。

备足抽水设备，备足雨布，以便下雨时对浇筑中或刚浇筑完的混凝土及其它禁湿物品及时遮盖。

5.2.2下雨时不进行混凝土施工，对于下雨时不能间断的混凝土工程，采取搭棚遮雨浇筑，并随时测定砂、石含水量，对混凝土施工配合比及时调整。

晴天备足库存水泥，雨天停止水泥入库，对过期的水泥不得使用，对钢筋等其它施工用物资也入库存放，对施工人员配备雨天劳保用品。

5.2.3加强调度值班，并根据气候变化短期调整施工计划，以适应施工需要。

5.2.4备足防汛材料，提高警惕，保证设备、人员的安全，做好防汛工作。

5.3冬季施工措施

5.3.1混凝土工程

配置砼时，优先采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，砼中不准掺加防冻剂、抗冻剂。对拌制砼的各项材料加热时，首先考虑对拌合用水加热，仍不能满足要求时，再考虑对集料加热。水泥只保温，不加热。各项材料的加热温度必须符合规范规定，并根据冬期施工热工计算公式确定。

搅拌砼时，骨料不得带有冰雪和冻结团块。严格控制砼的配合比和坍落度，投料前先用热水冲洗搅拌机，投料顺序为骨料、水，搅拌，再加水泥搅拌，搅拌时间较常温时延长50%。砼拌合物的出盘温度不低于10℃，入模温度不低于5℃。

砼运输的时间尽可能缩短，运输砼的容器必须采取保温措施。

根据本工程的实际情况采用暖棚法养护。暖棚坚固不漏风，采用非易燃性材料搭建。在暖棚内采用明火加热，加强防火,防煤气中毒措施。暖棚内的温度不低于5℃。暖棚内保持一定的湿度,湿度不足时,向混凝土表面及模板上撒水。

灌注桩砼的冬季施工，要保证砼在灌注时不冻结，能顺利灌注，一般情况下不需要养护，只有在桩头露出水面及地面或虽未露出水面、地面，但在冻结范围以内时，才进行桩头砼的覆盖保温养护，覆盖的厚度要考虑到钢筋导热的影响。

混凝土冬季施工时,除按常温施工的要求进行质量检查外，还需检查以下项目：外加剂的质量和掺量；测水、外加剂溶液和骨料的加热温度及加入搅拌时的温度；测混凝土出盘温度和入模温度，每个班至少检测4次,掺防冻剂的混凝土在为达到3.5MPa时,6小时测一次,测温孔绘制布置图并编号，测温点要具有代表性。测温时温度表采取措施与外界气温隔离，测温表留在孔内的时间不少于3分钟.混凝土试块增设至少两组同条件养护试件。

5.3.2钢筋工程

焊接钢筋有条件时在室内进行，当必须在室外进行时，最低温度不得低于-20℃，并采取防雪挡风措施，减少焊件温度差，焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。

5.2.3预应力施工

张拉设备以及油表工作油,根据实际使用时的环境温度选用,并在使用时的环境温度下进行配套校验。预应力刚才张拉时的温度不低于-15℃。预应力孔道的压浆必须在正温下进行。