一、工程概况

本工程位于某市东风西路195号学院内。1幢14/1层，RC结构教学楼。建筑总面积约为32850㎡，其中地下室1层建筑面积约为2650㎡。根据设计要求符合《建筑装饰工程施工及验收规范》（CB50210-2001）和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2000，J23-2000）的有关规定，并参照《施工工艺标准》《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-97）的有关相应内容，目标是按照《建筑工程质量检验评定标准》（DBJ301-88）和《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（DBJ301-97）评优良等级的要求进行施工。

- 材料要求

  - 水泥32.5R普通硅酸水泥，应有出厂证明、合格证，送样复检合格再使用。

  - 砂子、中砂用前过筛。

  - 饰面砖：分白色和奶黄色两种材料，规格为9.5×9.5cm，产品表面应平整，颜色一致（两种颜色色泽各一致）每块长宽规格一致，尺寸正确，边棱整齐，一次进场。

  - 钢丝网，网的孔是18*18直径1.8mm编织成钢丝网。

  - 建筑胶水：“108”建筑胶水。

- 作业条件

  - 外墙砌砖全部完成，经自检、监理工程师、甲方验收合格达标。

  - 根据设计及业主要求，定好饰面砖的厂家，组织货源，做好供货进行准备。

  - 预留孔洞及排水管等应处理完毕，门窗框要固定好，并用1︰3防水泥砂浆将缝堵塞严实，塑钢门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计防水要求，且塞堵密实，并事先在框边粘贴好保护膜。

  - 检查外墙脚手架，横竖杆及拉杆等应距离门窗口角150~200mm架子的前高要符合施工要求，排竹要密铺，确保操作及安全。

  - 墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。

  - 大面积施工前应先做样板，样板完成者，必须质检部门鉴定达标后，还要经设计、监理、甲方共同认定，方可组织班组按样板要求施工。

- 操作工艺

(一)、墙面作法：

1、基层抹灰找平作法：

、将凸出墙面的混凝土剔平，砼面要“毛化”处理：用1︰1水泥砂浆内掺水泥量20%的“108建筑胶水”喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终疑后浇水养护，直到水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并且有较高的强度，用手掰不动为止。“毛化”后，通线打墩。

、（根据设计要求）外墙面全墙面挂设钢丝网，挂网要求按中距0.5m×0.5m用螺栓固定牢固，网与网搭接不少于10cm满挂，并经现场施工管理人员和监理公司验收合格方可进行面层防水层批抹。

、在钢网层上用1︰4︰10︰10的108胶︰水︰水泥︰中砂的砂浆批抹一道约8mm厚的防水层，原则上遮盖钢网。

、防水层完成后按打墩的厚度做找平层，找平层约25mm厚，用1:1:6水泥石灰混合砂浆（外加2‰水泥用量的砂浆外加剂）批抹，找平层须分层批抹，每遍厚度约7－9mm为宜，直至找平，用磨板搓毛压实，划成麻面。

2、面层作法：面层作法分瓷砖面和喷涂面

、瓷砖面作法：分白色和奶黄色两种材料，规格为9.5×9.5cm，白色面砖用原色水泥膏镶贴，白水泥膏勾缝。奶黄色面砖用原色水泥膏镶贴，原色水泥膏勾缝，缝宽在4～6mm之间调整分线。

、喷涂面作法：根据设计要求，凡凸出装饰线条（压顶除外）采用喷涂面层（具体位置应结合施工图纸），喷涂面层在基层抹灰最后一道工序施工时，面用原色水泥膏抹平。

、面砖阴阳角作法：面砖阳角线磨成450角对接，且应整砖套割吻合。阴角砖应压向正确。

3、构造要求：（预防质量通病措施）

凡飘板、阳台、拦板、女儿墙压顶、腰线、窗台、窗眉的构造要求必须依照《某市建设工程通病治理措施》进行施工。

、女儿墙压顶、阳台栏板压顶面做向内排水坡，下面做鹰嘴或滴水线，具体参照第点，压顶面坡度≥6%，鹰嘴坡度L=20%。

、窗周边构造：窗眉做鹰嘴，坡度L=20%。外窗台与内窗台高差必须低于室内窗台2cm，流水坡度L=20%，窗框与外墙砖交接处四周边留5×8mm凹槽，填防水密封胶。

、飘出外墙15cm以上的挑檐、雨篷、腰线应做滴水线，滴水线宽度3cm，高度2cm。飘出外墙15cm以下的做鹰嘴，鹰嘴坡度L=20%。

(二)、施工要求：

1、基层抹灰：

、施工顺序：清除表面杂物、尘土、凿毛砼面→洒水湿润、打毛（1︰1︰10、108胶︰水泥︰水）→挂网→冲筋，基层抹灰→养护。

、施工要求：抹灰应分层进行，每遍厚度宜为7～9mm，且应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层。抹灰砂浆拌好后，应在初凝前用完，结硬砂浆不得继续使用，每层脚手板（架）上必须铺木板，防止砂浆掉落地面，并随时收集使用。

、抹灰前必须检查门窗位置是否正确，安装是否稳固。发现问题应及时通知安装人员纠正后方可进行抹灰。

2、面层镶贴：

、墙面砖铺贴前应进行挑选、归类、预拼，并应浸水2小时以上，晾干表面水分。铺砖前一天对墙面充分淋水湿润。

、铺前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不应有两列非整砖，非整砖宽度不应小于整砖的1/3，门窗洞口边不得有非整砖。

、铺贴前应确定水平及竖向标志，栓好底尺，同时每行挂线铺贴。

、面砖缝宽必须均匀一致，纵横对称，填缝水泥膏必须密实饱满，无砂眼，压缝用专用工具，压成小圆弧，并不得高出瓷砖面，并及时清洁砖面残余水泥膏。

、镶贴前必须检查门窗洞口所在位置是否在砖模范围之内，如有错位，必须调整门窗位置后，再按下道工序施工。

五、质量要求

1、基层抹灰必须达到抹灰工程的验收标准，同时不得有空鼓、开裂现象，接槎平整，灰线平直方正。

2、瓷片的品种、规格、颜色必须符合设计要求和现行标准的规定。面砖镶贴严禁空鼓，无歪斜，缺凌掉角和裂缝等缺陷，压顶腰线滴水流水坡向正确。砖表面平整、洁净、色泽协调一致，接缝填嵌密实，平直，宽窄一致，阳角套割吻合，边缘整齐。

3、允许偏差：

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抹灰面 | 瓷砖面 |  |
| 1 | 表面平整 | 2 | 2 | 用2M靠尺和楔尺检查 |
| 2 | 阴阳角垂直 | 2 | 2 | 用2M托线板检查 |
| 3 | 立面垂直 | 3 | 3 |  |
| 4 | 阴阳角方正 | 2 | 2 | 用方尺和楔尺检查 |
| 5 | 接缝平直 |  | 2 | 拉5M线检查，不足5M通线检查 |
| 6 | 接缝高低 |  | 1 | 用直尺和楔尺检查 |
| 7 | 墙裙上口平直 |  | 2 |  |

- 产品保护

        - 粘贴好的瓷片墙面、应有切实可靠的防止污染的措施，同时要及时清擦干净残留在门窗框，扇上的砂浆，铝合金门窗框要事先粘贴保护膜。

        - 少数工程（水电、通风设备安装等）的各种活应做好在瓷片粘贴之前，防止损坏饰面。

        - 拆除架子时注意不要碰撞饰面。

- 应注意的质量问题

  - 基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如抹灰压的不实，各层之间的粘结强度差，面层就容易产生空鼓、脱落。

  - 砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大或同一施工面上采用几种不同配合比的砂浆，因而产生不同的干缩也会造成空鼓，应认真严格按照工艺标准操作，重视基层处理和自检工作，发现空鼓的应随时返工重贴。

  - 分格缝不匀，墙面不平整，主要是施工前没有认真按图纸尺寸去核实结构施工的实际情况。施工时对基层处理不够认真，同时贴灰饼控制点少，故造成墙面不平整，由于弹线排砖不细，每块瓷片的规格不一致。施工中选砖不细，操作不当等，造成分格缝不匀，应把选好相同的瓷片粘贴在一面墙上。

  - 阴阳角不方正，主要是打底子灰时，不按规矩支吊直，套方，找规矩所致。

  - 墙面污染，主要是勾缝后砂浆没有及地擦净或由于其他工种和工序造成的墙面污染等。可用棉丝蘸稀释盐酸刷洗，然后用清水冲净。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600