混凝土冬期施工技术方案

冬期施工是指:当室外日平均重温连续5d稳定低于50C时混凝土、钢筋混凝土、顶应力混凝土及砌体工程的施工进入冬期施工。

路区处于北温带大陆性季风气侯区，鲁豫轻冻区，四季分明：旱、涝、风、低温、霜冻，冬春寒冷干旱，全年无霜期217天，最大冻土深度0.28m，历史最低气温-19.40C,冬季主导风向为东北风和西北风。

- 冬期组织管理

人是施工最重要、最关键的因素，管理使人力资源得到最充分的发挥和利用。树立“百年大计，质量第一”的观念，对冬期施工每个人都要有良好的质量意识和高度责任感，掌握冬期施工中每项要点，努力做好每道工序。

- 材料

  - 钢筋：焊接钢筋宜在室内进行，在室外进行时把焊接场北墙加高、挡严，减少焊件温度差，焊后的接头放在干燥的架上，禁止直接放在地上和雪水中。

  - 骨料：骨料用塑料薄膜覆盖，防雪雨和保温，带有冰雪和冻结团块的不能使用。晴天时及时凉晒骨料，在下午5点以前收起，用薄膜盖挡风保温。当骨料温度不能满足混凝土出料温度时，可用火加热，最高不能超过600C。

  - 水：用地下水，随用随从地下抽取，储水罐存量不宜过多。利用地下水的温度提高混凝土拌和料温度，当需要提高混凝土拌和时，首先优先采用水加热，在储水罐内用电热加热，最高不能超过800C。

  - 水泥：采用坚固牌普硅酸盐水泥和孟电牌普硅酸盐水泥等级42.5，水泥只保温不加热。

  - 外加剂：用引气型减水剂和防冻剂。提高混凝土的抗冻性，其质量应符合现行《混凝土外加剂》（GB8076）。

- 设备

保障拌和机，混凝土运输车，吊车，混凝土振捣器等设备完好。

- 拌和

  - 冬期施工调整混凝土配合比、水灰比不大于0.5,控制在0.45左右。

  - 拌和时间，拌和要充分，要较常温时延长一半时间。

  - 混凝土拌和料，出料温度大于100C，小于400C。

  - 坍落度，严格控制坍落度70-90mm，桩基在180-220mm。

- 运输

在冬期施工混凝土运输中，尽可能缩短运输时间，保障混凝土运输车优先通行，运土等其它车辆在便道较窄处及时避让，并在运输灌出料口用棉织块挡盖。

- 混凝土浇注

混凝土在浇注前清除模板，钢筋上的冰雪和污垢，混凝土入模温度大于50C，及时快速入模振捣密实成活。冬期施工接缝混凝土时，在新混凝土浇注前应加热使结合面有50c以上的温度，浇注完成后，把混凝土结合面和上部混凝土用土工布覆盖，外用塑料薄膜盖严，直至新浇注砼达到40﹪及5mpa温度以上时，混凝土温度在00C以上。

- 养生

冬期养生时间28天，在立注、盖梁、箱涵洞身、墙体养生首先采用土工织物内盖，外用塑料薄膜密封覆盖保温养生法。当室外温度低于-50C时，辅助采用煤火炉加热养生法。盖梁等不易保温形状杂物的构筑物在室外温度低于-50c时不能施工.

- 当混凝土达到40﹪及5mpa温度后,拆除模板,拆除模板后,砼表面应覆盖保温,使其缓慢地冷却.