| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物外 墙与散水 坡、台阶、 明沟留沉 降缝 |  | 1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度（总长度均分）留沉降缝。 2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝。 3、散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。 |
| 二 | 室外地面 留伸缩缝 |  | 1、伸缝纵向间距≤30m。 2、缩缝横向间距≤6m（总长度均分），做法详第三项。 |
| 三 | 室内地面 楼面留缩 缝 | （一）地面 | 1、用大面积水泥混凝土地面、楼面水泥砂浆面层。 2、横向缩缝间距按轴线尺寸。纵向缩缝间距≤6m（横向两轴线间总长度均分）。 3、采用金界 机金界 缝，缝平直方正。 4、混凝土和水泥砂浆达到强度等级后才能进行金界 缝。 |
|  |  | （二）楼面 |  |
|  |  | （三）严禁在已完成的楼地面上拌和砂浆、揉制油灰、调制油漆等，防止地面污染受损。 |  |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| 四 | 变形沉降 缝 | （一）楼面 B—设计缝宽； H—设计面层厚度； D—找平层厚度； | 1、一面层按设计。 2、—5厚钢板。 3、 形不锈 钢或铝合金封口板。 4、—24#镀锌 形铁皮。 5、一塑料胀锚木 牙螺丝@500 C/C固定 形 镀锌铁皮。 6、一塑料胀锚不 锈钢螺丝@500 C/C固定 形 封口板。 7、一沥青胶泥填 嵌。 8、一硅铜胶封缝。 |
|  |  | （二）墙面 |  |
|  |  | （三）天面 G1.2.3-设计结构宽度 |  |