| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八 | 屋面保护 层留伸缩 缝。 | ①柔性防水屋面； 宜采用绿豆砂或块料作保护层。 | 块料按④点要求分块。 |
|  |  | ②水泥砂浆； 缝宽10mm，防水油膏填缝。 | 按1m2面积分块，纵向长度≤6m （按总长均分） |
|  |  | ③细石混凝土； 缝宽20mm，防水油膏填缝。 | 按1m2面积分 块，纵向长度≤6m （按总长均分） |
|  |  | ④块状材料： 缝宽20mm，防水油膏填缝。 | 1、架空按≤100m2面积分块。 2、座砌按≤36m2面积分块。 |
|  |  | ⑤珍珠岩或轻质陶粒保温层； | 1、按6×6m设置纵横排气孔管。 2、按36 m2设置一个排气孔。 3、屋面宽度≥10m设置通风屋脊。 |
| 九 | 厨、浴厕、 阳台、外走道等地 面低于居室地面 | ①厨、浴厕间、阳台、外走道地面低于 居室地面相对标高15mm。 ②厨、浴厕、阳台、外走道等处的地漏 低于相对地面标高10mm。 |  |
| 十 | 腰线、挑 檐、雨蓬 做滴水线 |  |  |

| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十 一 | 窗楣做鹰 咀，外窗 台低于内 窗台，外 窗台做向 外排水坡 |  | 1、窗楣及窗台块料贴面，其外角采用夹角镶贴。 2、窗楣突出线时按第十项施工。窗台突出线时，按第五项施工。 3、铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽，防水胶密封。 4、安装用螺丝应用铜或不锈钢螺丝。 5、钢窗内外窗台 高差>10mm。 |
|  |  | 铝合金窗下框必须有泄水结构， 如无时； ①推拉窗：导轨在靠两边框位处铣 8mm宽口泄水。 ②平开窗：在框靠中梃位置每个扇 洞铣一个宽8mm口泄水。 |  |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| 十 二 | 墙面、地 面镶贴块 料面 | ①不允许有小于1/4的块料。 ②条形饰面砖不得小于1/2砖。 ③独立柱用条形饰面砖时，宽度方向必须用整砖。 ④地面铺400×400以下块料必须通缝。400×400以上块料可用分色块料分隔。 ⑤天面、地面块料铺贴缝宽≥2mm以防膨胀起鼓变形。 ⑥露台铺贴块料时，地面四周留缝20mm宽，防水油膏填缝。 | 1、镶贴前进行模数计算和预排、使排砖和拼缝均匀。 2、非整砖行排在阴角处或次要部位。 3、阴阳角方正顺直，不得出现鼠尾现象。 4、采取措施消除空鼓和裂纹。 |
| 十 三 | 楼梯步级 | ①级面平整、宽度均匀一致，防滑条采用石米、铁砂时应高出级面5mm；采用铜条时应高出2mm，并顺直、牢固。 ②相邻两级差不得超过10mm。 |  |
| 十 四 | 木门窗安装 | ①按规范要求做好锚固。 ②铰链要用开槽机双面开槽，槽深浅度一致。 ③门窗安装的留缝宽度： （1）门窗扇与框间立缝的留缝宽度为1.5-2.5mm。 （2）框与扇间上缝的留缝宽度为1.0-1.5mm。 （3）门扇与地面间缝： a）外门留缝宽度为4-5mm。 b）内门留缝宽度为6-8mm。 c）卫生间门留缝宽度为10-12mm。 | 1、门窗上下冒头必须刨光，刷 油漆。 2、油漆不得污染小五金。 |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| 十 五 | 天面地漏 斜水坡度 及防渗 |  |  |
| 十 六 | 管道穿越 楼板、屋 面的套管 埋设 |  | 套管的选用、加 工大样及埋设工艺 要求详见有关标准 图集。 |
| 十 七 | 镀锌水管 的连接 | ①生活给水管及DN≤100mm的非生活给水管 （如消防、空调等）不得焊接。 ②DN>100mm的非生活给水管，在特别情况下， 可允许采用焊接，但不得减少通水截面，并 须作防锈处理。 |  |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| 十 八 | 立管（包 括生活和 消 防 给 水、排水、 空调水系 统及输送 其它介质 的各种立 管）要离 墙敷设 |  | 1、管卡设置要符合规范要求，且工艺合理。 2、管背墙面平直，装饰（粉刷）到位，不得补油漆污染。 3、PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫软垫片。 |
| 十 九 | 管道（包 括生活和 消防给 水、排水、 空调水等 管道）在 屋面、楼 地面上的 敷设 |  | 1、严禁无支托架(墩)沿地面敷设，应采用膨胀螺栓固定型钢支(托)架的敷设方式。在支架安装损坏结构及防水层处，必须做好防水处理。 2、管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处，应装设合适的补偿装置（如伸缩节、伸缩弯管等）。 |