| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |
| --- | --- | --- |
| 二 十 七 | 侧入式进 水井集水 口、进水 口标准尺 寸控制 | 1、侧入式进入井应按设计图尺寸建造，正常情况下，集水口长度应达到2920mm，进水口长度为640mm。 2、进水口入井处应保证入口宽度达到300mm。 3、竖隔栅前进水位置应比两侧平石面低30mm。 |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |
| 二 十 八 | 水泥混凝 土路面 | ①板面、边角应整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，不 得有露石、浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。 ②路面附属构筑物，应事先按设计标高予以升降，使能与铺筑的路面连接平顺，对扰动过的部分路基及构筑物周围，要认真检修夯实，加固处理妥善。 ③伸缩缝必须垂直道路中线，缝隙宽度必须一致。伸缝两边相邻的混凝土板必须完全断开，两边板面应保持齐平顺直，缩缝的施工应采用切缝法。缝隙填塞前必须将缝内的砂泥、垃圾清除干净，并应在缝壁粘附紧密，灌缝饱满不渗水，且不突出路面，缝缘应清洁。 ④砼路面板平整度允许偏差为5mm/3m，相邻板高差为3mm，纵横缝直顺度允许偏差为10mm/20m，井框与路面高差为3mm。 ⑤道路附属构筑物及人行道： （1）侧石、缘石必须稳固，应线直、弯顺，无折角，顶面应平整无错牙，侧石勾缝严密饱满，不得阻水。侧石直顺度允许偏差10mm/100mm，相邻块高差3mm/20m，缝宽±3mm/20m。 （2）预制块人行道铺砌必须平整稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象，不得有积水现象。 |
| 二 十 九 | 沥青混凝 土路面 | ①表面应平整、坚实， 不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象。 ②接搓应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。 ③见水泥混凝土路面②。 ④面层与路面缘石及雨水进水口，排水井、水制井及通讯线路等外缘壁面应接顺，不得有积水现象。 ⑤沥青砼路面平整度允许偏差5mm/3m，井框与路面的高差5mm。 ⑥道路附属构筑物及人行道，见水泥混凝土路面⑤。 |