## 4.6后浇带的施工

4.6.1  本工程在地下室底板及顶板做1000mm宽的后浇带。

4.6.2  材料的选用

后浇带补浇砼采用比设计标号提高一级渗有微膨胀剂的无收缩混凝土，地下室抗渗标号Ｓ8。

4.6.3  各部位后浇带空缺混凝土，保留时间不宜小于两个月后，方可用膨胀混凝土浇筑填补密实，从地下室底板（含挡土墙）开始，逐层向上填补，勤浇水持续湿润养护至少二周。

4.6.4  补浇混凝土前，须彻底清理杂物，并将结合面混凝土凿毛，冲冼干净充分湿润质检合格后，才能进行补浇混凝土工程。

4.6.5  各层后浇带两侧梁板结构的底板支撑，须待补浇砼强度达 100％设计强度时方可拆除。

4.6.6  后浇带各部位尺寸，严格按施工图施工。