## 基础蜂窝麻面的处理方案及保证措施

1、质量缺陷描述：

我单位在2004年4月7日至2004年4月8日对D轴/11～17线基础及短柱砼进行浇筑施工，4月8日下午拆除基础模板时，发现个别基础出现蜂窝、麻面现象。具体部位如下：

- D轴/1/16线基础短柱根部靠E轴方向出现8cm×8cm蜂窝现象。

- D轴/16线独立柱基础第三级根部出现5cm×10cm麻面。

2、原因分析：

- 操作方法不当：因独立柱基采用的是台阶式支模方案，下一台阶砼浇筑完毕后未等砼稍微收水就立即浇筑上一台阶的砼，振捣上一台阶的砼时，因下一台阶砼的流动性太大造成上一台阶砼下沉流动，造成台阶根部或短柱根部出现烂根现象，施工时未引起足够的重视。

- 操作人员思想麻痹大意：因砼采用砼输送泵进行浇筑，砼坍落度大，砼搅拌人员思想麻痹大意，自以为是，以为不会出现问题，导致振捣不足或出现漏振现象。

- 管理不力：施工人员监督不力。

3、补救措施：

针对上述基础出现蜂窝、麻面问题，我公司项目部根据施工规范手册，针对D轴/1/16线基础短柱根部靠E轴方向出现的蜂窝以及D轴/16线独立柱基础第三级根部出现的麻面现象，决定采取如下补救措施：

- 将D轴/1/16线基础短柱全部凿除，重新支模浇筑砼。

- 对出现问题的砼部位进行观察，凿除不密实的混凝土，用清水洗刷干净，请监理、总包方现场对凿除后的砼面进行检查确认，经三方确认已将不密实的砼全部凿除后，采取以下相应的修补措施：

- 表面抹浆修补：对数量不多的小蜂窝、麻面、露石的砼表面，用1：2水泥砂浆抹面修整。在抹砂浆前，需用钢丝刷或加压的水将待补砼表面清洗干净并湿润，抹浆初凝后加强养护工作。

- 细石砼修补：对蜂窝比较严重时，应凿除不密实的砼，用钢丝刷或加压的水将待补砼表面清洗干净，并浇水充分湿润后，用比原标号高一级的细石混凝土填补，并仔细捣实。捣实后待细石砼初凝后，浇水养护7d。

4、防范措施：

针对上述问题，我公司项目部领导十分重视，立即召集现场施工人员、管理人员召开了现场专题会议，以出现的问题为反面教材，要大家引以为训，防止以后再次出现类似问题，特制定以下防范措施：

- 搅拌砼前，一定要对操作人员，特别是砼振捣人员进行详细的技术交底和安全交底，对施工时易出现问题的部位要对操作人员特别强调、特别交待。

- 砼浇筑过程中，严格计量，控制好砼的坍落度。

- 砼振捣人员挑选有经验的砼振捣手，专人进行振捣。

- 浇筑砼过程中，木工、钢筋工要派专人进行值班，出现问题及时纠正。

- 浇筑砼时施工员必须有一人现场值班。

- 操作人员思想上要高度重视，不可麻痹大意。